TÜRK GIDA KODEKSİ

GIDA İLE TEMAS EDEN PLASTİK MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: Taslak/2018)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; gıda ile temas etmekte olan, gıda ile temas etmesi beklenen veya gıda ile temas etmesi muhtemel olan plastik madde ve malzemelerin; üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ hükümleri,

a) Tamamen plastikten oluşmuş madde ve malzemelere,

b) Yapıştırılarak veya başka bir şekilde birleştirilen çok katmanlı plastik madde ve malzemelere,

c) (a) veya (b) bentlerinde yer alan ve baskılı ve/veya bir kaplama malzemesi ile kaplanmış madde ve malzemelere,

ç) Kapak ve kapatma elemanlarındaki contaları oluşturan plastik katmanlar veya plastik kaplamalar ve bunlarla birlikte iki veya daha fazla katmanlı farklı malzemelerden meydana gelen kapak ve kapatma elemanlarındaki plastik katmanlar veya plastik kaplamalara,

d) Çok katmanlı-çoklu malzeme yapısındaki madde ve malzemelerdeki plastik katmanlara

uygulanır.

(2) Bu Tebliğ hükümleri, iyon değiştirici reçineler, kauçuklar ve silikonlara uygulanmaz.

(3) Bu Tebliğ hükümleri baskı mürekkepleri ve yapıştırıcılar veya kaplamalara ilişkin kuralları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve 5/4/2018 tarihli ve 30382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Çok katmanlı plastik: İki veya daha fazla plastik katmandan oluşan madde veya malzemeyi,

c) Çok katmanlı-çoklu malzeme: En az bir katmanı plastik olmak koşuluyla farklı çeşitteki malzemelerin iki veya daha fazla katmanının bir araya gelmesiyle oluşturulmuş madde ve malzemeleri,

ç) Kendiliğinden geçiş: Malzemenin üretim ve depolama gibi aşamalarında, çeşitli nedenlerle gıda ile temas etmeyen yüzeyin  gıda ile temas eden yüzey ile etkileşiminden kaynaklanacak migrasyonunu,

d) Fonksiyonel bariyer/İşlevsel engel: Madde veya malzemenin son halinin, bu Tebliğde ve Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan hükümlere uyumlu olmasını sağlayan, herhangi bir türdeki malzemenin bir veya birden çok katmanından oluşan engeli,

e) Gıda benzeri: Gıda ile temas eden malzemelerdeki migrasyonun tespitinde gıdanın yerine kullanılan, gıda gibi davranan test ortamını,

f) Katkı maddesi: Plastiğin üretimi sırasında fiziksel veya kimyasal bir etki gerçekleştirmesi için plastiğe ya da son ürün olan madde veya malzemeye üretim gereği eklenen ve madde veya malzemenin son halinde bulunması beklenen maddeyi,

g) Kısıtlama: Bir maddenin kullanımının sınırlandırılmasını, migrasyon limitini veya madde veya malzemenin içerdiği bir maddenin limitini,

ğ) Monomer veya diğer başlangıç maddesi;

1) Polimer üretimi için herhangi bir polimerizasyon işlemine tabi tutulan maddeyi veya

2) Modifiye edilmiş makromoleküllerin üretiminde kullanılan doğal ya da yapay makromoleküler maddeleri veya

3) Mevcut doğal ya da yapay makromoleküllerin modifikasyonu için kullanılan maddeyi,

h) Özellik/Spesifikasyon: Bir maddenin bileşiminin, saflık kriterini, fiziko-kimyasal karakteristiklerini, üretim sürecine ilişkin detaylarını veya migrasyon limitinin ifade edilmesine ilişkin ayrıntılı bilgileri,

ı) Plastik madde ve malzeme: 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan madde ve malzemeler ile (ç) ve (d) bentlerinde yer alan plastik katmanları,

i) Plastik: Madde ve malzemelerin son halinde temel yapısal bileşen işlevini yerine getirebilen, katkı maddelerinin veya diğer maddelerin eklenebildiği polimeri,

j) Polimer üretim yardımcısı (PÜY): Polimer veya plastik üretimi için uygun ortamın sağlanması amacıyla kullanılan; madde veya malzemenin son halinde bulunma ihtimali olan ancak, madde veya malzemenin son halinde bulunması veya fiziksel ya da kimyasal bir etkisinin olması beklenmeyen maddeyi,

k) Polimer: Katılım polimerizasyonu veya kondensasyon polimerizasyonu gibi bir polimerizasyon işlemi ya da monomerler veya diğer başlangıç maddelerinin diğer bir benzer işlemiyle veya doğal ya da yapay makromoleküllerin kimyasal modifikasyonuyla veya mikrobiyal fermantasyonla elde edilen makromoleküler maddeleri,

l) Polimerizasyon yardımcısı: Polimerizasyonu başlatan ve/veya makromoleküler yapı oluşumunu kontrol eden maddeyi,

m) Sıcak dolum: Bir malzemenin dolum sırasında sıcaklığının 100 °C’yi geçmediği bir gıda ile doldurulduğu ve dolum sonrası 60 dakika içine 50°C’ye veya altına soğutulmasını ya da 150 dakika içinde 30 °C’ye veya altına soğutulmasını,

n) Spesifik migrasyon limiti (SML): Madde veya malzemeden gıdaya veya gıda benzerine geçen belirli bir maddenin izin verilen maksimum miktarını,

o) Toplam migrasyon limiti (TML): Madde veya malzemeden gıda benzerine geçen uçucu olmayan maddelerin izin verilen maksimum miktarını,

ö) Toplam spesifik migrasyon limiti (SML(T)): Belirtilen maddelerin kısmi miktarlarının toplamı olarak ifade edilen ve gıda veya gıda benzerine geçen, belirtilen maddelerin toplamı için izin verilen maksimum miktarını,

p) Üretim gereği ortaya çıkan maddeler: Üretimde kullanılan maddenin içindeki bir safsızlığı veya üretim aşamasında oluşan tepkime ara ürününü veya parçalanma ya da tepkime ürününü,

r) Yağsız gıda: Migrasyon testinde sadece, Türk Gıda Kodeksi - Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliğinin Ek’inde yer alan “gıda benzeri D1” ve “gıda benzeri D2” dışındaki  gıda benzerlerinin kullanıldığı gıdaları,

ifade eder.

Genel kurallar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan plastik madde ve malzemeler sadece;

a) Beklenen ya da öngörülen kullanım koşullarında, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan genel kurallar, 13 üncü maddesinde yer alan etiketlemeye ilişkin kurallar ve 15 inci maddesinde yer alan izlenebilirlikle ilgili hükümlerle uyumlu,

b) 3/8/2012 tarihli ve 28373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelikte yer alan iyi üretim uygulamaları çerçevesinde üretilmiş ve

c) Bu Tebliğde yer alan diğer özel kurallarla uyumlu

olması halinde piyasaya arz edilebilirler.

(2) Plastik madde ve malzemelerdeki plastik katmanların üretiminde sadece Ek-1’deki “Kullanımına İzin Verilen Maddeler Listesi”nde yer alan maddeler kullanılabilir. Kullanımına izin verilen maddeler listesi;

a) Monomerler ve diğer başlangıç maddelerini,

b) Renklendiriciler dışındaki katkı maddelerini,

c) Çözücüler dışındaki polimer üretim yardımcılarını,

ç) Mikrobiyal fermantasyondan elde edilen makromolekülleri

içerir.

(3) Kullanımına izin verilen maddeler listesi Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliğin 8 inci, 9 uncu,10 uncu, 11 inci ve 12 nci maddelerine göre değiştirilebilir.

(4) İkinci fıkrada yer alan hükümlere istisna olarak plastik madde ve malzemelerin plastik katmanlarının üretiminde, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelikte yer alan hükümlere uygun olmak koşuluyla renklendiriciler ve çözücüler kullanılabilir.

(5) Ek-1’deki izin verilen maddeler listesinde yer almayan;

a) İzin verilmiş asitlerin, fenollerin veya alkollerin; alüminyum, amonyum, baryum, kalsiyum, kobalt, bakır, demir, lityum, magnezyum, manganez, potasyum, sodyum ve çinkonun tüm tuzlarına,

b) Bileşenleri arasında kimyasal tepkime olmaması koşuluyla, izin verilen maddelerin karışımlarına,

c) Mikrobiyal fermantasyonla elde edilen makromoleküller hariç, Tebliğde yer alan kurallara uygun şekilde katkı olarak kullanılan ve madde veya malzemenin son halinde temel yapısal bileşen işlevine sahip, en az 1000 Da (Dalton) molekül ağırlığındaki doğal ya da yapay polimerik maddelere,

ç) Mikrobiyal fermantasyondan elde edilen makromoleküller hariç, sentezlenmeleri için gerekli monomerler veya başlangıç maddeleri izin verilen maddeler listesinde yer alıyorsa, monomer ya da diğer başlangıç maddeleri olarak kullanıldıklarında prepolimerlere, doğal veya yapay makro moleküler maddelere ve bunların karışımlarına,

altıncı ve yedinci fıkralar ile 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddelerde yer alan kurallara göre izin verilir.

(6) İzin verilen maddeler listesinde yer almayan üretim gereği ortaya çıkan maddeler ve polimerizasyon yardımcıları da plastik madde veya malzemelerin plastik katmanlarında bulunabilir.

(7) Plastik madde ve malzemelerdeki plastik katmanların üretiminde kullanılan maddeler, beklenen ve öngörülen kullanım koşulları için uygun teknik kalitede ve saflıkta olur. Maddenin bileşiminin üretici tarafından bilinmesi ve Bakanlığın talep etmesi halinde beyan edilmesi zorunludur.

(8) Plastik madde ve malzemelere ilişkin genel kısıtlamalar Ek-2’de yer almaktadır.

Maddelere ilişkin özel kurallar

MADDE 6 – (1) Plastik madde ve malzemelerdeki plastik katmanların üretiminde kullanılan maddeler için; spesifik migrasyon limiti 7 nci maddede, toplam migrasyon limiti 8 inci maddede, kısıtlamalar ve özel kurallar Ek-1’in birinci bölümünde yer alan Tablo 1’in 10. sütununda, detaylı özel kurallar Ek-1’in dördüncü bölümünde yer almaktadır.

(2) Nanoform maddeler, sadece Ek-1’de yer alan özel kurallarda açıkça bahsedilerek izin verilmişse kullanılır.

Spesifik migrasyon limitleri

MADDE 7 – (1) Plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin gıdaya geçiş miktarı Ek-1’de verilen spesifik migrasyon limitlerinden (SML) fazla olamaz. Spesifik migrasyon limitleri, gıdanın her kilogramı için miligram madde (mg/kg) olarak ifade edilir.

(2) Birinci fıkrada yer alan kurallara istisna olarak, 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği’ne göre de ayrıca izin verilmiş olan katkı maddelerinden veya  29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği’ne göre de ayrıca izin verilmiş olan aroma vericilerden gıdaya, son üründe teknik olarak etki gösterecek miktarda migrasyon olmayacaktır ve ayrıca;

a) Katkı maddesi veya aroma verici olarak kullanımlarına izin verilmiş olan gıdalar için Türk Gıda Kodeksi Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde veya Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde veya bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan veya

b) Gıdada katkı maddesi veya aroma verici olarak kullanımına izin verilmemiş olan gıda katkı maddeleri veya aroma vericilerin miktarları ise Ek-1’de verilen kısıtlamaları aşmayacaktır.

(3) Belirli bir maddenin migrasyonunun olmasına izin verilmediği durumlarda, bu uygunluk 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesi dikkate alınarak belirlenmiş tespit limitinin üzerinde migrasyonun olmadığını gösteren bir metotla onaylanmalıdır. Özel bir madde veya madde grubu için belirlenmiş bir tespit limiti bulunmuyorsa tespit limiti 0,01 mg/kg olarak uygulanır.

Toplam migrasyon limiti

MADDE 8 – (1) Plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin gıda benzerlerine geçişi, gıda ile temas eden yüzeyin her desimetrekaresi için 10 miligramı (10 mg/dm2) geçmeyecektir. Ancak, 1/11/2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliği, 4/9/2008 tarihli ve 26987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği ve 4/9/2008 tarihli ve 26987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliğinde tanımlanan küçük çocuk veya bebek gıdalarıyla temas eden veya temas etmesi öngörülen madde ve malzemelerde toplam migrasyon limiti 60 mg/kg’ı geçmeyecektir.

Çok katmanlı plastik madde ve malzemeler

MADDE 9 – (1) Çok katmanlı plastik madde veya malzemelerin her bir plastik katmanının bileşimi bu Tebliğ hükümlerine uygun olacaktır. Ancak, katman doğrudan gıda ile temas etmiyor ve gıdadan fonksiyonel bariyerle/işlevsel engelle ayrılmışsa;

a) Vinil klorür monomerler hariç olmak üzere, katmanın Ek-1’de belirtilen kısıtlama ve özelliklerle uyumlu olması gerekli değildir.

b) Katman, izin verilen maddeler listesinde yer almayan maddelerden üretilmiş olabilir.

(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen maddelerden gıda veya gıda benzerine; 7 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre geçiş olmayacaktır. 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirlenmiş olan tespit limiti; eğer yapısal ve toksikolojik olarak ilişkili ise (izomerler veya aynı ilgili fonksiyonel gruba sahip maddeler ya da ilgili olmayan bağımsız maddeler dâhil) madde gruplarına uygulanır ve muhtemel kendiliğinden geçişi de içerir.

(3) İzin verilen maddeler listesinde yer almayan ancak, birinci fıkranın (b) bendine göre kullanımına izin verilen maddeler; 11/12/2013 tarihli ve 28848 birinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin Ek-1’ine göre kanserojen, mutajen veya üreme sistemi üzerinde toksik etkiye sahip maddeler olarak kabul edilen ya da olmasından şüphelenilen grup içinde yer alamaz ve nanoformdaki maddeler olamaz.

(4) Çok katmanlı plastik madde veya malzemenin son hali; 7 nci maddede belirtilen spesifik migrasyon limitleri ve 8 inci maddede belirtilen toplam migrasyon limitleri ile uyumlu olacaktır.

Çok katmanlı-çoklu malzeme yapısındaki madde ve malzemeler

MADDE 10 – (1) Çok katmanlı-çoklu malzemeden oluşan madde veya malzemelerin plastik katmanlarının her birinin bileşimi bu Tebliğ hükümlerine uygun olacaktır. Ancak katman, doğrudan gıda ile temas etmiyor ve gıdadan fonksiyonel bariyerle/işlevsel engelle ayrılmışsa kullanımına izin verilen maddeler listesinde yer almayan bir madde kullanılarak üretilmiş olabilir.

(2) İzin verilen maddeler listesinde yer almayan ancak, birinci fıkraya göre kullanımına izin verilen maddeler; Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin Ek-1’ine göre kanserojen, mutajen veya üreme üzerinde toksik etkiye sahip maddeler olarak kabul edilen ya da olmasından şüphelenilen grup içinde yer alamaz ve nanoformdaki maddeler olamaz.

(3) Birinci fıkraya istisna olarak; 7 nci ve 8 inci madde hükümleri çok katmanlı-çoklu malzeme yapısındaki madde ve malzemelerdeki plastik katmanlarına uygulanmaz.

(4) Çok katmanlı-çoklu malzeme yapısındaki madde veya malzemelerdeki plastik katmanlar her zaman, vinil klorür monomerler için Ek-1’de belirtilen kısıtlamalara uyumlu olacaktır.

Uygunluk beyanı ve belgeleme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki madde ve malzemeler için yapılacak uygunluk beyanına ilişkin hükümler aşağıda yer almaktadır.

a) Perakende dışındaki pazarlama aşamalarında; plastik madde ve malzemelerin üretiminin ara basamaklarındaki ürünler ile bu madde ve malzemelerin üretiminde kullanılacak maddeler için, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesine uygun yazılı beyan bulundurulur.

b) (a) bendinde belirtilen yazılı beyan, işletmeci tarafından Ek-3’te yer alan bilgileri içerecek şekilde düzenlenir.

c) (a) bendinde belirtilen yazılı beyan, üretimin ara basamaklarından başlayarak madde veya malzemelerin kolaylıkla tanımlanmasını sağlar. Madde veya malzemenin bileşiminde veya üretim şeklinde migrasyonu etkileyecek bir değişim olduğunda veya yeni bilimsel verilerin ortaya çıkması halinde bu beyan yenilenir.

(2) Bakanlığın talep etmesi halinde, işletmeci tarafından, madde ve malzemenin üretiminin ara basamaklarındaki ürünlerden başlayarak, madde ve malzemenin üretiminde kullanılacak maddeler de dâhil olmak üzere, bu madde ve malzemenin bu Tebliğ hükümleri ile uyumlu olduğunu gösteren uygun belgelerin beyanı zorunludur. Bu belgeler;

a) Test koşulları ve sonuçlarını,

b) Hesaplamaları,

c) Matematiksel modellemeleri,

ç) Diğer analizleri,

d) Güvenilirliğine ilişkin kanıtları veya uygunluğun ispat edilmesinde kullanılan yöntemin muhakeme sistemini

içerir.

(3) Uygunluğun deneysel olarak gösterilmesinde kullanılacak deneysel yöntemlere ilişkin kurallar 12, 13 ve 14 üncü maddelerde yer almaktadır.

Migrasyon testi sonuçlarının ifade edilmesi

MADDE 12 – (1) Spesifik migrasyon değerleri, gerçek veya öngörülen kullanım koşullarındaki gerçek yüzey/hacim oranı uygulanarak “mg/kg” olarak ifade edilir.

(2) Birinci fıkraya istisna olarak, aşağıdaki durumlarda migrasyon değeri, gıdanın her kilogramı için 6 dm2’lik yüzey/hacim oranı uygulanarak “mg/kg” olarak ifade edilir.

a) Dolum kapasitesi, 500 mL veya 500 g’dan az veya 10 L’den fazla olan kaplar veya kap benzeri malzemeler,

b) Şeklinden dolayı temas halinde olduğu madde veya malzemenin yüzey alanı ile temas ettiği gıda miktarı arasında ilişki kurulamayan madde ve malzemeler,

c) Henüz gıda ile temas etmemiş film ve levhalar,

ç) İçerdiği gıdanın miktarı 500 mL veya 500 g’dan az veya 10 L’den fazla olan film veya levhalar.

(3) İkinci fıkrada yer alan hükümler, Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliği, Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği ve Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliğinde tanımlanan bebek ve küçük çocuk gıdalarıyla temas etmesi beklenen veya temas eden madde ve malzemelere uygulanmaz.

(4) Birinci fıkraya istisna olarak, kapaklar, contalar, tıpalar ve benzeri kapatma elemanları için spesifik migrasyon değeri;

a) Malzemenin kullanım amacı biliniyorsa; kapatılmış kabın ve kapatma malzemesinin toplam temas yüzeyine göre kabın gerçek içeriği üzerinden ikinci fıkrada yer alan hükümler de dikkate alınarak, mg/kg olarak veya,

b) Maddenin kullanım amacı bilinmiyorsa; “mg/madde” olarak

ifade edilir.

(5) Kapaklar, contalar tıpalar ve benzeri kapatma elemanları için toplam migrasyon değeri;

a) Malzemenin kullanım amacı biliniyorsa; kapatılmış kabın ve kapatma elemanının toplam temas yüzeyi üzerinden mg/dm2 olarak,

b) Maddenin kullanım amacı bilinmiyorsa; mg/madde olarak

ifade edilir.

Migrasyon limitlerine uygunluğun değerlendirilmesi için kurallar

MADDE 13 – (1) Hali hazırda gıda ile temas etmekte olan madde ve malzemelerin spesifik migrasyon limitlerine uygunluğunun doğrulanması için  Ek-4’ün birinci bölümünde yer alan kurallar uygulanır.

(2) Henüz gıda ile temas etmemiş madde ve malzemelerin spesifik migrasyon limitlerine uygunluğunun doğrulanması için gıdada veya Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği’nde yer alan gıda benzerlerinde, Ek-4’ün ikinci bölümünün 2.1 maddesinde yer alan kurallar uygulanır.

(3) Henüz gıda ile temas etmemiş madde ve malzemelerin spesifik migrasyon limitlerine uygunluğunun taranması Ek-4’ün ikinci bölümünün 2.2 maddesinde belirtilen kurallara göre tarama yaklaşımları kullanılabilir. Madde veya malzemenin bu yaklaşımla incelenmesi sonucunda uygunsuzluğun belirlenmesi halinde, bu uygunsuzluk ikinci fıkrada belirtilen kurallara göre doğrulanır.

(4) Henüz gıda ile temas etmemiş madde ve malzemelerin toplam migrasyon limitlerine uygunluğunun doğrulanması, Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği’nde yer alan gıda benzerleri kullanılarak ve Ek-4’ün üçüncü bölümünün 3.1 maddesinde yer alan kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.

(5) Henüz gıda ile temas etmemiş madde ve malzemelerin toplam migrasyon limitlerine uygunluğunun taranmasında Ek-4’ün üçüncü bölümünün 3.4 maddesinde belirtilen kurallara göre tarama yaklaşımları kullanılabilir. Madde veya malzemenin bu yaklaşımla incelenmesi sonucunda uygunsuzluğun belirlenmesi halinde, bu uygunsuzluk dördüncü fıkrada belirtilen kurallara göre doğrulanır.

(6) Gıda ile yapılan spesifik migrasyon testlerinden elde edilen sonuçlar, gıda benzerleri ile elde edilenlere göre daha güvenilir kabul edilir.  Gıda benzeri ile yapılan testlerden elde edilen sonuçlar tarama/inceleme yaklaşımları ile elde edilenlerden daha güvenilir kabul edilir.

(7) Spesifik ve toplam migrasyon testi sonuçları, migrasyon limitleri ile karşılaştırılmadan önce sonuçlar; Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği’nde ve Ek-4’ün dördüncü bölümünde belirtilen düzeltme faktörleri ile ilgili kurallar çerçevesinde uygulanır.

Eklerde yer almayan maddelerin değerlendirilmesi

MADDE 14 – (1) 5 inci maddenin dört, beş ve altıncı fıkraları ile 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve Ek-1’de yer almayan madde ve malzemelerin Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan genel kurallara uygunluğuna, uluslararası kabul görmüş bilimsel prensiplere dayalı risk değerlendirmesi yapılarak karar verilir.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ, 10/2011/EU sayılı “Gıda ile Temas Eden Plastik Madde Ve Malzemeler Üzerine Komisyon Tüzüğü” dikkate alınarak Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğle, 17/7/2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi  Gıda İle Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 20013/34) yürürlükten kaldırılmıştır.

İdari yaptırım

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeciler, 1/1/2021 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

(2) Bu Tebliğin yayımından önce faaliyet gösteren işletmeciler için, bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi  Gıda İle Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği hükümleri uygulanmaya devam edilir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

### EK -1

### Maddeler

### 1. İzin Verilmiş Monomerler, Diğer Başlangıç Maddeleri, Mikrobiyal Fermanyasyondan Elde Edilen Makromoleküller, Katkı Maddeleri ve Polimer Üretim Yardımcıları

### Tablo 1 aşağıdaki bilgileri içermektedir:

| 1. Sütun (Madde no) | : | Maddenin ayırt edici tanımlama numarası |
| --- | --- | --- |
| 2. Sütun (Ref. No) | : | EEC ambalaj malzemesi referans numarası |
| 3. Sütun (CAS No) | : | Kimyasal Abstraktlar Servisi (CAS) kayıt numarası |
| 4. Sütun ( Maddenin adı) | : | Maddenin kimyasal adı |
| 5. Sütun (Katkı maddesi veya Polimer Üretim Yardımcısı (PÜY) olarak kullanımı (evet/hayır)) | : | Maddenin katkı maddesi veya PÜY olarak kullanımına; izin veriliyorsa “evet”, izin verilmiyorsa “hayır” olarak belirtilir. Eğer madde sadece PÜY olarak izin verilecekse “evet” olarak belirtilmeli ve kullanımı, özellikler sütununda PÜY olarak sınırlandırılmalıdır. |
| 6. Sütun (Monomer veya diğer başlangıç maddesi veya mikrobiyal fermantasyondan elde edilen makromolekül olarak kullanımı (evet/hayır)) | : | Maddenin monomer veya diğer başlangıç maddesi veya mikrobiyal fermantasyondan elde edilen makromolekül olarak kullanımına; İzin veriliyorsa “evet”, izin verilmiyorsa “hayır” olarak belirtilir. Maddeye mikrobiyal fermantasyondan elde edilen makromolekül olarak izin verilmiş ise “evet” olarak belirtilir ve özellikler sütununda maddenin mikrobiyal fermantasyondan elde edildiği belirtilir. |
| 7. Sütun (YİF uygulanabilirliği (evet/hayır)) | : | Maddenin migrasyon sonuçları yağ indirgeme faktörü (YİF) ile düzeltilecekse “evet”, düzeltilmeyecekse “hayır” olarak belirtilir. |
| 8. Sütun (SML[mg/kg]) | : | Madde için spesifik migrasyon limiti. Gıdanın her kg’ı için mg madde olarak ifade edilir. 7 nci maddenin dördüncü fıkrasına uygun olarak, maddenin tespit edilebilir düzeyde migrasyonu istenmiyorsa TED (Tespit edilemeyen düzey) olarak belirtilir. |
| 9. Sütun (SML(T) [mg/kg](Grup Kısıtlama No) | : | Bu ekte Tablo 2 - 1. Sütunda yer alan grup kısıtlamaları için madde gruplarına ait tanımlama numaralarını içerir. |
| 10. Sütun (Kısıtlamalar ve özellikler) | : | Madde için özel olarak belirtilmiş spesifik migrasyon limiti dışındaki diğer kısıtlamaları ve maddeye ilişkin spesifikasyonları içerir. Detaylı özelliklerin verilmesi halinde Tablo 4’e yapılan atıfları da içerir. |
| 11. Sütun (uygunluğun doğrulanması için açıklayıcı notlar) | : | Bu ekte Tablo 3 - 1. Sütunda yer alan maddelerde uygunluğun doğrulanması için uygulanabilecek detaylı kuralları içeren açıklayıcı notlarıa yapılan atıfları içerir. |
| Listede özel bir bileşik olarak yer alan bir madde aynı zamanda alışılagelmiş bir isim altında da yer alıyorsa bu madde için özel bileşik için belirtilmiş olan kısıtlamalar uygulanır. |

### Tablo 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Madde No | Ref. No | CAS No | Madde İsmi | Katkı Maddesi veya Polimer Üretim Yardımcısı Olarak Kullanımı (evet/hayır) | Monomer veya diğer başlangıç maddesi veya mikrobiyal fermantasyondan elde edilen makromolekül olarak kullanımı (evet/hayır) | YİF uygulanabilirliği (evet/hayır) | SML (mg/kg) | SML(T) (mg/kg) (Grup Kısıtlama No) | Kısıtlama ve Özellikler | Uygunluğun doğrulanması için notlar |
| 1 | 12310 | 0266309-43-7 | albumin | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 2 | 12340 | - | albumin, coagulated by formaldehyde | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 3 | 12375 | - | Alcohols, aliphatic, monohydric, saturated, linear, primary (C4-C22) | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 4 | 22332 | - | mixture of (40 % w/w) 2,2,4- trimethylhexane-1,6-diisocyanate and (60 % w/w) 2,4,4-trimethylhexane-1,6-diisocyanate | hayır | evet | hayır |  | (17) | 1 mg/kg Son üründe isocyanate kısmı olarak ifade edilir. | (10) |
| 5 | 25360 | - | trialkyl (C5-C15) acetic acid, 2,3- epoxypropyl ester | hayır | evet | hayır | TED |  | 1 mg/kg Son üründe epoksi grubu olarak ifade edilir. Molekül ağırlığı 43 Da |  |
| 6 | 25380 | - | trialkyl acetic acid (C7-C17 ), vinyl esters | hayır | evet | hayır |  | 0,05 |  | (1) |
| 7 | 30370 | - | acetylacetic acid, salts | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 8 | 30401 |  | acetylated mono- and diglycerides of fatty acids | evet | hayır | hayır |  | (32) |  |  |
| 9 | 30610 | - | acids, C2 -C24 , aliphatic, linear, monocarboxylic from natural oils and fats, and their mono-, di- and triglycerol esters (doğal olarak oluşan seviyelerdeki dallanmış yağ asitleri dahil) | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 10 | 30612 | - | acids, C2 -C24 , aliphatic, linear, monocarboxylic, synthetic and their mono-, di- and triglycerol esters | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 11 | 30960 | - | acids, aliphatic, monocarboxylic (C6 -C22 ), esters with polyglycerol | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 12 | 31328 | - | acids, fatty, from animal or vegetable food fats and oils | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 13 | 33120 | - | alcohols, aliphatic, monohydric, saturated, linear, primary (C4 -C24 ) | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 14 | 33801 | - | n-alkyl (C10 -C13) benzenesulphonic acid | evet | hayır | hayır | 30 |  |  |  |
| 15 | 34130 | - | alkyl, linear with even number of carbon atoms (C12 -C20 ) dimethylamines | evet | hayır | evet | 30 |  |  |  |
| 16 | 34230 | - | Alkyl (C8 -C22 ) sulphonic acids | evet | hayır | hayır | 6 |  |  |  |
| 17 | 34281 | - | alkyl(C8 -C22 )sulphuric acids, linear, primary with an even number of carbon atoms | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 18 | 34475 | - | aluminium calcium hydroxide phosphite, hydrate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 19 | 39090 | - | N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8 - C18 )amine | evet | hayır | hayır |  | (7) |  |  |
| 20 | 39120 | - | N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8 - C18 )amine hydrochlorides | evet | hayır | hayır |  | (7) | SML(T) HCl hariç olarak ifade edilir. |  |
| 21 | 42500 | - | carbonic acid, salts | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 22 | 43200 |  | castor oil, mono- and diglycerides | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 23 | 43515 |  | chlorides of choline esters of coconut oil fatty acids | evet | hayır | hayır | 0,9 |  |  | (1) |
| 24 | 45280 | - | cotton fibers | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 25 | 45440 | - | cresols, butylated, styrenated | evet | hayır | hayır | 12 |  |  |  |
| 26 | 46700 | - | 5,7-di-tert-butyl-3-(3,4- and 2,3- dimethylphenyl)-3H-benzofuran-2- one containing: a) 5,7-di-tert-butyl- 3-(3,4-dimethylphenyl)-3Hbenzofuran- 2-one (80 to 100 % w/w) and b) 5,7-di-tert-butyl-3-(2,3- dimethylphenyl)-3H-benzofuran-2- one (0 to 20 % w/w) | evet | hayır | hayır | 5 |  |  |  |
| 27 | 48960 | - | 9,10-dihydroxy stearic acid and its oligomers | evet | hayır | hayır | 5 |  |  |  |
| 28 | 50160 | - | di-n-octyltin bis(n-alkyl(C10 -C16 ) mercaptoacetate) | evet | hayır | hayır |  | (10) |  |  |
| 29 | 50360 | - | di-n-octyltin bis(ethyl maleate) | evet | hayır | hayır |  | (10) |  |  |
| 30 | 50560 | - | di-n-octyltin 1,4-butanediol bis(mercaptoacetate) | evet | hayır | hayır |  | (10) |  |  |
| 31 | 50800 | - | di-n-octyltin dimaleate, esterified | evet | hayır | hayır |  | (10) |  |  |
| 32 | 50880 | - | di-n-octyltin dimaleate, polymers (n = 2-4) | evet | hayır | hayır |  | (10) |  |  |
| 33 | 51120 | - | di-n-octyltin thiobenzoate 2- ethylhexyl mercaptoacetate | evet | hayır | hayır |  | (10) |  |  |
| 34 | 54270 |  | ethylhydroxymethylcellulose | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 35 | 54280 | - | ethylhydroxypropylcellulose | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 36 | 54450 | - | fats and oils, from animal or vegetable food sources | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 37 | 54480 | - | fats and oils, hydrogenated, from animal or vegetable food sources | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 38 | 55520 | - | glass fibers | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 39 | 55600 | - | glass microballs | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 40 | 56360 | - | glycerol, esters with acetic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 41 | 56486 | - | glycerol, esters with acids, aliphatic, saturated, linear, with an even number of carbon atoms (C14 - C18 ) and with acids, aliphatic, unsaturated, linear, with an even number of carbon atoms (C16 - C18 ) | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 42 | 56487 | - | glycerol, esters with butyric acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 43 | 56490 | - | glycerol, esters with erucic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 44 | 56495 | - | glycerol, esters with 12-hydroxystearic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 45 | 56500 | - | glycerol, esters with lauric acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 46 | 56510 | - | glycerol, esters with linoleic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 47 | 56520 | - | glycerol, esters with myristic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 48 | 56535 | - | glycerol, esters with nonanoic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 49 | 56540 | - | glycerol, esters with oleic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 50 | 56550 | - | glycerol, esters with palmitic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 51 | 56570 | - | glycerol, esters with propionic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 52 | 56580 | - | glycerol, esters with ricinoleic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 53 | 56585 | - | glycerol, esters with stearic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 54 | 57040 | - | glycerol monooleate, ester with ascorbic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 55 | 57120 | - | glycerol monooleate, ester with citric acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 56 | 57200 | - | glycerol monopalmitate, ester with ascorbic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 57 | 57280 |  | glycerol monopalmitate, ester with citric acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 58 | 57600 |  | glycerol monostearate, ester with ascorbic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 59 | 57680 |  | glycerol monostearate, ester with citric acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 60 | 58300 |  | glycine, salts | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 62 | 64500 |  | lysine, salts | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 63 | 65440 |  | manganese pyrophosphite | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 64 | 66695 |  | methylhydroxymethylcellulose | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 65 | 67155 |  | mixture of 4-(2-benzoxazolyl)-4′- (5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbene, 4,4′-bis(2-benzoxazolyl) stilbene and 4,4′-bis(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbene | evet | hayır | hayır |  |  | Ağırlıkça % 0,05’ten fazla olmaz (kullanılan madde miktarı/formülasyon miktarı). Üretim işleminden elde edilen tipik oranlarda (%58-62):(%23-27):(%13- 17) karışım. |  |
| 66 | 67600 |  | mono-n-octyltin tris(alkyl(C10-C16) mercaptoacetate) | evet | hayır | hayır | (11) |  |  |  |
| 67 | 67840 |  | montanic acids and/or their esters with ethyleneglycol and/or with 1,3-butanediol and/or with glycerol | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 68 | 73160 |  | phosphoric acid, mono- and di-n- alkyl (C16 and C18 ) esters | evet | hayır | evet | 0,05 |  |  |  |
| 69 | 74400 |  | phosphorous acid, tris(nonyl-and/or dinonylphenyl) ester | evet | hayır | evet | 30 |  |  |  |
| 70 | 76463 |  | polyacrylic acid, salts | evet | hayır | hayır |  | (22) |  |  |
| 71 | 76730 |  | polydimethylsiloxane, γ-hydroxypropylated | evet | hayır | hayır | 6 |  |  |  |
| 72 | 76815 |  | polyester of adipic acid with glycerol or pentaerythritol, esters with even numbered, unbranched C12 -C22 fatty acids | evet | hayır | hayır |  | (32) | Molekül ağırlığı 1000 Da’dan daha düşük fraksiyonlarda ağırlıkça % 5’ten fazla olamaz. |  |
| 73 | 76866 |  | polyesters of 1,2-propanediol and/or 1,3- and/or 1,4-butanediol and/or polypropyleneglycol with adipic acid, which may be end-capped with acetic acid or fatty acids C12 - C18 or n-octanol and/or n-decanol | evet | hayır | evet |  | (31) (32) |  |  |
| 74 | 77440 |  | polyethyleneglycol diricinoleate | evet | hayır | evet | 42 |  |  |  |
| 75 | 77702 |  | polyethyleneglycol esters of aliph. monocarb. acids (C6 -C22 ) and their ammonium and sodium sulphates | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 76 | 77732 |  | polyethylene glycol (EO = 1-30, typically 5) ether of butyl 2-cyano 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl) acrylate | evet | hayır | hayır | 0,05 |  | Sadece PET için kullanılır. |  |
| 77 | 77733 |  | polyethyleneglycol (EO = 1-30, typically 5) ether of butyl-2-cyano- 3-(4-hydroxyphenyl) acrylate | evet | hayır | hayır | 0,05 |  | Sadece PET için kullanılır. |  |
| 78 | 77897 |  | polyethyleneglycol (EO = 1-50) monoalkylether (linear and branched, C8 -C20 ) sulphate, salts | evet | hayır | hayır | 5 |  |  |  |
| 79 | 80640 |  | polyoxyalkyl (C2 -C4 ) dimethylpolysiloxane | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 80 | 81760 |  | powders, flakes and fibres of brass, bronze, copper, stainless steel, tin, iron and alloys of copper, tin and iron | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 81 | 83320 |  | propylhydroxyethylcellulose | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 82 | 83325 |  | propylhydroxymethylcellulose | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 83 | 83330 |  | propylhydroxypropylcellulose | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 84 | 85601 |  | silicates, natural (with the exception of asbestos) | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 85 | 85610 |  | silicates, natural, silanated (with the exception of asbestos) | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 86 | 86000 |  | silicic acid, silylated | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 87 | 86285 |  | silicon dioxide, silanated | evet | hayır | hayır |  |  | Sentetik amorf silikon dioksit, silanlanmış: 0,1-1 µm boyuta ulaşacak şekilde agregat oluşturan 1-100 nm boyutlu birincil parçacıklar ve 0,3 µm den mm ye varan boyutlarda aglomerat oluşturabilenler |  |
| 88 | 86880 |  | sodium monoalkyl dialkylphenoxybenzenedisulphonate | evet | hayır | hayır | 9 |  |  |  |
| 89 | 89440 |  | stearic acid, esters with ethyleneglycol | evet | hayır | hayır |  | (2) |  |  |
| 90 | 92195 |  | taurine, salts | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 91 | 92320 |  | tetradecyl-polyethyleneglycol(EO = 3-8) ether of glycolic acid | evet | hayır | evet | 15 |  |  |  |
| 92 | 93970 |  | tricyclodecanedimethanol bis(hexahydrophthalate) | evet | hayır | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 93 | 95858 |  | waxes, paraffinic, refined, derived from petroleum based or synthetic hydrocarbon feedstocks, low viscosity | evet | hayır | hayır | 0,05 |  | Gıda benzeri D1 ve/veya D2’nin kullanıldığı yağlı gıdalarla temas eden madde ve malzemeler için kullanılmaz. Ortalama molekül ağırlığı 350 Da’dan az olamaz. 100 °C’deki viskozitesi en az 2,5 cSt’tur (2,5 × 10-6 m2/s). Karbon sayısı 25’ten az olan hidrokarbon içeriği en fazla ağırlıkça % 40’tır. |  |
| 94 | 95859 |  | waxes, refined, derived from petroleum based or synthetic hydrocarbon feedstocks, high viscosity | evet | hayır | hayır |  |  | Ortalama molekül ağırlığı en az 500 Da’dır. 100 °C’deki viskozitesi en az 11 cSt’tur (11 × 10-6 m2 /s). Karbon sayısı 25’ten az olan mineral hidrokarbon içeriği en fazla ağırlıkça % 5’tir. |  |
| 95 | 95883 |  | white mineral oils, paraffinic, derived from petroleum based hydrocarbon feedstocks | evet | hayır | hayır |  |  | Ortalama molekül ağırlığı en az 480 Da’dır. 100°C’deki viskozitesi en az 8,5 cSt’tur. (8,5 × 10-6 m2/s ). Karbon sayısı 25’ten az olan mineral hidrokarbon içeriği en fazla ağırlıkça % 5’tir. |  |
| 96 | 95920 |  | wood flour and fibers, untreated | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 97 | 72081/10 |  | petroleum hydrocarbon resins (hydrogenated) | evet | hayır | hayır |  |  | Hidrojene edilmiş petrol hidrokarbon reçineleri, kaynama aralığı 220 °C ’nin altındaki parçalanmış petrol stoklarının damıtılmasından, aynı zamanda damıtma, hidrojenasyon ve ilave işlemler ile sonuçlanan damıtma buharlarında bulunan saf monomerlerden elde edilen alifatik, alisiklik ve/veya monobenzonoidaril alken tiplerinin dien ve olefinlerinin katalitik veya ısıl polimerizasyonu ile üretilir. Özellikler:-120°C’de viskozite: > 3 Pa.s, -Yumuşama noktası: > 95 °C ASTM Method E 28-67’e göre tayin edilen -Brom sayısı: < 40 (ASTM D1159), -%50 toluen çözeltisinin rengi < 11 Gardner skalası, -Aromatik monomer kalıntısı ≤ 50 ppm |  |
| 98 | 17260 | 0000050-00-0 | formaldehyde | evet | evet | hayır |  | (15) |  |  |
|  | 54880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 19460 | 0000050-21-5 | lactic acid | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 62960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 24490 | 0000050-70-4 | sorbitol | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 88320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 36000 | 0000050-81-7 | ascorbic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 102 | 17530 | 0000050-99-7 | glucose | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 103 | 18100 | 0000056-81-5 | glycerol | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 55920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 58960 | 0000057-09-0 | hexadecyltrimethylammonium bromide | evet | hayır | hayır | 6 |  |  |  |
| 105 | 22780 | 0000057-10-3 | palmitic acid | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 70400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 24550 | 0000057-11-4 | stearic acid | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 89040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 25960 | 0000057-13-6 | urea | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 108 | 24880 | 0000057-50-1 | sucrose | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 109 | 23740 | 0000057-55-6 | 1,2-propanediol | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 81840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 93520 | 0000059-02-9 0010191-41-0 | α-tocopherol | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 111 | 53600 | 0000060-00-4 | ethylenediaminetetraacetic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 112 | 64015 | 0000060-33-3 | linoleic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 113 | 16780 | 0000064-17-5 | ethanol | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 52800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 55040 | 0000064-18-6 | formic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 115 | 10090 | 0000064-19-7 | acetic acid | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 13090 | 0000065-85-0 | benzoic acid | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 37600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 21550 | 0000067-56-1 | methanol | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 118 | 23830 | 0000067-63-0 | 2-propanol | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 81882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 30295 | 0000067-64-1 | acetone | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 120 | 49540 | 0000067-68-5 | dimethyl sulphoxide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 121 | 24270 | 0000069-72-7 | salicylic acid | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 84640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 23800 | 0000071-23-8 | 1-propanol | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 123 | 13840 | 0000071-36-3 | 1-butanol | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 124 | 22870 | 0000071-41-0 | 1-pentanol | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 125 | 16950 | 0000074-85-1 | ethylene | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 126 | 10210 | 0000074-86-2 | acetylene | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 127 | 26050 | 0000075-01-4 | vinyl chloride | hayır | evet | hayır | TED |  | Son üründe 1mg/kg |  |
| 128 | 10060 | 0000075-07-0 | acetaldehyde | hayır | evet | hayır |  | (1) |  |  |
| 129 | 17020 | 0000075-21-8 | ethylene oxide | hayır | evet | hayır | TED |  | Son üründe 1mg/kg | (10) |
| 130 | 26110 | 0000075-35-4 | vinylidene chloride | hayır | evet | hayır | TED |  |  | (1) |
| 131 | 48460 | 0000075-37-6 | 1,1-difluoroethane | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 132 | 26140 | 0000075-38-7 | vinylidene fluoride | hayır | evet | hayır | 5 |  |  |  |
| 133 | 14380 | 0000075-44-5 | carbonyl chloride | hayır | evet | hayır | TED |  | Son üründe 1mg/kg | (10) |
|  | 23155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 43680 | 0000075-45-6 | chlorodifluoromethane | evet | hayır | hayır | 6 |  | Chlorofluoromethane içeriği, bu maddenin 1mg/kg’ından daha az |  |
| 135 | 24010 | 0000075-56-9 | propylene oxide | hayır | evet | hayır | TED |  | Son üründe 1mg/kg |  |
| 136 | 41680 | 0000076-22-2 | camphor | evet | hayır | hayır |  |  |  | (3) |
| 137 | 66580) | 0000077-62-3 | 2,2′-methylenebis(4-methyl-6-(1-methylcyclohexyl)phenol | evet | hayır | evet |  | (5) |  |  |
| 138 | 93760 | 0000077-90-7 | tri-n-butyl acetyl citrate | evet | hayır | hayır |  | (32) |  |  |
| 139 | 14680 | 0000077-92-9 | citric acid | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 44160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 44640 | 0000077-93-0 | citric acid, triethyl ester | evet | hayır | hayır |  | (32) |  |  |
| 141 | 13380 | 0000077-99-6 | 1,1,1-trimethylolpropane | evet | evet | hayır | 6 |  |  |  |
|  | 25600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 94960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 26305 | 0000078-08-0 | vinyltriethoxysilane | hayır | evet | hayır | 0,05 |  | Sadece yüzey işlem maddesi olarak kullanılır. |  |
| 143 | 62450 | 0000078-78-4 | isopentane | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 144 | 19243 | 0000078-79-5 | 2-methyl-1,3-butadiene | hayır | evet | hayır | TED |  | Son üründe 1mg/kg |  |
|  | 21640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 10630 | 0000079-06-1 | acrylamide | hayır | evet | hayır | TED |  |  |  |
| 146 | 23890 | 0000079-09-4 | propionic acid | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 82000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 10690 | 0000079-10-7 | acrylic acid | hayır | evet | hayır |  | (22) |  |  |
| 148 | 14650 | 0000079-38-9 | chlorotrifluoroethylene | hayır | evet | hayır | TED |  |  |  |
| 149 | 19990 | 0000079-39-0 | methacrylamide | hayır | evet | hayır | TED |  |  |  |
| 150 | 20020 | 0000079-41-4 | methacrylic acid | hayır | evet | hayır |  | (23) |  |  |
| 151 | 13480 | 0000080-05-7 | 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propane | hayır | evet | hayır | 0,05 |  | TGK-Bebek Formülleri ve TGK-Devam Formülleri Tebliğlerinde bebek olarak tanımlanan tüketici grubu için kullanılan, polikarbonat madde ve malzemelerin üretiminde kullanılamaz. |  |
|  | 13607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 15610 | 0000080-07-9 | 4,4′-dichlorodiphenyl sulphone | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 153 | 15267 | 0000080-08-0 | 4,4′-diaminodiphenyl sulphone | hayır | evet | hayır | 5 |  |  |  |
| 154 | 13617 | 0000080-09-1 | 4,4′-dihydroxydiphenyl sulphone | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
|  | 16090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 23470 | 0000080-56-8 | α-pinene | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 156 | 21130 | 0000080-62-6 | methacrylic acid, methyl ester | hayır | evet | hayır |  | (23) |  |  |
| 157 | 74880 | 0000084-74-2 | phthalic acid, dibutyl ester | evet | hayır | hayır | 0,3 | (32) | Sadece; (a) Yağsız gıdalarla temas eden tekrarlı kullanılan madde ve malzemelerdeki plastikleştiricilerde (b) Son üründeki konsantrasyonu %0,05’e kadar olan poliolefinlerde teknik yardım maddesi olarak kullanılır. | (7) |
| 158 | 23380 | 0000085-44-9 | phthalic anhydride | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 76320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 74560 | 0000085-68-7 | phthalic acid, benzyl butyl ester | evet | hayır | hayır | 30 | (32) | Sadece; (a) Tekrarlı olarak kullanılan madde ve malzemelerdeki plastikleştiricilerde (b) TGK-Bebek Formülleri Tebliği, TGK-Devam Formülleri Tebliğinde tanımlanmış olan bebek formülleri ve devam formülleri veya TGK-Bebek Ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğinde tanımlanmış olan bebek ve küçük çocukların beslenmesinde ek olarak kullanılan işlenmiş tahıl bazlı olan ve tahıl bazlı olmayan ek gıdalar hariç olmak üzere yağsız gıdalarla temas eden tek kullanımlık madde ve malzemelerdeki plastikleştiricilerde (c) Son üründeki konsantrasyonu %0,1’e kadar teknik yardım maddesi olarak kullanılır. | (7) |
| 160 | 84800 | 0000087-18-3 | salicylic acid, 4-tert-butylphenyl ester | evet | hayır | evet | 12 |  |  |  |
| 161 | 92160 | 0000087-69-4 | L-(+)-tartaric acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 162 | 65520 | 0000087-78-5 | mannitol | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 163 | 66400 | 0000088-24-4 | 2,2′-methylene bis(4-ethyl-6-tert-butylphenol) | evet | hayır | evet |  | (13) |  |  |
| 164 | 34895 | 0000088-68-6 | 2- aminobenzamide | evet | hayır | hayır | 0,05 |  | Sadece su ve gıda benzerleri listesinde içecekler için kullanılan PET de kullanım için. |  |
| 165 | 23200 | 0000088-99-3 | o-phthalic acid | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 74480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 24057 | 0000089-32-7 | pyromellitic anhydride | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 167 | 25240 | 0000091-08-7 | 2,6-toluene diisocyanate | hayır | evet | hayır |  | (17) | Son üründe 1mg/kg isocyanate kısmı olarak ifade edilir. | (10) |
| 168 | 13075 | 0000091-76-9 | 2,4-diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine | hayır | evet | hayır | 5 |  |  |  |
|  | 15310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 16240 | 0000091-97-4 | 3,3′-dimethyl-4,4′-diisocyanatobiphenyl | hayır | evet | hayır |  | (17) | Son üründe 1mg/kg isocyanate kısmı olarak ifade edilir. | (10) |
| 170 | 16000 | 0000092-88-6 | 4,4′-dihydroxybiphenyl | hayır | evet | hayır | 6 |  |  |  |
| 171 | 38080 | 0000093-58-3 | benzoic acid, methyl ester | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 172 | 37840 | 0000093-89-0 | benzoic acid, ethyl ester | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 173 | 60240 | 0000094-13-3 | 4-hydroxybenzoic acid, propyl ester | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 174 | 14740 | 0000095-48-7 | o-cresol | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 175 | 20050 | 0000096-05-9 | methacrylic acid, allyl ester | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 176 | 11710 | 0000096-33-3 | acrylic acid, methyl ester | hayır | evet | hayır |  | (22) |  |  |
| 177 | 16955 | 0000096-49-1 | ethylene carbonate | hayır | evet | hayır | 30 |  | SML ethyleneglycol olarak ifade edilir. 1 kg gıda ile temas eden en fazla 10 g hidrojelin her kg’ı başına 5 mg etilen karbonatın kalıntı içeriği |  |
| 178 | 92800 | 0000096-69-5 | 4,4′-thiobis(6-tert-butyl-3-methylphenol) | evet | hayır | evet | 0,48 |  |  |  |
| 179 | 48800 | 0000097-23-4 | 2,2′-dihydroxy-–5,5′-dichlorodiphenylmethane | evet | hayır | evet | 12 |  |  |  |
| 180 | 17160 | 0000097-53-0 | eugenol | hayır | evet | hayır |  | (33) |  |  |
| 181 | 20890 | 0000097-63-2 | methacrylic acid, ethyl ester | hayır | evet | hayır |  | (23) |  |  |
| 182 | 19270 | 0000097-65-4 | itaconic acid | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 183 | 21010 | 0000097-86-9 | methacrylic acid, isobutyl ester | hayır | evet | hayır |  | (23) |  |  |
| 184 | 20110 | 0000097-88-1 | methacrylic acid, butyl ester | hayır | evet | hayır |  | (23) |  |  |
| 185 | 20440 | 0000097-90-5 | methacrylic acid, diester with ethyleneglycol | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 186 | 14020 | 0000098-54-4 | 4-tert-butylphenol | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 187 | 22210 | 0000098-83-9 | α-methylstyrene | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 188 | 19180 | 0000099-63-8 | isophthalic acid dichloride | hayır | evet | hayır |  | (27) |  |  |
| 189 | 60200 | 0000099-76-3 | 4-hydroxybenzoic acid, methyl ester | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 190 | 18880 | 0000099-96-7 | p-hydroxybenzoic acid | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 191 | 24940 | 0000100-20-9 | terephthalic acid dichloride | hayır | evet | hayır |  | (28) |  |  |
| 192 | 23187 | — | phthalic acid | hayır | evet | hayır |  | (28) |  |  |
| 193 | 24610 | 0000100-42-5 | styrene | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 194 | 13150 | 0000100-51-6 | benzyl alcohol | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 195 | 37360 | 0000100-52-7 | benzaldehyde | evet | hayır | hayır |  |  |  | (3) |
| 196 | 18670 | 0000100-97-0 | hexamethylenetetramine | evet | evet | hayır |  | (15) |  |  |
|  | 59280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 20260 | 0000101-43-9 | methacrylic acid, cyclohexyl ester | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 198 | 16630 | 0000101-68-8 | diphenylmethane-4,4′-diisocyanate | hayır | evet | hayır |  | (17) | Son üründe 1mg/kg isocyanate kısmı olarak ifade edilir. | (10) |
| 199 | 24073 | 0000101-90-6 | resorcinol diglycidyl ether | hayır | evet | hayır |  | TED | Gıda benzeri D1 ve/veya D2’nin kullanıldığı yağlı gıdalarla temas eden madde ve malzemeler için kullanılmaz. Sadece PET katmanının arkasında doğrudan gıda ile temasın olmadığı durumlarda kullanılır. | (8) |
| 200 | 51680 | 0000102-08-9 | N,N′-diphenylthiourea | evet | hayır | evet | 3 |  |  |  |
| 201 | 16540 | 0000102-09-0 | diphenyl carbonate | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 202 | 23070 | 0000102-39-6 | (1,3-phenylenedioxy)diacetic acid | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 203 | 13323 | 0000102-40-9 | 1,3-bis(2-hydroxyethoxy)benzene | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 204 | 25180 | 0000102-60-3 | N,N,N′,N′-tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 92640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 25385 | 0000102-70-5 | triallylamine | hayır | evet | hayır |  |  | 1 kg gıda için en fazla 1,5 g hidrojel olacak şekilde 40 mg/kg hidrojel. Sadece gıda ile doğrudan temas etmesi öngörülmeyen hidrojelde kullanılır. |  |
| 206 | 11500 | 0000103-11-7 | acrylic acid, 2-ethylhexyl ester | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 207 | 31920 | 0000103-23-1 | adipic acid, bis(2-ethylhexyl) ester | evet | hayır | evet | 18 | (32) |  | (2) |
| 208 | 18898 | 0000103-90-2 | N-(4-hydroxyphenyl) acetamide | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 209 | 17050 | 0000104-76-7 | 2-ethyl-1-hexanol | hayır | evet | hayır | 30 |  |  |  |
| 210 | 13390 | 0000105-08-8 | 1,4-bis(hydroxymethyl)cyclohexane | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 14880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 23920 | 0000105-38-4 | propionic acid, vinyl ester | hayır | evet | hayır |  | (1) |  |  |
| 212 | 14200 | 0000105-60-2 | caprolactam | evet | evet | hayır |  | (4) |  |  |
|  | 41840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 82400 | 0000105-62-4 | 1,2-propyleneglycol dioleate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 214 | 61840 | 0000106-14-9 | 12-hydroxystearic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 215 | 14170 | 0000106-31-0 | butyric anhydride | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 216 | 14770 | 0000106-44-5 | p-cresol | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 217 | 15565 | 0000106-46-7 | 1,4-dichlorobenzene | hayır | evet | hayır | 12 |  |  |  |
| 218 | 11590 | 0000106-63-8 | acrylic acid, isobutyl ester | hayır | evet | hayır |  | (22) |  |  |
| 219 | 14570 | 0000106-89-8 | epichlorohydrin | hayır | evet | hayır | TED |  | Son üründe 1mg/kg | (10) |
|  | 16750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 20590 | 0000106-91-2 | methacrylic acid, 2,3-epoxypropyl ester | hayır | evet | hayır | 0,02 |  |  | (10) |
| 221 | 40570 | 0000106-97-8 | butane | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 222 | 13870 | 0000106-98-9 | 1-butene | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 223 | 13630 | 0000106-99-0 | butadiene | hayır | evet | hayır | TED |  | Son üründe 1mg/kg |  |
| 224 | 13900 | 0000107-01-7 | 2-butene | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 225 | 12100 | 0000107-13-1 | acrylonitrile | hayır | evet | hayır | TED |  |  |  |
| 226 | 15272 | 0000107-15-3 | ethylenediamine | hayır | evet | hayır | 12 |  |  |  |
|  | 16960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | 16990 | 0000107-21-1 | ethyleneglycol | evet | evet | hayır |  | (2) |  |  |
|  | 53650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 13690 | 0000107-88-0 | 1,3-butanediol | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 229 | 14140 | 0000107-92-6 | butyric acid | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 230 | 16150 | 0000108-01-0 | dimethylaminoethanol | hayır | evet | hayır | 18 |  |  |  |
| 231 | 10120 | 0000108-05-4 | acetic acid, vinyl ester | hayır | evet | hayır | 12 |  |  |  |
| 232 | 10150 | 0000108-24-7 | acetic anhydride | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 30280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 24850 | 0000108-30-5 | succinic anhydride | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 234 | 19960 | 0000108-31-6 | maleic anhydride | hayır | evet | hayır |  | (3) |  |  |
| 235 | 14710 | 0000108-39-4 | m-cresol | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 236 | 23050 | 0000108-45-2 | 1,3-phenylenediamine | hayır | evet | hayır | TED |  |  |  |
| 237 | 15910 | 0000108-46-3 | 1,3-dihydroxybenzene | hayır | evet | hayır | 2,4 |  |  |  |
|  | 24072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 18070 | 0000108-55-4 | glutaric anhydride | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 239 | 19975 | 0000108-78-1 | 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine | evet | evet | hayır | 2,5 |  |  |  |
|  | 25420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 93720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 45760 | 0000108-91-8 | cyclohexylamine | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 241 | 22960 | 0000108-95-2 | phenol | hayır | evet | hayır | 3 |  |  |  |
| 242 | 85360 | 0000109-43-3 | sebacic acid, dibutyl ester | evet | hayır | hayır |  | (32) |  |  |
| 243 | 19060 | 0000109-53-5 | isobutyl vinyl ether | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  | (10) |
| 244 | 71720 | 0000109-66-0 | pentane | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 245 | 22900 | 0000109-67-1 | 1-pentene | hayır | evet | hayır | 5 |  |  |  |
| 246 | 25150 | 0000109-99-9 | tetrahydrofuran | hayır | evet | hayır | 0,6 |  |  |  |
| 247 | 24820 | 0000110-15-6 | succinic acid | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 90960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 19540 | 0000110-16-7 | maleic acid | evet | evet | hayır |  | (3) |  |  |
|  | 64800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 17290 | 0000110-17-8 | fumaric acid | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 55120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 53520 | 0000110-30-5 | N,N′-ethylenebisstearamide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 251 | 53360 | 0000110-31-6 | N,N′-ethylenebisoleamide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 252 | 87200 | 0000110-44-1 | sorbic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 253 | 15250 | 0000110-60-1 | 1,4-diaminobutane | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 254 | 13720 | 0000110-63-4 | 1,4-butanediol | evet | evet | hayır |  | (30) |  |  |
|  | 40580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 25900 | 0000110-88-3 | trioxane | hayır | evet | hayır | 5 |  |  |  |
| 256 | 18010 | 0000110-94-1 | glutaric acid | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 55680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 13550 | 0000110-98-5 0025265-71-8 | dipropyleneglycol | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 16660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | 70480 | 0000111-06-8 | palmitic acid, butyl ester | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 259 | 58720 | 0000111-14-8 | heptanoic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 260 | 24280 | 0000111-20-6 | sebacic acid | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 261 | 15790 | 0000111-40-0 | diethylenetriamine | hayır | evet | hayır | 5 |  |  |  |
| 262 | 35284 | 0000111-41-1 | N-(2-aminoethyl)ethanolamine | evet | hayır | hayır | 0,05 |  | Gıda benzeri D1 ve/veya D2’nin kullanıldığı yağlı gıdalarla temas eden madde ve malzemeler için kullanılmaz. Sadece PET katmanın arkasında doğrudan gıda ile temasın olmadığı durumlarda kullanılır. |  |
| 263 | 13326 | 0000111-46-6 | diethyleneglycol | evet | evet | hayır |  | (2) |  |  |
|  | 15760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 22660 | 0000111-66-0 | 1-octene | hayır | evet | hayır | 15 |  |  |  |
| 265 | 22600 | 0000111-87-5 | 1-octanol | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 266 | 25510 | 0000112-27-6 | triethyleneglycol | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 94320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | 15100 | 0000112-30-1 | 1-decanol | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 268 | 16704 | 0000112-41-4 | 1-dodecene | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 269 | 25090 | 0000112-60-7 | tetraethyleneglycol | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 92350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 22763 | 0000112-80-1 | oleic acid | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 69040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 52720 | 0000112-84-5 | erucamide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 272 | 37040 | 0000112-85-6 | behenic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 273 | 52730 | 0000112-86-7 | erucic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 274 | 22570 | 0000112-96-9 | octadecyl isocyanate | hayır | evet | hayır |  | (17) | Son üründe 1mg/kg isocyanate kısmı olarak ifade edilir. | (10) |
| 275 | 23980 | 0000115-07-1 | propylene | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 276 | 19000 | 0000115-11-7 | isobutene | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 277 | 18280 | 0000115-27-5 | hexachloroendomethylenetetrahydrophthalic anhydride | hayır | evet | hayır | TED |  |  |  |
| 278 | 18250 | 0000115-28-6 | hexachloroendomethylenetetrahydrophthalic acid | hayır | evet | hayır | TED |  |  |  |
| 279 | 22840 | 0000115-77-5 | pentaerythritol | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 71600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 73720 | 0000115-96-8 | phosphoric acid, trichloroethyl ester | evet | hayır | hayır | TED |  |  |  |
| 281 | 25120 | 0000116-14-3 | tetrafluoroethylene | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 282 | 18430 | 0000116-15-4 | hexafluoropropylene | hayır | evet | hayır | TED |  |  |  |
| 283 | 74640 | 0000117-81-7 | phthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester | evet | hayır | hayır | 1,5 | (32) | Sadece ; (a) yağsız gıdalarla temas halinde olan tekrarlı olarak kullanılan madde ve malzemelerde plastikleştirici (b) son üründeki konsantrasyonu %1’i geçmeyecek şekilde teknik yardım maddesi olarak kullanılır. | (7) |
| 284 | 84880 | 0000119-36-8 | salicylic acid, methyl ester | evet | hayır | hayır | 30 |  |  |  |
| 285 | 66480 | 0000119-47-1 | 2,2′-methylene bis(4-methyl-6-tert-butylphenol) | evet | hayır | evet |  | (13) |  |  |
| 286 | 38240 | 0000119-61-9 | benzophenone | evet | hayır | evet | 0,6 |  |  |  |
| 287 | 60160 | 0000120-47-8 | 4-hydroxybenzoic acid, ethyl ester | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 288 | 24970 | 0000120-61-6 | terephthalic acid, dimethyl ester | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 289 | 15880 | 0000120-80-9 | 1,2-dihydroxybenzene | hayır | evet | hayır | 6 |  |  |  |
|  | 24051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | 55360 | 0000121-79-9 | gallic acid, propyl ester | evet | hayır | hayır |  | (20) |  |  |
| 291 | 19150 | 0000121-91-5 | isophthalic acid | hayır | evet | hayır |  | (27) |  |  |
| 292 | 94560 | 0000122-20-3 | triisopropanolamine | evet | hayır | hayır | 5 |  |  |  |
| 293 | 23175 | 0000122-52-1 | phosphorous acid, triethyl ester | hayır | evet | hayır | TED |  | Son üründe 1mg/kg | (1) |
| 294 | 93120 | 0000123-28-4 | thiodipropionic acid, didodecyl ester | evet | hayır | evet |  | (14) |  |  |
| 295 | 15940 | 0000123-31-9 | 1,4-dihydroxybenzene | evet | evet | hayır | 0,6 |  |  |  |
|  | 18867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | 23860 | 0000123-38-6 | propionaldehyde | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 297 | 23950 | 0000123-62-6 | propionic anhydride | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 298 | 14110 | 0000123-72-8 | butyraldehyde | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 299 | 63840 | 0000123-76-2 | levulinic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 300 | 30045 | 0000123-86-4 | acetic acid, butyl ester | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 301 | 89120 | 0000123-95-5 | stearic acid, butyl ester | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 302 | 12820 | 0000123-99-9 | azelaic acid | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 303 | 12130 | 0000124-04-9 | adipic acid | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 31730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 14320 | 0000124-07-2 | caprylic acid | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 41960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 15274 | 0000124-09-4 | hexamethylenediamine | hayır | evet | hayır | 2,4 |  |  |  |
|  | 18460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | 88960 | 0000124-26-5 | stearamide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 307 | 42160 | 0000124-38-9 | carbon dioxide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 308 | 91200 | 0000126-13-6 | sucrose acetate isobutyrate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 309 | 91360 | 0000126-14-7 | sucrose octaacetate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 310 | 16390 | 0000126-30-7 | 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
|  | 22437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | 16480 | 0000126-58-9 | dipentaerythritol | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 51200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 21490 | 0000126-98-7 | methacrylonitrile | hayır | evet | hayır | TED |  |  |  |
| 313 | 16650 | 0000127-63-9 | diphenyl sulphone | evet | evet | hayır | 3 |  |  |  |
|  | 51570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | 23500 | 0000127-91-3 | β-pinene | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 315 | 46640 | 0000128-37-0 | 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | evet | hayır | hayır | 3 |  |  |  |
| 316 | 23230 | 0000131-17-9 | phthalic acid, diallyl ester | hayır | evet | hayır | TED |  |  |  |
| 317 | 48880 | 0000131-53-3 | 2,2′-dihydroxy-4-methoxybenzophenone | evet | hayır | evet |  | (8) |  |  |
| 318 | 48640 | 0000131-56-6 | 2,4-dihydroxybenzophenone | evet | hayır | hayır |  | (8) |  |  |
| 319 | 61360 | 0000131-57-7 | 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone | evet | hayır | evet |  | (8) |  |  |
| 320 | 37680 | 0000136-60-7 | benzoic acid, butyl ester | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 321 | 36080 | 0000137-66-6 | ascorbyl palmitate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 322 | 63040 | 0000138-22-7 | lactic acid, butyl ester | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 323 | 11470 | 0000140-88-5 | acrylic acid, ethyl ester | hayır | evet | hayır |  | (22) |  |  |
| 324 | 83700 | 0000141-22-0 | ricinoleic acid | evet | hayır | evet | 42 |  |  |  |
| 325 | 10780 | 0000141-32-2 | acrylic acid, n-butyl ester | hayır | evet | hayır |  | (22) |  |  |
| 326 | 12763 | 0000141-43-5 | 2-aminoethanol | evet | evet | hayır | 0,05 |  | Gıda benzeri D1 ve/veya D2’nin kullanıldığı yağlı gıdalarla temas eden madde ve malzemeler için kullanılmaz. Sadece PET katmanın arkasında doğrudan gıda ile temasın olmadığı durumlarda kullanılır. |  |
|  | 35170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | 30140 | 0000141-78-6 | acetic acid, ethyl ester | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 328 | 65040 | 0000141-82-2 | malonic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 329 | 59360 | 0000142-62-1 | hexanoic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 330 | 19470 | 0000143-07-7 | lauric acid | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 63280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | 22480 | 0000143-08-8 | 1-nonanol | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 332 | 69760 | 0000143-28-2 | oleyl alcohol | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 333 | 22775 | 0000144-62-7 | oxalic acid | evet | evet | hayır | 6 |  |  |  |
|  | 69920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | 17005 | 0000151-56-4 | ethyleneimine | hayır | evet | hayır | TED |  |  |  |
| 335 | 68960 | 0000301-02-0 | oleamide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 336 | 15095 | 0000334-48-5 | n-decanoic acid | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 45940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | 15820 | 0000345-92-6 | 4,4′-difluorobenzophenone | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 338 | 71020 | 0000373-49-9 | palmitoleic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 339 | 86160 | 0000409-21-2 | silicon carbide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 340 | 47440 | 0000461-58-5 | dicyanodiamide | evet | hayır | hayır | 60 |  |  |  |
| 341 | 13180 | 0000498-66-8 | bicyclo[2.2.1]hept-2-ene | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
|  | 22550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | 14260 | 0000502-44-3 | caprolactone | hayır | evet | hayır |  | (29) |  |  |
| 343 | 23770 | 0000504-63-2 | 1,3-propanediol | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 344 | 13810 | 0000505-65-7 | 1,4-butanediol formal | hayır | evet | hayır | 0,05 | 15 30 | (21) | (21) |
|  | 21821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 35840 | 0000506-30-9 | arachidic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 346 | 10030 | 0000514-10-3 | abietic acid | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 347 | 13050 | 0000528-44-9 | trimellitic acid | hayır | evet | hayır |  | (21) |  |  |
|  | 25540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | 22350 | 0000544-63-8 | myristic acid | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 67891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | 25550 | 0000552-30-7 | trimellitic anhydride | hayır | evet | hayır |  | (21) |  |  |
| 350 | 63920 | 0000557-59-5 | lignoceric acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 351 | 21730 | 0000563-45-1 | 3-methyl-1-butene | hayır | evet | hayır | TED |  | Sadece polipropilende kullanılır. | (1) |
| 352 | 16360 | 0000576-26-1 | 2,6-dimethylphenol | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 353 | 42480 | 0000584-09-8 | carbonic acid, rubidium salt | evet | hayır | hayır | 12 |  |  |  |
| 354 | 25210 | 0000584-84-9 | 2,4-toluene diisocyanate | hayır | evet | hayır |  | (17) | Son üründe 1mg/kg isocyanate kısmı olarak ifade edilir. | (10) |
| 355 | 20170 | 0000585-07-9 | methacrylic acid, tert-butyl ester | hayır | evet | hayır |  | (23) |  |  |
| 356 | 18820 | 0000592-41-6 | 1-hexene | hayır | evet | hayır | 3 |  |  |  |
| 357 | 13932 | 0000598-32-3 | 3-buten-2-ol | hayır | evet | hayır | TED |  | Sadece polimerik katkının hazırlanması için yardımcı monomer olarak kullanılır. | (1) |
| 358 | 14841 | 0000599-64-4 | 4-cumylphenol | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 359 | 15970 | 0000611-99-4 | 4,4′-dihydroxybenzophenone | evet | evet | hayır |  | (8) |  |  |
|  | 48720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 57920 | 0000620-67-7 | glycerol triheptanoate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 361 | 18700 | 0000629-11-8 | 1,6-hexanediol | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 362 | 14350 | 0000630-08-0 | carbon monoxide | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 363 | 16450 | 0000646-06-0 | 1,3-dioxolane | hayır | evet | hayır | 5 |  |  |  |
| 364 | 15404 | 0000652-67-5 | 1,4:3,6-dianhydrosorbitol | hayır | evet | hayır | 5 |  | Sadece; a) poly(ethylene-co-isosorbide terephthalate)’ta yardımcı monomer olarak, b) Polyester üretimi için ethyleneglycol ve/veya 1,4-bis(hydro­xymethyl)cyclohexane ile kombinasyon halindeki diol bileşeninin molce %40’ına kadar yardımcı monomer olarak, kullanılır. Dianhydrosorbitol ile birlikte 1,4-bis(hydroxy­methyl)cyclohexane kullanılarak üretilen polyesterler %15’den fazla alkol içeren gıdalarla temas etmek üzere kullanılmaz. |  |
| 365 | 11680 | 0000689-12-3 | acrylic acid, isopropyl ester | hayır | evet | hayır |  | (22) |  |  |
| 366 | 22150 | 0000691-37-2 | 4-methyl-1-pentene | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 367 | 16697 | 0000693-23-2 | n-dodecanedioic acid | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 368 | 93280 | 0000693-36-7 | thiodipropionic acid, dioctadecyl ester | evet | hayır | evet |  | (14) |  |  |
| 369 | 12761 | 0000693-57-2 | 12-aminododecanoic acid | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 370 | 21460 | 0000760-93-0 | methacrylic anhydride | hayır | evet | hayır |  | (23) |  |  |
| 371 | 11510 | 0000818-61-1 | acrylic acid, monoester with ethyleneglycol | hayır | evet | hayır |  | (22) |  |  |
|  | 11830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | 18640 | 0000822-06-0 | hexamethylene diisocyanate | hayır | evet | hayır |  | (17) | Son üründe 1mg/kg isocyanate kısmı olarak ifade edilir. | (10) |
| 373 | 22390 | 0000840-65-3 | 2,6-naphthalenedicarboxylic acid, dimethyl ester | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 374 | 21190 | 0000868-77-9 | methacrylic acid, monoester with ethyleneglycol | hayır | evet | hayır |  | (23) |  |  |
| 375 | 15130 | 0000872-05-9 | 1-decene | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 376 | 66905 | 0000872-50-4 | N-methylpyrrolidone | evet | hayır | hayır | 60 |  |  |  |
| 377 | 12786 | 0000919-30-2 | 3-aminopropyltriethoxysilane | hayır | evet | hayır | 0,05 |  | İnorganik dolguların reaktif yüzey işlemleri için kullanıldığında, 3-aminopropyltriethoxysilane’nın ekstrakte edilebilen kalıntı içeriği 3 mg/kg dolgudan daha az olur. Madde ve malzemenin yüzey işlemi için kullanıldığında, SML= 0,05 mg/kg |  |
| 378 | 21970 | 0000923-02-4 | N-methylolmethacrylamide | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 379 | 21940 | 0000924-42-5 | N-methylolacrylamide | hayır | evet | hayır | TED |  |  |  |
| 380 | 11980 | 0000925-60-0 | acrylic acid, propyl ester | hayır | evet | hayır |  | (22) |  |  |
| 381 | 15030 | 0000931-88-4 | cyclooctene | hayır | evet | hayır | 0,05 |  | Gıda benzeri A için belirlenen koşullarda, gıda ile temasta olan polimerlerde kullanılır. |  |
| 382 | 19490 | 0000947-04-6 | laurolactam | hayır | evet | hayır | 5 |  |  |  |
| 383 | 72160 | 0000948-65-2 | 2-phenylindole | evet | hayır | evet | 15 |  |  |  |
| 384 | 40000 | 0000991-84-4 | 2,4-bis(octylmercapto)-6-(4- hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)- 1,3,5-triazine | evet | hayır | evet | 30 |  |  |  |
| 385 | 11530 | 0000999-61-1 | acrylic acid, 2-hydroxypropyl ester | hayır | evet | hayır | 0,05 |  | SML, acrylic acid, 2-hydroxypropyl ester ve acrylic acid, 2-hydroxyisopropyl ester’in toplamı olarak ifade edilir. Kütlece %25’e kadar acrylic acid, 2-hydroxyisopropyl ester (CAS No:0002918- 23-2) içerir. | (1) |
| 386 | 55280 | 0001034-01-1 | gallic acid, octyl ester | evet | hayır | hayır |  | (20) |  |  |
| 387 | 26155 | 0001072-63-5 | 1-vinylimidazole | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 388 | 25080 | 0001120-36-1 | 1-tetradecene | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 389 | 22360 | 0001141-38-4 | 2,6-naphthalenedicarboxylic acid | hayır | evet | hayır | 5 |  |  |  |
| 390 | 55200 | 0001166-52-5 | gallic acid, dodecyl ester | evet | hayır | hayır |  | (20) |  |  |
| 391 | 22932 | 0001187-93-5 | perfluoromethyl perfluorovinyl ether | hayır | evet | hayır | 0,05 |  | Sadece; -Yapışmaz kaplamalarda - Temas oranı 1 dm2 yüzey için en az 150 kg gıda olan durumlarda tekrarlı kullanılan Floro ve perfloro polimerlerinde kullanılır. |  |
| 392 | 72800 | 0001241-94-7 | phosphoric acid, diphenyl 2- ethylhexyl ester | evet | hayır | evet | 2,4 |  |  |  |
| 393 | 37280 | 0001302-78-9 | bentonite | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 394 | 41280 | 0001305-62-0 | calcium hydroxide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 395 | 41520 | 0001305-78-8 | calcium oxide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 396 | 64640 | 0001309-42-8 | magnesium hydroxide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 397 | 64720 | 0001309-48-4 | magnesium oxide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 398 | 35760 | 0001309-64-4 | antimony trioxide | evet | hayır | hayır | 0,04 |  | SML antimon olarak ifade edilir. | (6) |
| 399 | 81600 | 0001310-58-3 | potassium hydroxide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 400 | 86720 | 0001310-73-2 | sodium hydroxide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 401 | 24475 | 0001313-82-2 | sodium sulphide | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 402 | 96240 | 0001314-13-2 | zinc oxide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 403 | 96320 | 0001314-98-3 | zinc sulphide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 404 | 67200 | 0001317-33-5 | molybdenum disulphide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 405 | 16690 | 0001321-74-0 | divinylbenzene | hayır | evet | hayır | TED |  | SML divinylbenzene ve ethylvinylbenzene toplamı olarak ifade edilir. Kütlece % 45’e kadar ethylvinylbenzene içerebilir. | (1) |
| 406 | 83300 | 0001323-39-3 | 1,2-propyleneglycol monostearate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 407 | 87040 | 0001330-43-4 | sodium tetraborate | evet | hayır | hayır |  | (16) |  |  |
| 408 | 82960 | 0001330-80-9 | 1,2-propyleneglycol monooleate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 409 | 62240 | 0001332-37-2 | iron oxide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 410 | 62720 | 0001332-58-7 | kaolin | evet | hayır | hayır |  |  | Çok katmanlı bir yapının iç katmanı ethylene vi­ nyl alcohol (etilen vinil alkol) kopolimerine (EVOH) eğer sadece ağırlıkça %12’den daha az olacak miktarda (eklendiğinde veya ilave edildiğinde) ve gıda ile temas eden bu katmanın parçacıkların gıdaya migrasyonunu engelleyecek şekilde fonksiyonel bariyer oluşturduğu durumda, parçacıklar 100 nm’den ince olabilir. |  |
| 411 | 42080 | 0001333-86-4 | carbon black | evet | hayır | hayır |  |  | 300 nm-mm boyut dağılımında topak oluşturabilen 10-300 nm olan birincil parçacıklar, 100-1200 nm boyutta topaklanır. Toluende ekstrakte olabilenleri: ISO 6209 metoduna göre belirlenmiş %0,1 siklohekzan ekstraktının 386 nm’de UV absorpsiyonu:<0,02 AU 5cm hücre için genellikle analiz için kabul görmüş metoda göre belirlenir. Benzopiren içeriği: En fazla 0,25 mg/kg karbon siyahı. Polimer içerisindeki en fazla karbon siyahı: Ağırlıkça %2,5. |  |
| 412 | 45200 | 0001335-23-5 | copper iodide | evet | hayır | hayır |  | (6) |  |  |
| 413 | 35600 | 0001336-21-6 | ammonium hydroxide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 414 | 87600 | 0001338-39-2 | sorbitan monolaurate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 415 | 87840 | 0001338-41-6 | sorbitan monostearate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 416 | 87680 | 0001338-43-8 | sorbitan monooleate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 417 | 85680 | 0001343-98-2 | silicic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 418 | 34720 | 0001344-28-1 | aluminium oxide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 419 | 92150 | 0001401-55-4 | tannic acids | evet | hayır | hayır |  |  | FAO/WHO Gıda Katkı Maddeleri Uzmanlar Komitesi (JECFA) tarafından belirlenen özelliklere göre |  |
| 420 | 19210 | 0001459-93-4 | isophthalic acid, dimethyl ester | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 421 | 13000 | 0001477-55-0 | 1,3-benzenedimethanamine | hayır | evet | hayır |  | (34) |  |  |
| 422 | 38515 | 0001533-45-5 | 4,4′-bis(2-benzoxazolyl)stilbene | evet | hayır | evet | 0,05 |  |  | (2) |
| 423 | 22937 | 0001623-05-8 | perfluoropropylperfluorovinyl ether | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 424 | 15070 | 0001647-16-1 | 1,9-decadiene | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 425 | 10840 | 0001663-39-4 | acrylic acid, tert-butyl ester | hayır | evet | hayır |  | (22) |  |  |
| 426 | 13510 | 0001675-54-3 | 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propane bis(2,3-epoxypropyl) ether | hayır | evet | hayır |  |  | 12/4/2012 tarihli ve 28262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Belirli Epoksi Türevlerinin Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemelerde Kullanımının Kısıtlanması Hakkında Tebliğ ile uyumlu olarak |  |
|  | 13610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | 18896 | 0001679-51-2 | 4-(hydroxymethyl)-1-cyclohexene | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 428 | 95200 | 0001709-70-2 | 1,3,5-trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert- butyl-4-hydroxybenzyl)benzene | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 429 | 13210 | 0001761-71-3 | bis(4-aminocyclohexyl)methane | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 430 | 95600 | 0001843-03-4 | 1,1,3-tris(2-methyl-4-hydroxy-5- tert-butylphenyl) butane | evet | hayır | evet | 5 |  |  |  |
| 431 | 61600 | 0001843-05-6 | 2-hydroxy-4-n-octyloxybenzophenone | evet | hayır | evet |  | (8) |  |  |
| 432 | 12280 | 0002035-75-8 | adipic anhydride | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 433 | 68320 | 0002082-79-3 | octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4- hydroxyphenyl)propionate | evet | hayır | evet | 6 |  |  |  |
| 434 | 20410 | 0002082-81-7 | methacrylic acid, diester with 1,4- butanediol | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 435 | 14230 | 0002123-24-2 | caprolactam, sodium salt | hayır | evet | hayır |  | 4 |  |  |
| 436 | 19480 | 0002146-71-6 | lauric acid, vinyl ester | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 437 | 11245 | 0002156-97-0 | acrylic acid, dodecyl ester | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  | (2) |
| 438 | 13303 | 0002162-74-5 | bis(2,6-diisopropylphenyl) carbodiimide | hayır | evet | hayır | 0,05 |  | bis(2,6-diisopropylpheny) carbodiimid ve hidroliz ürünü 2,6- diisopropylaniline’in toplamı olarak ifade edilir. |  |
| 439 | 21280 | 0002177-70-0 | methacrylic acid, phenyl ester | hayır | evet | hayır |  | (23) |  |  |
| 440 | 21340 | 0002210-28-8 | methacrylic acid, propyl ester | hayır | evet | hayır |  | (23) |  |  |
| 441 | 38160 | 0002315-68-6 | benzoic acid, propyl ester | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 442 | 13780 | 0002425-79-8 | 1,4-butanediol bis(2,3-epoxypropyl)ether | hayır | evet | hayır | TED |  | Kalıntı miktarı = Son üründe 1mg/kg epoksi grubu olarak ifade edilir. Molekül ağırlığı 43 Da. | (10) |
| 443 | 12788 | 0002432-99-7 | 11-aminoundecanoic acid | hayır | evet | hayır | 5 |  |  |  |
| 444 | 61440 | 0002440-22-4 | 2-(2′-hydroxy-5′-methylphenyl)benzotriazole | evet | hayır | hayır |  | (12) |  |  |
| 445 | 83440 | 0002466-09-3 | pyrophosphoric acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 446 | 10750 | 0002495-35-4 | acrylic acid, benzyl ester | hayır | evet | hayır |  | (22) |  |  |
| 447 | 20080 | 0002495-37-6 | methacrylic acid, benzyl ester | hayır | evet | hayır |  | (23) |  |  |
| 448 | 11890 | 0002499-59-4 | acrylic acid, n-octyl ester | hayır | evet | hayır |  | (22) |  |  |
| 449 | 49840 | 0002500-88-1 | dioctadecyl disulphide | evet | hayır | evet | 0,05 |  |  |  |
| 450 | 24430 | 0002561-88-8 | sebacic anhydride | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 451 | 66755 | 0002682-20-4 | 2-methyl-4-isothiazolin-3-one | evet | hayır | hayır | 0,5 |  | Sadece sulu polimer dispersiyonları ve emülsiyonlarında kullanılır. |  |
| 452 | 38885 | 0002725-22-6 | 2,4-bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2- hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5- triazine | evet | hayır | hayır | 5 |  |  |  |
| 453 | 26320 | 0002768-02-7 | vinyltrimethoxysilane | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  | (10) |
| 454 | 12670 | 0002855-13-2 | 1-amino-3-aminomethyl-3,5,5- trimethylcyclohexane | hayır | evet | hayır | 6 |  |  |  |
| 455 | 20530 | 0002867-47-2 | methacrylic acid, 2- (dimethylamino)-ethyl ester | hayır | evet | hayır | TED |  |  |  |
| 456 | 10810 | 0002998-08-5 | acrylic acid, sec-butyl ester | hayır | evet | hayır |  | (22) |  |  |
| 457 | 20140 | 0002998-18-7 | methacrylic acid, sec-butyl ester | hayır | evet | hayır |  | (23) |  |  |
| 458 | 36960 | 0003061-75-4 | behenamide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 459 | 46870 | 0003135-18-0 | 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonic acid, dioctadecyl ester | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 460 | 14950 | 0003173-53-3 | cyclohexyl isocyanate | hayır | evet | hayır |  | (17) | Son üründe 1mg/kg isocyanate kısmı olarak ifade edilir. | (10) |
| 461 | 22420 | 0003173-72-6 | 1,5-naphthalene diisocyanate | hayır | evet | hayır |  | (17) | Son üründe 1mg/kg isocyanate kısmı olarak ifade edilir. | (10) |
| 462 | 26170 | 0003195-78-6 | N-vinyl-N-methylacetamide | hayır | evet | hayır | 0,02 |  |  |  |
| 463 | 25840 | 0003290-92-4 | 1,1,1-trimethylolpropane trimethacrylate | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 464 | 61280 | 0003293-97-8 | 2-hydroxy-4-n-hexyloxybenzophenone | evet | hayır | evet |  | (8) |  |  |
| 465 | 68040 | 0003333-62-8 | 7-[2H-naphtho-(1,2-D)triazol-2-yl]- 3-phenylcoumarin | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 466 | 50640 | 0003648-18-8 | di-n-octyltin dilaurate | evet | hayır | hayır |  | (10) |  |  |
| 467 | 14800 | 0003724-65-0 | crotonic acid | evet | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
|  | 45600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 | 71960 | 0003825-26-1 | perfluorooctanoic acid, ammonium salt | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece tekrarlı olarak kullanılan yüksek sıcaklıkta sinterlenmiş maddelerde kullanılır. |  |
| 469 | 60480 | 0003864-99-1 | 2-(2′-hydroxy-3,5′-di-tert-butylphenyl)-5-chlorobenzotriazole | evet | hayır | evet |  | (12) |  |  |
| 470 | 60400 | 0003896-11-5 | 2-(2′-hydroxy-3′-tert-butyl-5′- methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole | evet | hayır | evet |  | (12) |  |  |
| 471 | 24888 | 0003965-55-7 | 5-sulphoisophthalic acid, monosodium salt, dimethyl ester | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 472 | 66560 | 0004066-02-8 | 2,2′-methylenebis(4-methyl-6-cyclohexylphenol) | evet | hayır | evet |  | (5) |  |  |
| 473 | 12265 | 0004074-90-2 | adipic acid, divinyl ester | hayır | evet | hayır | TED |  | Son üründe 5mg/kg Sadece yardımcı monomer olarak kullanılır. | (1) |
| 474 | 43600 | 0004080-31-3 | 1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1- azoniaadamantane chloride | evet | hayır | hayır | 0,3 |  |  |  |
| 475 | 19110 | 0004098-71-9 | 1-isocyanato-3-isocyanatomethyl- 3,5,5-trimethylcyclohexane | hayır | evet | hayır |  | (17) | Son üründe 1mg/kg isocyanate kısmı olarak ifade edilir. | (10) |
| 476 | 16570 | 0004128-73-8 | diphenylether-4,4′-diisocyanate | hayır | evet | hayır |  | (17) | Son üründe 1mg/kg isocyanate kısmı olarak ifade edilir. | (10) |
| 477 | 46720 | 0004130-42-1 | 2,6-di-tert-butyl-4-ethylphenol | evet | hayır | evet | 4,8 |  |  | (1) |
| 478 | 60180 | 0004191-73-5 | 4-hydroxybenzoic acid, isopropyl ester | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 479 | 12970 | 0004196-95-6 | azelaic anhydride | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 480 | 46790 | 0004221-80-1 | 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid, 2,4-di-tert-butylphenyl ester | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 481 | 13060 | 0004422-95-1 | 1,3,5-benzenetricarboxylic acid trichloride | hayır | evet | hayır | 0,05 |  | SML 1,3,5-benzenetricarboxylic acid olarak ifade edilir. |  |
| 482 | 21100 | 0004655-34-9 | methacrylic acid, isopropyl ester | hayır | evet | hayır |  | (23) |  |  |
| 483 | 68860 | 0004724-48-5 | n-octylphosphonic acid | evet | hayır | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 484 | 13395 | 0004767-03-7 | 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  | (1) |
| 485 | 13560 | 0005124-30-1 | dicyclohexylmethane-4,4′-diisocyanate | hayır | evet | hayır |  | (17) | Son üründe 1mg/kg isocyanate kısımları olarak ifade edilir. | (10) |
|  | 15700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 486 | 54005 | 0005136-44-7 | ethylene-N-palmitamide-N′- stearamide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 487 | 45640 | 0005232-99-5 | 2-cyano-3,3-diphenylacrylic acid, ethyl ester | evet | hayır | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 488 | 53440 | 0005518-18-3 | N,N′-ethylenebispalmitamide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 489 | 41040 | 0005743-36-2 | calcium butyrate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 490 | 16600 | 0005873-54-1 | diphenylmethane-2,4′-diisocyanate | hayır | evet | hayır |  | (17) | Son üründe 1mg/kg isocyanate kısmı olarak ifade edilir. | (10) |
| 491 | 82720 | 0006182-11-2 | 1,2-propyleneglycol distearate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 492 | 45650 | 0006197-30-4 | 2-cyano-3,3-diphenylacrylic acid, 2- ethylhexyl ester | evet | hayır | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 493 | 39200 | 0006200-40-4 | bis(2-hydroxyethyl)-2-hydroxypropyl-3-(dodecyloxy)methylammonium chloride | evet | hayır | hayır | 1,8 |  |  |  |
| 494 | 62140 | 0006303-21-5 | hypophosphorous acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 495 | 35160 | 0006642-31-5 | 6-amino-1,3-dimethyluracil | evet | hayır | hayır | 5 |  |  |  |
| 496 | 71680 | 0006683-19-8 | pentaerythritol tetrakis[3-(3,5-di- tert-butyl-4-hydroxyphenyl)- propionate] | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 497 | 95020 | 0006846-50-0 | 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate | evet | hayır | hayır | 5 |  | Sadece tek kullanımlık eldivenlerde kullanılır. |  |
| 498 | 16210 | 0006864-37-5 | 3,3′-dimethyl-4,4′-diaminodicyclohexylmethane | hayır | evet | hayır | 0,05 |  | Sadece poliamidlerde kullanılır | (5) |
| 499 | 19965 | 0006915-15-7 | malic acid | evet | evet | hayır |  |  | Monomer olarak kullanıldığında, en fazla %1molara kadar alifatik polyesterlerin sadece yardımcı monomeri kullanılır. |  |
|  | 65020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 38560 | 0007128-64-5 | 2,5-bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene | evet | hayır | evet | 0,6 |  |  |  |
| 501 | 34480 | — | aluminium fibers, flakes and powders | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 502 | 22778 | 0007456-68-0 | 4,4′-oxybis(benzenesulphonyl azide) | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 503 | 46080 | 0007585-39-9 | β-dextrin | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 504 | 86240 | 0007631-86-9 | silicon dioxide | evet | hayır | hayır |  |  | Sentetik amorf silicon dioxide için: 0,3 μm’den mm’ye kadar boyut dağılımı olan, 0,1 – 1 μm aralığında topaklanmış, 1-100 nm boyutta birincil parçacıklar |  |
| 505 | 86480 | 0007631-90-5 | sodium bisulphite | evet | hayır | hayır |  | (19) |  |  |
| 506 | 86920 | 0007632-00-0 | sodium nitrite | evet | hayır | hayır | 0,6 |  |  |  |
| 507 | 59990 | 0007647-01-0 | hydrochloric acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 508 | 86560 | 0007647-15-6 | sodium bromide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 509 | 23170 | 0007664-38-2 | phosphoric acid | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 72640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 510 | 12789 | 0007664-41-7 | ammonia | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 35320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 | 91920 | 0007664-93-9 | sulphuric acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 512 | 81680 | 0007681-11-0 | potassium iodide | evet | hayır | hayır |  | (6) |  |  |
| 513 | 86800 | 0007681-82-5 | sodium iodide | evet | hayır | hayır |  | (6) |  |  |
| 514 | 91840 | 0007704-34-9 | sulphur | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 515 | 26360 | 0007732-18-5 | water | evet | evet | hayır |  |  | 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe uygun. |  |
|  | 95855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 516 | 86960 | 0007757-83-7 | sodium sulphite | evet | hayır | hayır |  | (19) |  |  |
| 517 | 81520 | 0007758-02-3 | potassium bromide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 518 | 35845 | 0007771-44-0 | arachidonic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 519 | 87120 | 0007772-98-7 | sodium thiosulphate | evet | hayır | hayır |  | (19) |  |  |
| 520 | 65120 | 0007773-01-5 | manganese chloride | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 521 | 58320 | 0007782-42-5 | graphite | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 522 | 14530 | 0007782-50-5 | chlorine | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 523 | 45195 | 0007787-70-4 | copper bromide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 524 | 24520 | 0008001-22-7 | soybean oil | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 525 | 62640 | 0008001-39-6 | japan wax | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 526 | 43440 | 0008001-75-0 | ceresin | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 527 | 14411 | 0008001-79-4 | castor oil | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 42880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 528 | 63760 | 0008002-43-5 | lecithin | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 529 | 67850 | 0008002-53-7 | montan wax | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 530 | 41760 | 0008006-44-8 | candelilla wax | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 531 | 36880 | 0008012-89-3 | beeswax | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 532 | 88640 | 0008013-07-8 | soybean oil, epoxidised | evet | hayır | hayır | 60 30(*) | (32) | (*) TGK-Bebek Formülleri Tebliği, TGK-Devam Formülleri Tebliğinde tanımlanmış olan bebek formülleri ve devam formülleri veya TGK-Bebek Ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğinde tanımlanmış olan bebek ve küçük çocukların beslenmesinde ek olarak kullanılan işlenmiş tahıl bazlı olan ve tahıl bazlı olmayan ek gıdaları içeren cam kavanozların sızdırmazlığını sağlayan PVC contalar için SML < 30 mg/kg’dır. Oksiran < %8 İyot sayısı < 6 |  |
| 533 | 42720 | 0008015-86-9 | carnauba wax | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 534 | 80720 | 0008017-16-1 | polyphosphoric acids | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 535 | 24100 | 0008050-09-7 | rosin | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 24130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 83840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 536 | 84320 | 0008050-15-5 | rosin, hydrogenated, ester with methanol | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 537 | 84080 | 0008050-26-8 | rosin, ester with pentaerythritol | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 538 | 84000 | 0008050-31-5 | rosin, ester with glycerol | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 539 | 24160 | 0008052-10-6 | rosin tall oil | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 540 | 63940 | 0008062-15-5 | lignosulphonic acid | evet | hayır | hayır | 0,24 |  | Sadece plastik dispersiyonlar için dağıtıcı olarak kullanılır. |  |
| 541 | 58480 | 0009000-01-5 | gum arabic | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 542 | 42640 | 0009000-11-7 | carboxymethylcellulose | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 543 | 45920 | 0009000-16-2 | dammar | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 544 | 58400 | 0009000-30-0 | guar gum | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 545 | 93680 | 0009000-65-1 | tragacanth gum | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 546 | 71440 | 0009000-69-5 | pectin | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 547 | 55440 | 0009000-70-8 | gelatin | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 548 | 42800 | 0009000-71-9 | casein | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 549 | 80000 | 0009002-88-4 | polyethylene wax | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 550 | 81060 | 0009003-07-0 | polypropylene wax | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 551 | 79920 | 0009003-11-6 0106392-12-5 | poly(ethylene propylene) glycol | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 552 | 81500 | 0009003-39-8 | polyvinylpyrrolidone | evet | hayır | hayır |  |  | 3/4/2017 tarihli ve 30027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik’te yer alan kuralları sağlamak koşuluyla |  |
| 553 | 14500 | 0009004-34-6 | cellulose | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 43280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 554 | 43300 | 0009004-36-8 | cellulose acetate butyrate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 555 | 53280 | 0009004-57-3 | ethylcellulose | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 556 | 54260 | 0009004-58-4 | ethylhydroxyethylcellulose | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 557 | 66640 | 0009004-59-5 | methylethylcellulose | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 558 | 60560 | 0009004-62-0 | hydroxyethylcellulose | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 559 | 61680 | 0009004-64-2 | hydroxypropylcellulose | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 560 | 66700 | 0009004-65-3 | methylhydroxypropylcellulose | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 561 | 66240 | 0009004-67-5 | methylcellulose | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 562 | 22450 | 0009004-70-0 | nitrocellulose | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 563 | 78320 | 0009004-97-1 | polyethyleneglycol monoricinoleate | evet | hayır | evet | 42 |  |  |  |
| 564 | 24540 | 0009005-25-8 | starch, edible | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 88800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 565 | 61120 | 0009005-27-0 | hydroxyethyl starch | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 566 | 33350 | 0009005-32-7 | alginic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 567 | 82080 | 0009005-37-2 | 1,2-propyleneglycol alginate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 568 | 79040 | 0009005-64-5 | polyethyleneglycol sorbitan monolaurate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 569 | 79120 | 0009005-65-6 | polyethyleneglycol sorbitan monooleate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 570 | 79200 | 0009005-66-7 | polyethyleneglycol sorbitan monopalmitate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 571 | 79280 | 0009005-67-8 | polyethyleneglycol sorbitan monostearate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 572 | 79360 | 0009005-70-3 | polyethyleneglycol sorbitan trioleate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 573 | 79440 | 0009005-71-4 | polyethyleneglycol sorbitan tristearate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 574 | 24250 | 0009006-04-6 | rubber, natural | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 84560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 | 76721 | 0063148-62-9 | polydimethylsiloxane (Mw > 6 800 Da) | evet | hayır | hayır |  |  | 25 °C’deki viskozitesi 100 cSt (100 ×10-6 m2 /s)’den az olamaz. |  |
| 576 | 60880 | 0009032-42-2 | hydroxyethylmethylcellulose | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 577 | 62280 | 0009044-17-1 | isobutylene-butene copolymer | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 578 | 79600 | 0009046-01-9 | polyethyleneglycol tridecyl ether phosphate | evet | hayır | hayır | 5 |  | Sadece sulu gıdalar ile temas eden madde ve malzemeler için. polyethyleneglycol(EO ≤ 11) tridecyl ether phosphate (mono- ve dialkyl ester) en fazla %10 polyethyleneglycol (EO ≤ 11) tridecylether içerir. |  |
| 579 | 61800 | 0009049-76-7 | hydroxypropyl starch | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 580 | 46070 | 0010016-20-3 | α-dextrin | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 581 | 36800 | 0010022-31-8 | barium nitrate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 582 | 50240 | 0010039-33-5 | di-n-octyltin bis(2-ethylhexyl maleate) | evet | hayır | hayır |  | (10) |  |  |
| 583 | 40400 | 0010043-11-5 | boron nitride | evet | hayır | hayır |  | (16) |  |  |
| 584 | 13620 | 0010043-35-3 | boric acid | evet | evet | hayır |  | (16) |  |  |
|  | 40320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 585 | 41120 | 0010043-52-4 | calcium chloride | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 586 | 65280 | 0010043-84-2 | manganese hypophosphite | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 587 | 68400 | 0010094-45-8 | octadecylerucamide | evet | hayır | evet | 5 |  |  |  |
| 588 | 64320 | 0010377-51-2 | lithium iodide | evet | hayır | hayır |  | (6) |  |  |
| 589 | 52645 | 0010436-08-5 | cis-11-eicosenamide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 590 | 21370 | 0010595-80-9 | methacrylic acid, 2-sulphoethyl ester | hayır | evet | hayır | TED |  |  | (1) |
| 591 | 36160 | 0010605-09-1 | ascorbyl stearate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 592 | 34690 | 0011097-59-9 | aluminium magnesium carbonate hydroxide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 593 | 44960 | 0011104-61-3 | cobalt oxide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 594 | 65360 | 0011129-60-5 | manganese oxide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 595 | 19510 | 0011132-73-3 | lignocellulose | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 596 | 95935 | 0011138-66-2 | xanthan gum | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 597 | 67120 | 0012001-26-2 | mica | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 598 | 41600 | 0012004-14-7 0037293-22-4 | calcium sulphoaluminate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 599 | 36840 | 0012007-55-5 | barium tetraborate | evet | hayır | hayır |  | (16) |  |  |
| 600 | 60030 | 0012072-90-1 | hydromagnesite | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 601 | 35440 | 0012124-97-9 | ammonium bromide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 602 | 70240 | 0012198-93-5 | ozokerite | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 603 | 83460 | 0012269-78-2 | pyrophyllite | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 604 | 60080 | 0012304-65-3 | hydrotalcite | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 605 | 11005 | 0012542-30-2 | acrylic acid, dicyclopentenyl ester | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  | (1) |
| 606 | 65200 | 0012626-88-9 | manganese hydroxide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 607 | 62245 | 0012751-22-3 | iron phosphide | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece PET polimer ve kopolimerlerinde kullanılır |  |
| 608 | 40800) | 0013003-12-8 | 4,4′-butylidene-bis(6-tert-butyl-3- methylphenyl-ditridecyl phosphite | evet | hayır | evet | 6 |  |  |  |
| 609 | 83455 | 0013445-56-2 | pyrophosphorous acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 610 | 93440 | 0013463-67-7 | titanium dioxide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 611 | 35120 | 0013560-49-1 | 3-aminocrotonic acid, diester with thiobis (2-hydroxyethyl) ether | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 612 | 16694 | 0013811-50-2 | N,N′-divinyl-2-imidazolidinone | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  | (10) |
| 613 | 95905 | 0013983-17-0 | wollastonite | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 614 | 45560 | 0014464-46-1 | cristobalite | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 615 | 92080 | 0014807-96-6 | talc | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 616 | 83470 | 0014808-60-7 | quartz | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 617 | 10660 | 0015214-89-8 | 2-acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 618 | 51040 | 0015535-79-2 | di-n-octyltin mercaptoacetate | evet | hayır | hayır |  | (10) |  |  |
| 619 | 50320 | 0015571-58-1 | di-n-octyltin bis(2-ethylhexyl mercaptoacetate) | evet | hayır | hayır |  | (10) |  |  |
| 620 | 50720 | 0015571-60-5 | di-n-octyltin dimaleate | evet | hayır | hayır |  | (10) |  |  |
| 621 | 17110 | 0016219-75-3 | 5-ethylidenebicyclo[2,2,1]hept-2- ene | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  | (9) |
| 622 | 69840 | 0016260-09-6 | oleylpalmitamide | evet | hayır | evet | 5 |  |  |  |
| 623 | 52640 | 0016389-88-1 | dolomite | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 624 | 18897 | 0016712-64-4 | 6-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 625 | 36720 | 0017194-00-2 | barium hydroxide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 626 | 57800 | 0018641-57-1 | glycerol tribehenate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 627 | 59760 | 0019569-21-2 | huntite | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 628 | 96190 | 0020427-58-1 | zinc hydroxide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 629 | 34560 | 0021645-51-2 | aluminium hydroxide | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 630 | 82240 | 0022788-19-8 | 1,2-propyleneglycol dilaurate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 631 | 59120 | 0023128-74-7 | 1,6-hexamethylene-bis(3-(3,5-di- tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionamide) | evet | hayır | evet | 45 |  |  |  |
| 632 | 52880 | 0023676-09-7 | 4-ethoxybenzoic acid, ethyl ester | evet | hayır | hayır | 3,6 |  |  |  |
| 633 | 53200 | 0023949-66-8 | 2-ethoxy-2′-ethyloxanilide | evet | hayır | evet | 30 |  |  |  |
| 634 | 25910 | 0024800-44-0 | tripropyleneglycol | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 635 | 40720 | 0025013-16-5 | tert-butyl-4-hydroxyanisole | evet | hayır | hayır | 30 |  |  |  |
| 636 | 31500 | 0025134-51-4 | acrylic acid, acrylic acid, 2- ethylhexyl ester, copolymer | evet | hayır | hayır | 0,05 | (22) | SML acrylic acid, 2- ethylhexyl ester olarak ifade edilir. |  |
| 637 | 71635 | 0025151-96-6 | pentaerythritol dioleate | evet | hayır | hayır | 0,05 |  | Gıda benzeri D1 ve/veya D2’nin kullanıldığı yağlı gıdalarla temas eden madde ve malzemeler için kullanılmaz. |  |
| 638 | 23590 | 0025322-68-3 | polyethyleneglycol | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 76960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 639 | 23651 | 0025322-69-4 | polypropyleneglycol | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 80800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 640 | 54930 | 0025359-91-5 | formaldehyde-1-naphthol, copolymer | evet | hayır | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 641 | 22331 | 0025513-64-8 | mixture of (35-45 % w/w) 1,6- diamino-2,2,4-trimethylhexane and (55-65 % w/w)1,6-diamino-2,4,4- trimethylhexane | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 642 | 64990 | 0025736-61-2 | maleic anhydride-styrene, copolymer, sodium salt | evet | hayır | hayır |  |  | 1000 Da’nın altındaki molekül ağırlığı ile ifade edilen kısım ağırlıkça % 0,05’i aşamaz. |  |
| 643 | 87760 | 0026266-57-9 | sorbitan monopalmitate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 644 | 88080 | 0026266-58-0 | sorbitan trioleate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 645 | 67760 | 0026401-86-5 | mono-n-octyltin tris(isooctyl mercaptoacetate) | evet | hayır | hayır |  | (11) |  |  |
| 646 | 50480 | 0026401-97-8 | di-n-octyltin bis(isooctyl mercaptoacetate) | evet | hayır | hayır |  | (10) |  |  |
| 647 | 56720 | 0026402-23-3 | glycerol monohexanoate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 648 | 56880 | 0026402-26-6 | glycerol monooctanoate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 649 | 47210 | 0026427-07-6 | dibutylthiostannoic acid polymer | evet | hayır | hayır |  |  | Moleküler birim = (C8H18S3Sn2)n (n=1,5-2) |  |
| 650 | 49600 | 0026636-01-1 | dimethyltin bis(isooctyl mercaptoacetate) | evet | hayır | hayır |  | (9) |  |  |
| 651 | 88240 | 0026658-19-5 | sorbitan tristearate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 652 | 38820 | 0026741-53-7 | bis(2,4-di-tert-butylphenyl) pentaerythritol diphosphite | evet | hayır | evet | 0,6 |  |  |  |
| 653 | 25270 | 0026747-90-0 | 2,4-toluene diisocyanate dimer | hayır | evet | hayır |  | (17) | Son üründe 1mg/kg isocyanate kısmı olarak ifade edilir. | (10) |
| 654 | 88600 | 0026836-47-5 | sorbitol monostearate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 655 | 25450 | 0026896-48-0 | tricyclodecanedimethanol | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 656 | 24760 | 0026914-43-2 | styrenesuphonic acid | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 657 | 67680 | 0027107-89-7 | mono-n-octyltin tris(2-ethylhexyl mercaptoacetate) | evet | hayır | hayır |  | (11) |  |  |
| 658 | 52000 | 0027176-87-0 | dodecylbenzenesulphonic acid | evet | hayır | hayır | 30 |  |  |  |
| 659 | 82800 | 0027194-74-7 | 1,2-propyleneglycol monolaurate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 660 | 47540 | 0027458-90-8 | di-tert-dodecyl disulphide | evet | hayır | evet | 0,05 |  |  |  |
| 661 | 95360 | 0027676-62-6 | 1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4- hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | evet | hayır | evet | 5 |  |  |  |
| 662 | 25927 | 0027955-94-8 | 1,1,1-tris(4-hydroxyphenol)ethane | hayır | evet | hayır | 0,005 |  | Sadece polikarbonatlarda kullanılır. |  |
| 663 | 64150 | 0028290-79-1 | linolenic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 664 | 95000 | 0028931-67-1 | trimethylolpropane trimethacrylate-methyl methacrylate copolymer | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 665 | 83120 | 0029013-28-3 | 1,2-propyleneglycol monopalmitate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 666 | 87280 | 0029116-98-1 | sorbitan dioleate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 667 | 55190 | 0029204-02-2 | gadoleic acid | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 668 | 80240 | 0029894-35-7 | polyglycerol ricinoleate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 669 | 56610 | 0030233-64-8 | glycerol monobehenate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 670 | 56800 | 0030899-62-8 | glycerol monolaurate diacetate | evet | hayır | hayır |  | (32) |  |  |
| 671 | 74240 | 0031570-04-4 | phosphorous acid, tris(2,4-di-tert- butylphenyl)ester | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 672 | 76845 | 0031831-53-5 | polyester of 1,4-butanediol with caprolactone | evet | hayır | hayır |  | (29) (30) | 1000 Da’nın altındaki molekül ağırlığı ile ifade edilen kısım ağırlıkça % 0,5’i aşamaz. |  |
| 673 | 53670 | 0032509-66-3 | ethylene glycol bis[3,3-bis(3-tert- butyl-4-hydroxyphenyl)butyrate] | evet | hayır | evet | 6 |  |  |  |
| 674 | 46480 | 0032647-67-9 | dibenzylidene sorbitol | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 675 | 38800 | 0032687-78-8 | N,N′-bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4- hydroxyphenyl)propionyl)hydrazide | evet | hayır | evet | 15 |  |  |  |
| 676 | 50400 | 0033568-99-9 | di-n-octyltin bis(isooctyl maleate) | evet | hayır | hayır |  | (10) |  |  |
| 677 | 82560 | 0033587-20-1 | 1,2-propyleneglycol dipalmitate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 678 | 59200 | 0035074-77-2 | 1,6-hexamethylene-bis(3-(3,5-di- tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate) | evet | hayır | evet | 6 |  |  |  |
| 679 | 39060 | 0035958-30-6 | 1,1-bis(2-hydroxy-3,5-di-tert- butylphenyl)ethane | evet | hayır | evet | 5 |  |  |  |
| 680 | 94400 | 0036443-68-2 | triethyleneglycol bis[3-(3-tert-butyl- 4-hydroxy-5-methylphenyl) propionate] | evet | hayır | hayır | 9 |  |  |  |
| 681 | 18310 | 0036653-82-4 | 1-hexadecanol | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 682 | 53270 | 0037205-99-5 | ethylcarboxymethylcellulose | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 683 | 66200 | 0037206-01-2 | methylcarboxymethylcellulose | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 684 | 68125 | 0037244-96-5 | nepheline syenite | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 685 | 85950 | 0037296-97-2 | silicic acid, magnesium-sodium- fluoride salt | evet | hayır | hayır | 0,15 |  | SML fluoride olarak ifade edilir. Sadece gıda ile doğrudan temas etmeyen çok katmanlı malzemenin katmanlarında kullanılır. |  |
| 686 | 61390 | 0037353-59-6 | hydroxymethylcellulose | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 687 | 13530 | 0038103-06-9 | 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propane bis(phthalic anhydride) | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
|  | 13614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 688 | 92560 | 0038613-77-3 | tetrakis(2,4-di-tert-butyl-phenyl)- 4,4′-biphenylylene diphosphonite | evet | hayır | evet | 18 |  |  |  |
| 689 | 95280 | 0040601-76-1 | 1,3,5-tris(4-tert-butyl-3-hydroxy- 2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazine- 2,4,6(1H,3H,5H)-trione | evet | hayır | evet | 6 |  |  |  |
| 690 | 92880 | 0041484-35-9 | thiodiethanol bis(3-(3,5-di-tert- butyl-4-hydroxy phenyl) propionate) | evet | hayır | evet | 2,4 |  |  |  |
| 691 | 13600 | 0047465-97-4 | 3,3-bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)2-indolinone | hayır | evet | hayır | 1,8 |  |  |  |
| 692 | 52320 | 0052047-59-3 | 2-(4-dodecylphenyl)indole | evet | hayır | evet | 0,06 |  |  |  |
| 693 | 88160 | 0054140-20-4 | sorbitan tripalmitate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 694 | 21400 | 0054276-35-6 | methacrylic acid, sulphopropyl ester | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  | (1) |
| 695 | 67520 | 0054849-38-6 | monomethyltin tris(isooctyl mercaptoacetate) | evet | hayır | hayır |  | (9) |  |  |
| 696 | 92205 | 0057569-40-1 | terephthalic acid, diester with 2,2′- methylenebis(4-methyl-6-tert-butylphenol) | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 697 | 67515 | 0057583-34-3 | monomethyltin tris(ethylhexyl mercaptoacetate) | evet | hayır | hayır |  | (9) |  |  |
| 698 | 49595 | 0057583-35-4 | dimethyltin bis(ethylhexyl mercaptoacetate) | evet | hayır | hayır |  | (9) |  |  |
| 699 | 90720 | 0058446-52-9 | stearoylbenzoylmethane | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 700 | 31520 | 0061167-58-6 | acrylic acid, 2-tert-butyl-6-(3-tert- butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4- methylphenyl ester | evet | hayır | evet | 6 |  |  |  |
| 701 | 40160 | 0061269-61-2 | N,N′-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- piperidyl)hexamethylenediamine- 1,2-dibromoethane, copolymer | evet | hayır | hayır | 2,4 |  |  |  |
| 702 | 87920 | 0061752-68-9 | sorbitan tetrastearate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 703 | 17170 | 0061788-47-4 | fatty acids, coco | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 704 | 77600 | 0061788-85-0 | polyethyleneglycol ester of hydrogenated castor oil | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 705 | 10599/90A | 0061788-89-4 | acids, fatty, unsaturated (C 18 ), dimers, non hydrogenated, distilled and non-distilled | hayır | evet | hayır |  | (18) |  | (1) |
|  | 10599/91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 706 | 17230 | 0061790-12-3 | fatty acids, tall oil | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 707 | 46375 | 0061790-53-2 | diatomaceous earth | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 708 | 77520 | 0061791-12-6 | polyethyleneglycol ester of castor oil | evet | hayır | hayır | 42 |  |  |  |
| 709 | 87520 | 0062568-11-0 | sorbitan monobehenate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 710 | 38700 | 0063397-60-4 | bis(2-carbobutoxyethyl)tin- bis(isooctyl mercaptoacetate) | evet | hayır | evet | 18 |  |  |  |
| 711 | 42000 | 0063438-80-2 | (2-carbobutoxyethyl)tin-tris(isooctyl mercaptoacetate) | evet | hayır | evet | 30 |  |  |  |
| 712 | 42960 | 0064147-40-6 | castor oil, dehydrated | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 713 | 43480 | 0064365-11-3 | charcoal, activated | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece PET’te en fazla 10 mg/kg düzeyinde kullanılır. 3/4/2017 tarihli ve 30027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen Bitkisel Karbon (E 153) için gerekli aynı saflık kriterleri geçerlidir, ağırlıkça %10’a kadar kül içeriği hariç. |  |
|  |  | 0007440-44-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 714 | 84400 | 0064365-17-9 | rosin, hydrogenated, ester with pentaerythritol | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 715 | 46880 | 0065140-91-2 | 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonic acid, monoethyl ester, calcium salt | evet | hayır | hayır | 6 |  |  |  |
| 716 | 60800 | 0065447-77-0 | 1-(2-hydroxyethyl)-4-hydroxy- 2,2,6,6-tetramethyl piperidine-succinic acid, dimethyl ester, copolymer | evet | hayır | hayır | 30 |  |  |  |
| 717 | 84210 | 0065997-06-0 | rosin, hydrogenated | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 718 | 84240 | 0065997-13-9 | rosin, hydrogenated, ester with glycerol | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 719 | 65920 | 0066822-60-4 | N-methacryloyloxyethyl-N,N- dimethyl-N-carboxymethylammonium chloride, sodium salt - octadecyl methacrylate-ethyl methacrylate-cyclohexyl methacrylate-N-vinyl-2-pyrrolidone, copolymers | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 720 | 67360 | 0067649-65-4 | mono-n-dodecyltin tris(isooctyl mercaptoacetate) | evet | hayır | hayır |  | (25) |  |  |
| 721 | 46800 | 0067845-93-6 | 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid, hexadecyl ester | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 722 | 17200 | 0068308-53-2 | fatty acids, soya | hayır | evet | hayır |  |  |  |  |
| 723 | 88880 | 0068412-29-3 | starch, hydrolysed | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 724 | 24903 | 0068425-17-2 | syrups, hydrolysed starch, hydrogenated | hayır | evet | hayır |  |  | 3/4/2017 tarihli ve 30027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen Maltitol Şurubu (E 965) için gerekli saflık kriterleri ile uyumlu. |  |
| 726 | 83599 | 0068442-12-6 | reaction products of oleic acid, 2- mercaptoethyl ester, with dichlorodimethyltin, sodium sulphide and trichloromethyltin | evet | hayır | evet |  | (9) |  |  |
| 727 | 43360 | 0068442-85-3 | cellulose, regenerated | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 728 | 75100 | 0068515-48-0 0028553-12-0 | phthalic acid, diesters with primary, saturated C8 -C10 branched alcohols, more than 60 % C9 | evet | hayır | hayır |  | (26) (32) | Sadece; (a) tekrarlı olarak kullanılan madde ve malzemelerde plastikleştirici olarak; (b) TGK-Bebek Formülleri Tebliği, TGK-Devam Formülleri Tebliğinde tanımlanmış olan bebek formülleri ve devam formülleri veya TGK-Bebek Ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğinde tanımlanmış olan bebek ve küçük çocukların beslenmesinde ek olarak kullanılan işlenmiş tahıl bazlı olan ve tahıl bazlı olmayan ek gıdalar ile temas edenler hariç olmak üzere, yağsız gıdalarla temas eden tek kullanımlık madde ve malzemelerde plastikleştirici olarak (c) son üründe konsantrasyonu %0,1’e kadar teknik yardım maddesi olarak kullanılır. | (7) |
| 729 | 75105 | 0068515-49-1 0026761-40-0 | phthalic acid, diesters with primary, saturated C9 -C11 alcohols more than 90 % C10 | evet | hayır | hayır |  | (26) (32) | Sadece; (a) tekrarlı olarak kullanılan madde ve malzemelerde plastikleştirici olarak (b) TGK-Bebek Formülleri Tebliği, TGK-Devam Formülleri Tebliğinde tanımlanmış olan bebek formülleri ve devam formülleri veya TGK-Bebek Ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğinde tanımlanmış olan bebek ve küçük çocukların beslenmesinde ek olarak kullanılan işlenmiş tahıl bazlı olan ve tahıl bazlı olmayan ek gıdalar ile temas edenler hariç olmak üzere, yağsız gıdalarla temas eden tek kullanımlık madde ve malzemelerde plastikleştirici olarak (c) son üründe konsantrasyonu %0,1’e kadar teknik yardım maddesi olarak kullanılır. | (7) |
| 730 | 66930 | 0068554-70-1 | methylsilsesquioxane | evet | hayır | hayır |  |  | Methylsilsesquioxa’deki monomer kalıntısı < kg methylsilsesquioxane’deki 1 mg methyltrimethoxysilane |  |
| 731 | 18220 | 0068564-88-5 | N-heptylaminoundecanoic acid | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  | (2) |
| 732 | 45450 | 0068610-51-5 | p-cresol-dicyclopentadiene- isobutylene, copolymer | evet | hayır | evet | 5 |  |  |  |
| 733 | 10599/92A | 0068783-41-5 | acids, fatty, unsaturated (C18 ), dimers, hydrogenated, distilled and non-distilled | hayır | evet | hayır |  | (18) |  | (1) |
|  | 10599/93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 734 | 46380 | 0068855-54-9 | diatomaceous earth, soda ash flux-calcined | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 735 | 40120 | 0068951-50-8 | bis(polyethyleneglycol)hydroxymethylphosphonate | evet | hayır | hayır | 0,06 |  |  |  |
| 736 | 50960 | 0069226-44-4 | di-n-octyltin ethyleneglycol bis(mercaptoacetate) | evet | hayır | hayır |  | (10) |  |  |
| 737 | 77370 | 0070142-34-6 | polyethyleneglycol-30 dipolyhydroxystearate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 738 | 60320 | 0070321-86-7 | 2-[2-hydroxy-3,5-bis(1,1-dimethylbenzyl)phenyl]benzotriazole | evet | hayır | evet | 1,5 |  |  |  |
| 739 | 70000 | 0070331-94-1 | 2,2′-oxamidobis[ethyl-3-(3,5-di-tert- butyl-4-hydroxyphenyl)-propionate] | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 740 | 81200 | 0071878-19-8 | poly[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5-triazine- 2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tetramethyl-4- piperidyl)- imino]hexamethylene[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) imino] | evet | hayır | evet | 3 |  |  |  |
| 741 | 24070 | 0073138-82-6 | resin acids and rosin acids | evet | evet | hayır |  |  |  |  |
|  | 83610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 742 | 92700 | 0078301-43-6 | 2,2,4,4-tetramethyl-20-(2,3-epoxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro- [5.1.11.2]-heneicosan-21-one, polymer | evet | hayır | evet | 5 |  |  |  |
| 743 | 38950 | 0079072-96-1 | bis(4-ethylbenzylidene)sorbitol | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 744 | 18888 | 0080181-31-3 | 3-hydroxybutanoic acid-3-hydroxypentanoic acid, copolymer | hayır | evet | hayır |  |  | Bu madde bakteriyel fermantasyondan elde edilen ürün olarak kullanılır. Tablo 4’te verilen şartlara uygun olur. |  |
| 745 | 68145 | 0080410-33-9 | 2,2′,2′-nitrilo(triethyl tris(3,3′,5,5′- tetra-tert-butyl-1,1′-bi-phenyl-2,2′- diyl)phosphite) | evet | hayır | evet | 5 |  | SML, fosfit ve fosfatın toplamı olarak ifade edilir. |  |
| 746 | 38810 | 0080693-00-1 | bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenyl)pentaerythritol diphosphite | evet | hayır | evet | 5 |  | SML, fosfit ve fosfatın toplamı olarak ifade edilir. |  |
| 747 | 47600 | 0084030-61-5 | di-n-dodecyltin bis(isooctyl mercaptoacetate) | evet | hayır | evet |  | (25) |  |  |
| 748 | 12765 | 0084434-12-8 | N-(2-aminoethyl)-β-alanine, sodium salt | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 749 | 66360 | 0085209-91-2 | 2,2′-methylene bis(4,6-di-tert-butylphenyl) sodium phosphate | evet | hayır | evet | 5 |  |  |  |
| 750 | 66350 | 0085209-93-4 | 2,2′-methylenebis(4,6-di-tert-butylphenyl) lithium phosphate | evet | hayır | hayır | 5 |  |  |  |
| 751 | 81515 | 0087189-25-1 | poly(zinc glycerolate) | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 752 | 39890 | 0087826-41-3 0069158-41- 4 0054686-97-4 0081541-12-0 | bis(methylbenzylidene)sorbitol | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 753 | 62800 | 0092704-41-1 | kaolin, calcined | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 754 | 56020 | 0099880-64-5 | glycerol dibehenate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 755 | 21765 | 0106246-33-7 | 4,4′-methylenebis(3-chloro-2,6- diethylaniline) | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  | (1) |
| 756 | 40020 | 0110553-27-0 | 2,4-bis(octylthiomethyl)-6-methylphenol | evet | hayır | evet |  | (24) |  |  |
| 757 | 95725 | 0110638-71-6 | vermiculite, reaction product with citric acid, lithium salt | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 758 | 38940 | 0110675-26-8 | 2,4-bis(dodecylthiomethyl)-6- methylphenol | evet | hayır | evet |  | (24) |  |  |
| 759 | 54300 | 0118337-09-0 | 2,2′-ethylidenebis(4,6-di-tert-butylphenyl) fluorophosphonite | evet | hayır | evet | 6 |  |  |  |
| 760 | 83595 | 0119345-01-6 | reaction product of di-tert-butylphosphonite with biphenyl, obtained by condensation of 2,4-di-tert- butylphenol with Friedel Craft reaction product of phosphorous trichloride and biphenyl | evet | hayır | hayır | 18 |  | Bileşim: - 4,4′-biphenylene-bis[0,0- bis(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphonite](CAS No 0038613-77-3) (ağırlıkça %36- 46 (*)), - 4,3′-biphenylene-bis[0,0- bis(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphonite](CAS No 0118421-00-4) (ağırlıkça %17- 23 (*)), -3,3′-biphenylene-bis[0,0- bis(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphonite] (CAS No 0118421-01-5) (ağırlıkça %1- 5 (*)), - 4-biphenylene-0,0-bis(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphonite (CAS No 0091362-37-7) (ağırlıkça %11- 19 (*)), - tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite (CAS No 0031570-04-4) (ağırlıkça %9-18 (*)), -4,4′-biphenylene-0,0-bis(2,4- di-tert-butylphenyl)phosphonate-0,0-bis(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphonite (CAS No 0112949-97-0) (ağırlıkça % < 5 (*)) (*)Kullanılan madde miktarı/formulasyonun mikatrı Diğer Özellikler: Phosphor içeriği en az %5,4’ten en fazla %5,9. -Acid sayısı en fazla. 10 mg KOH/g, -Erime aralığı 85–110°C, |  |
| 761 | 92930 | 0120218-34-0 | thiodiethanolbis(5-methoxycarbonyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate) | evet | hayr | hayır | 6 |  |  |  |
| 762 | 31530 | 0123968-25-2 | acrylic acid, 2,4-di-tert-pentyl-6-(1- (3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphenyl)ethyl)phenyl ester | evet | hayır | evet | 5 |  |  |  |
| 763 | 39925 | 0129228-21-3 | 3,3-bis(methoxymethyl)-2,5- dimethylhexane | evet | hayır | evet | 0,05 |  |  |  |
| 764 | 13317 | 0132459-54-2 | N,N′-bis[4-(ethoxycarbonyl)phenyl]-1,4,5,8-naphthalenetetracarboxydiimide | hayır | evet | hayır | 0,05 |  | Saflık > Ağırlıkça %98,1. Sadece polyesterlerin (PET, PBT) yardımcı monomeri (en fazla %4) olarak kullanılır. |  |
| 765 | 49485 | 0134701-20-5 | 2,4-dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)phenol | evet | hayır | evet | 1 |  |  |  |
| 766 | 38879 | 0135861-56-2 | bis(3,4-dimethylbenzylidene)sorbitol | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 767 | 38510 | 0136504-96-6 | 1,2-bis(3-aminopropyl)ethylenediamine, polymer with N-butyl- 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinamine and 2,4,6-trichloro-1,3,5- triazine | evet | hayır | hayır | 5 |  |  |  |
| 768 | 34850 | 0143925-92-2 | amines, bis(hydrogenated tallow alkyl) oxidised | evet | hayır | hayır |  |  | Gıda benzeri D1 ve/veya D2’nin kullanıldığı yağlı gıdalarla temas eden madde ve malzemeler için kullanılmaz. Sadece; (a) Ağırlıkça %0,1 konsantrasyondaki poliolefinler ve (b)Ağırlıkça %0,25 konsantrasyondaki PET için kullanılır. | (1) |
| 769 | 74010 | 0145650-60-8 | phosphorous acid, bis(2,4-di-tert- butyl-6-methylphenyl) ethyl ester | evet | hayır | evet | 5 |  | SML, fosfit ve fosfat toplamı olarak ifade edilir. |  |
| 770 | 51700 | 0147315-50-2 | 2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5 (hexyloxy)phenol | evet | hayır | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 771 | 34650 | 0151841-65-5 | aluminium hydroxybis [2,2′- methylenebis (4,6-di-tert-butylphenyl) phosphate] | evet | hayır | hayır | 5 |  |  |  |
| 772 | 47500 | 0153250-52-3 | N,N′-dicyclohexyl-2,6-naphthalene dicarboxamide | evet | hayır | hayır | 5 |  |  |  |
| 773 | 38840 | 0154862-43-8 | bis(2,4-dicumylphenyl)pentaerythritol-diphosphite | evet | hayır | evet | 5 |  | SML, maddenin kendisi, bis(2,4 dicumylphenyl) pentaerythritol-phosphate’ın oksit formu ve kendi hidroliz ürünlerinin (2,4-dicumylphenol) toplamı olarak ifade edilir. |  |
| 774 | 95270 | 0161717-32-4 | 2,4,6-tris(tert-butyl)phenyl-2-butyl- 2-ethyl-1,3-propanediol phosphite ( TTBP) | evet | hayır | evet | 2 |  | SML, fosfit, fosfat ve hidroliz ürünü olan TTBP toplamı olarak ifade edilir. |  |
| 775 | 45705 | 0166412-78-8 | 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, diisononyl ester | evet | hayır | hayır |  | (32) |  |  |
| 776 | 76723 | 0167883-16-1 | polydimethylsiloxane, 3-aminopropyl terminated, polymer with dicyclohexylmethane-4,4′-diisocyanate | evet | hayır | hayır |  |  | Molekül ağırlığı 1000 Da dan daha az olan fraksiyonlarda ağırlıkça %1,5’ten fazla olamaz. |  |
| 777 | 31542 | 0174254-23-0 | acrylic acid, methyl ester, telomer with 1-dodecanethiol, C16 -C18 alkyl esters | evet | hayır | hayır |  |  | Son üründe %0,5 | (1) |
| 778 | 71670 | 0178671-58-4 | pentaerythritol tetrakis (2-cyano- 3,3-diphenylacrylate) | evet | hayır | evet | 0,05 |  |  |  |
| 779 | 39815 | 0182121-12-6 | 9,9-bis(methoxymethyl)fluorene | evet | hayır | evet | 0,05 |  |  | (2) |
| 780 | 81220 | 0192268-64-7 | poly-[[6-[N-(2,2,6,6-tetramethyl-4- piperidinyl)-n-butylamino]-1,3,5- triazine-2,4-diyl][(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)imino]-1,6- hexanediyl[(2,2,6,6-tetramethyl-4- piperidinyl)imino]]-α-[N,N,N′,N′- tetrabutyl-N'-(2,2,6,6-tetramethyl-4- piperidinyl)-N'-[6-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinylamino)-hexyl]- [1,3,5-triazine-2,4,6-triamine]-ω- N,N,N′,N′-tetrabutyl-1,3,5-triazine- 2,4-diamine] | evet | hayır | hayır | 5 |  |  |  |
| 781 | 95265 | 0227099-60-7 | 1,3,5-tris(4-benzoylphenyl) benzene | evet | hayır | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 782 | 76725 | 0661476-41-1 | polydimethylsiloxane, 3-aminopropyl terminated, polymer with 1-isocyanato-3-isocyanatomethyl- 3,5,5-trimethylcyclohexane | evet | hayır | hayır |  |  | Molekül ağırlığı 1000 Da dan daha az olan fraksiyonlarda ağırlıkça %1’den fazla olamaz. |  |
| 783 | 55910 | 0736150-63-3 | glycerides, castor-oil mono-, hydrogenated, acetates | evet | hayır | hayır |  | (32) |  |  |
| 784 | 95420 | 0745070-61-5 | 1,3,5-tris (2,2-dimethylpropanamido)benzene | evet | hayır | hayır | 5 |  |  |  |
| 785 | 24910 | 0000100-21-0 | terephthalic acid | hayır | evet | hayır |  | (28) |  |  |
| 786 | 14627 | 0000117-21-5 | 3-chlorophthalic anhydride | hayır | evet | hayır | 0,05 |  | SML, 3-chlorophthalic acid olarak ifade edilir. |  |
| 787 | 14628 | 0000118-45-6 | 4-chlorophthalic anhydride | hayır | evet | hayır | 0,05 |  | SML , 4-chlorophthalic acid olarak ifade edilir. |  |
| 788 | 21498 | 0002530-85-0 | [3-(methacryloxy)propyl] trimethoxysilane | hayır | evet | hayır | 0,05 |  | Sadece inorganik dolgu maddelerinin yüzey işlem maddesi olarak kullanılır. | (1) (11) |
| 789 | 60027 | — | hydrogenated homopolymers and/or copolymers made of 1-hexene and/or 1-octene and/or 1-decene and/or 1-dodecene and/or 1- tetradecene (Mw: 440–12 000) | evet | hayır | hayır |  |  | Ortalama molekül ağırlığı 440 Da’dan az olamaz. 100 °C’deki viskozitesi 3,8 cSt (3,8 × 10 -6 m2/s)’den az olamaz. | (2) |
| 790 | 80480 | 0090751-07-8 0082451-48-7 | poly(6-morpholino-1,3,5-triazine- 2,4-diyl)-[(2,2,6,6-tetramethyl-4- piperidyl)imino)] hexa-methylene- [(2,2,6,6-tetramethyl-4- piperidyl)imino)] | evet | hayır | hayır | 5 |  | Ortalama molekül ağırlığı 2400 Da’dan az olamaz. Morpholine kalıntı miktarı ≤ 30 mg/kg, N,N′-bis(2,2,6,6- tetramethylpiperidin-4-yl)hexane- 1,6-diamine miktarı < 15000 mg/kg, ve 2,4-dichloro-6-morpholino- 1,3,5-triazine miktarı ≤ 20 mg/kg’dır. | (16) |
| 791 | 92470 | 0106990-43-6 | N,N′,N″,N″-tetrakis(4,6-bis(N-butyl-(N-methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)amino)triazin- 2-yl)-4,7-diazadecane-1,10-diamine | evet | hayır | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 792 | 92475 | 0203255-81-6 | 3,3′,5,5′-tetrakis(tert-butyl)-2,2′- dihydroxybiphenyl, cyclic ester with [3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5- methylphenyl)propyl]oxyphosphonous acid | evet | hayır | evet | 5 |  | SML, maddenin fosfit ve fosfat formlarının ve hidroliz ürünlerin toplamı olarak ifade edilir. |  |
| 793 | 94000 | 0000102-71-6 | triethanolamine | evet | hayır | hayır | 0,05 |  | SML, triethanolamine ve hydrochloride katkı maddesinin toplamı olarak ifade edilen triethanolamine olarak ifade edilir. |  |
| 794 | 18117 | 0000079-14-1 | glycolic acid | hayır | evet | hayır |  |  | poliglikolik asit (PGA) üretimi için sadece; -Gıda ile doğrudan temas etmeyen polietilen terefitalat (PET) veya polilaktik asit (PLA) gibi polyesterlerin arkasında, -Gıda ile doğrudan temas eden, PET veya PLA içindeki ağırlıkça %3’e kadar PGA karışımı, kullanılır. |  |
| 795 | 40155 | 0124172-53-8 | N,N′-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- piperidyl)-N,N′-diformylhexamethylenediamine | evet | hayır | hayır | 0,05 |  |  | (2) (12) |
| 796 | 72141 | 0018600-59-4 | 2,2′-(1,4-phenylene)bis[4H-3,1- benzoxazin-4-one] | evet | hayır | evet | 0,05 |  | SML kendi hidroliz ürünlerinin toplamını içerir. |  |
| 797 | 76807 | 0073018-26-5 | polyester of adipic acid with 1,3- butanediol, 1,2-propanediol and 2- ethyl-1-hexanol | evet | hayır | evet |  | (31) (32) |  |  |
| 798 | 92200 | 0006422-86-2 | terephthalic acid, bis(2- ethylhexyl)ester | evet | hayır | hayır | 60 | (32) |  |  |
| 799 | 77708 | — | polyethyleneglycol (EO = 1-50) ethers of linear and branched primary (C8-C22 ) alcohols | evet | hayır | hayır | 1,8 |  | Etilen oksitin maksimum miktarı 3/4/2017 tarihli ve 30027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik’e göre belirlenir. |  |
| 800 | 94425 | 0000867-13-0 | triethyl phosphonoacetate | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece PET için kullanılır. |  |
| 801 | 30607 | — | acids, C2-C24 , aliphatic, linear, monocarboxylic, from natural oils and fats, lithium salt | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 802 | 33105 | 0146340-15-0 | alcohols, C12-C14 secondary, β-(2- hydroxyethoxy), ethoxylated | evet | hayır | hayır | 5 |  |  | (12) |
| 803 | 33535 | 0152261-33-1 | α-alkenes(C20-C24 ) copolymer with maleic anhydride, reaction product with 4-amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine | evet | hayır | hayır |  |  | Gıda benzeri D1 ve/veya D2’nin kullanıldığı yağlı gıdalarla temas eden madde ve malzemeler için kullanılmaz. Alkollü gıdalarla temas halinde kullanılmaz. | (13) |
| 804 | 80510 | 1010121-89-7 | poly(3-nonyl-1,1-dioxo-1-thiopropane-1,3-diyl)-block-poly(x-oleyl-7-hydroxy-1,5-diiminooctane- 1,8-diyl), process mixture with x = 1 and/or 5, neutralised with dodecylbenzenesulfonic acid | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece, polietilen(PE), polipropilen (PP) ve polistiren (PS) de polimer üretim yardımcısı olarak kullanılır. |  |
| 805 | 93450 | — | titanium dioxide, coated with a copolymer of n-octyltrichlorosilane and [aminotris(methylenephosphonic acid), penta sodium salt] | evet | hayır | hayır |  |  | Kaplanmış titanium dioxide’in yüzey kaplama kopolimer içeriği ağırlıkça %1’den azdır. |  |
| 806 | 14876 | 0001076-97-7 | 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid | hayır | evet | hayır | 5 |  | Sadece polyesterlerin üretimi için kullanılır. |  |
| 807 | 93485 | — | titanium nitride, nanoparticles | evet | hayır | hayır |  |  | titanium nitride nanoparçacık migrasyonu olamaz. Sadece PET şişeler için 20 mg/kg’a kadar kullanılır. PETlerde,birincil titanium nitride nanoparçacıktan oluşan topaklar 100-500 nm çapındadır; birincil parçacıklar yaklaşık olarak 20 nm çapındadır. |  |
| 808 | 38550 | 0882073-43-0 | bis(4- propylbenzylidene)propylsorbitol | evet | hayır | hayır | 5 |  | SML kendi hidroliz ürünlerinin toplamını içerir. |  |
| 809 | 49080 | 0852282-89-4 | N-(2,6-diisopropylphenyl)-6-[4- (1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]- 1H-benzo[de]isoquinolin-1,3(2H)- dione | evet | hayır | evet | 0,05 |  | Sadece PET için kullanılır. | (6) (14) (15) |
| 810 | 68119 |  | neopentyl glycol, diesters and monoesters with benzoic acid and 2-ethylhexanoic acid | evet | hayır | hayır | 5 | (32) | Gıda benzeri D1 ve/veya D2’nin kullanıldığı yağlı gıdalarla temas eden madde ve malzemeler için kullanılmaz. |  |
| 811 | 80077 | 0068441-17-8 | polyethylene waxes, oxidised | evet | hayır | hayır | 60 |  |  |  |
| 812 | 80350 | 0124578-12-7 | poly(12-hydroxystearic acid)-polyethyleneimine copolymer | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece plastiklerde ağırlıkça %0,1’e kadar kullanılır. Poly(12-hydroxystearic acid) ile polyethyleneimine reaksiyonundan elde edilir. |  |
| 813 | 91530 | — | sulphosuccinic acid alkyl (C4-C20) or cyclohexyl diesters, salts | evet | hayır | hayır | 5 |  |  |  |
| 814 | 91815 | — | sulphosuccinic acid monoalkyl (C10 -C16 ) polyethyleneglycol esters, salts | evet | hayır | hayır | 2 |  |  |  |
| 815 | 94985 | — | trimethylolpropane, mixed triesters and diesters with benzoic acid and 2-ethylhexanoic acid | evet | hayır | hayır | 5 | (32) | Gıda benzeri D1 ve/veya D2’nin kullanıldığı yağlı gıdalarla temas eden madde ve malzemeler için kullanılmaz. |  |
| 816 | 45704 | — | cis-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, salts | evet | hayır | hayır | 5 |  |  |  |
| 817 | 38507 | — | cis-endo-bicyclo[2.2.1]heptane-2,3- dicarboxylic acid, salts | evet | hayır | hayır | 5 |  | Asitli gıdalarla temas eden polietilen ile kullanılmaz. Saflık ≥ %96. |  |
| 818 | 21530 | — | methallylsulphonic acid, salts | hayır | evet | hayır | 5 |  |  |  |
| 819 | 68110 | — | neodecanoic acid, salts | evet | hayır | hayır | 0,05 |  | Yağlı gıdalarla temas eden polimerlerle kullanılmaz. Gıda benzeri D1 ve/veya D2’nin kullanıldığı yağlı gıdalarla temas eden madde ve malzemeler için kullanılmaz. SML, neodecanoic acid olarak ifade edilir. |  |
| 820 | 76420 | — | pimelic acid, salts | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 821 | 90810 | — | stearoyl-2-lactylic acid, salts | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 822 | 71938 |  | perchloric acid, salts | evet | hayır | hayır | 0,002 |  |  | (4) |
| 823 | 24889 | — | 5-Sulphoisophthalic acid, salts | hayır | evet | hayır | 5 |  |  |  |
| 854 | 71943 | 0329238-24-6 | perfluoro acetic acid, α-substituted with the copolymer of perfluoro- 1,2-propylene glycol and perfluoro- 1,1-ethylene glycol, terminated with chlorohexafluoropropyloxy groups | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece 340 °C veya üstündeki sıcaklıklarda işlenen ve tekrar kullanımı amaçlanan fluoropolimer’lerin polimerizasyonlarında ağırlıkça %0,5 konsantrasyonuna kadar kullanılır. |  |
| 855 | 40560 |  | (butadiene, styrene, methyl methacrylate) copolymer cross-linked with 1,3-butanediol dimethacrylate. | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece sert PVC (polivinil klorür)’de oda sıcaklığı veya daha düşük sıcaklıklarda en fazla %12 düzeyinde kullanılır. |  |
| 856 | 40563 |  | (butadiene, styrene, methyl methacrylate, butyl acrylate) copolymer cross-linked with divinylbenzene or 1,3-butanediol dimethacrylate | evet | hayı | hayır |  |  | Sadece - sert PVC (polivinil klorür)’de oda sıcaklığı veya daha düşük sıcaklıklarda en fazla %12 düzeyinde veya -ağırlıkça %40’a kadar styrene acrylonitrile copolymer (SAN)/poly(methyl methacrylate) (PMMA)’in karışımında oda sıcaklığı veya daha düşük sıcaklıklarda tekrarlı kullanılan malzemelerle; ya sadece sulu asitli ve/veya düşük alkollü (<%20) gıdalarla 1 günden az süre ile temas ettiğinde ya da herhangi bir süre boyunca sadece kuru gıdalarla temas ettiğinde kullanılır. |  |
| 857 | 66765 | 0037953-21-2 | (methyl methacrylate, butyl acrylate, styrene, glycidyl methacrylate) copolymer | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece sert PVC(polivinil klorür)’de oda sıcaklığı veya daha düşük sıcaklıklarda en fazla %2 düzeyinde kullanılır. |  |
| 858 | 38565 | 0090498-90-1 | 3,9-bis[2-(3-(3-tert- butyl-4-hydroxy-5- methylphenyl) propionyloxy)-1,1- dimethylethyl]- 2,4,8,10- tetraoxaspiro[5,5] undecane | evet | hayır | evet | 0,05 |  | SML, madde ve bu maddenin oksidasyon ürünü olan 3-[(3-(3-tert- butyl-4-hydroxy-5- methylphenyl)prop- 2-enoyloxy)-1,1- dimethylethyl]-9- [(3-(3-tert-butyl-4- hydroxy-5- methylphenyl) propionyloxy)-1,1- dimethylethyl]- 2,4,8,10-tetraoxaspiro [5,5]-undecane in equilibrium with its para quinone methid tautomer toplamı olarak ifade edilir. | (2) |
| 859 | - | - | (butadiene, ethyl acrylate, methyl methacrylate, styrene) copolymer cross­linked with divinylbenzene, in nanoform | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece, tüm gıdaların, oda sıcaklığı ya da daha düşük sıcaklıklarda ve uzun süreli depolanmaları da dâhil olmak üzere temas ettiği plastikleştirilmemiş PVC’de parçacık olarak ağırlıkça (w/w) %10’a kadar kullanılır. Bu madde; madde no 998 ve/veya madde no 1043 ile beraber kullanıldığında ağırlıkça %10 kısıtlaması tüm bu maddelerin toplamı için uygulanır. Parçacıkların çapı >20 nm olacaktır ve sayıca en az %95’i >40 nm olacaktır. |  |
| 860 | 71980 | 0051798-33-5 | perfluoro[2-(poly(n- propoxy))propanoic acid] | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece 265 °C veya üstündeki sıcaklıklarda işlenen ve tekrar kullanımı amaçlanan fluoropolimer’lerin polimerizasyonlarında kullanılır. |  |
| 861 | 71990 | 0013252-13-6 | perfluoro[2-(n-propoxy)propanoic acid] | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece 265 °C veya üstündeki sıcaklıklarda işlenen ve tekrar kullanımı amaçlanan fluoropolimer’lerin polimerizasyonlarında kullanılır. |  |
| 862 | 15180 | 0018085-02-4 | 3,4-diacetoxy-1-butene | hayır | evet | hayır | 0,05 |  | SML, 3,4-dihydroxy-1-butene hidroliz ürününü içerir. Sadece etil vinilalkol ve (EVOH) and polivinilalkol (PVOH) kopolimerleri için yardımcı monomer olarak kullanılır. | (17) (19) |
| 863 | 15260 | 0000646-25-3 | 1,10-decanediamine | hayır | evet | hayır | 0,05 |  | Sadece sulu, asitli ve sütlü gıdaların oda sıcaklığında veya 150°C’ye kadar olan sıcaklıklarda kısa süreli temas ile ve tekrar kullanımı amaçlanan poliamid maddelerin üretimi için yardımcı monomer olarak kullanılır. |  |
| 864 | 46330 | 0000056-06-4 | 2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine | evet | hayır | hayır | 5 |  | Sadece sert PVC (polivinil klorür) ile temas eden asitli ve alkollü olmayan sıvı gıdalarda kullanılır. |  |
| 865 | 40619 | 0025322-99-0 | (butyl acrylate, methyl methacrylate, butyl methacrylate) copolymer | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece; a) sert PVC (polivinil klorür)de ağırlıkça en fazla %1 b) PLA (polilaktik asitte) da ağırlıkça en fazla %5 düzeyinde kullanılır. |  |
| 866 | 40620 | — | (butyl acrylate, methyl methacrylate) copolymer, cross-linked with allyl methacrylate | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece sert PVC (polivinil klorür)de en fazla %7 düzeyinde kullanılır. |  |
| 867 | 40815 | 0040471-03-2 | (butyl methacrylate, ethyl acrylate, methyl methacrylate) copolymer | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece sert PVC (polivinil klorür)’de en fazla %2 düzeyinde kullanılır. |  |
| 868 | 53245 | 0009010-88-2 | (ethyl acrylate, methyl methacrylate) copolymer | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece sert PVC (polivinil klorür)’de en fazla %2 düzeyinde kullanılır. |  |
| 869 | 66763 | 0027136-15-8 | (butyl acrylate, methyl methacrylate, styrene) copolymer | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece sert PVC (poli(vinil klorür))de en fazla %3 düzeyinde kullanılır. |  |
| 870 | 95500 | 0160535-46-6 | N,N′,N″-tris(2-methylcyclohexyl)- 1,2,3-propane-tricarboxamide | evet | hayır | hayır | 5 |  |  |  |
| 871 |  | 0287916-86-3 | dodecanoic acid, 12-amino-, polymer with ethene, 2,5-furandione, α-hydro-ω-hydroxypoly (oxy-1,2- ethanediyl) and 1-propene | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece poliolefinlerde ağırlıkkça %20’ye kadar kullanılır. Bu poliolefinler sadece ortam sıcaklığında ya da daha düşük sıcaklıklarda gıda benzeri E’ye karşılık gelen gıdalarla temas için, 1000 Da’dan daha az olan toplam oligomerik fraksiyonun migrasyonu 50 μg/kg gıda’yı geçmediğinde kullanılır. | (23) |
| 872 | - | 0006607-41-6 | 2-phenyl-3,3-bis(4hydroxyphenyl)phthalimidine | hayır | evet | hayır | 0,05 | (20) | Polikarbonat kopolimerlerde sadece yardımcı monomer olarak kullanılır. | (20) |
| 873 | 93460 |  | titanium dioxide ile reaksiyona girmiş octyltriethoxysilane | evet | hayır | hayır |  |  | Titanyum dioksitin ağırlıkça en fazla % 2’ye kadar octyltriethoxysilane ile yüksek sıcaklıkta, yüzey işleminin reaksiyon ürünü |  |
| 874 | 16265 | 0156065-00-8 | α-dimethyl-3- (4’-hydroxy-3’-methoxyphenyl)propylsilyloxy, ω-3- dimethyl-3-(4’- hydroxy-3’- methoxyphenyl) propylsilyl polydimethylsiloxane | hayır | evet | hayır | 0,05 | (33) | Sadece “siloxane modified polycarbonate”da komonomer olarak kullanılır. Oligomerik karışıma ait formül : C24 H38 Si2O5 (SiOC2H6)n (50 > n ≥ 26) |  |
| 875 | 80345 | 0058128-22-6 | poly(12-hydroxystearic acid) stearate | evet | hayır | evet | 5 |  |  |  |
| 878 | 31335 | — | acids, fatty (C8-C22 ) from animal or vegetable fats and oils, esters with branched alcohols, aliphatic, monohydric, saturated, primary (C3-C22 ) | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 879 | 31336 | — | acids, fatty ( C8-C22 ) from animal or vegetable fats and oils, esters with alcohols, linear, aliphatic, monohydric, saturated, primary (C1 –C22 ) | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 880 | 31348 | - | acids, fatty (C8 –C22 ), esters with pentaerythritol | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 881 | 25187 | 0003010-96-6 | 2,2,4,4-tetramethylcyclobutane-1,3- diol | hayır | evet | Hay ır | 5 |  | Sadece ; a) Tekrarlı kullanım amaçlı malzemelerde oda sıcaklığı ve daha düşük sıcaklıklarda uzun süreli depolama ve sıcak dolum için, b) Tek kullanımlık madde ve malzemelerde polyesterlerin diol bileşeninin molce en fazla %35’i kadar yardımcı monomer olarak ve bu madde ve malzemeler alkol içeriği %10’a kadar olan ve EK-3’ün Tablo 2’sinde benzer D2’nin kullanılmadığı gıdaların oda sıcaklığı veya daha düşük sıcaklıklarda uzun süreli depolanmasında kullanım için. Bu tür tek kullanımlık madde ve malzemelerde sıcak dolum koşullarına izin verilir. |  |
| 882 | 25872 | 0002416-94-6 | 2,3,6-trimethylphenol | hayır | evet | hayır | 0,05 |  |  |  |
| 883 | 22074 | 0004457-71-0 | 3-methyl-1,5-pentanediol | hayır | evet | hayır | 0,05 |  | Sadece gıda ile temas eden yüzey alanının kütleye oranı 0,5 dm2/kg’a kadar olan malzemeler için kullanılır. |  |
| 884 | 34240 | 0091082-17-6 | alkyl(C 10 –C 21 )sulphonic acid, esters with phenol | evet | hayır | hayır | 0,05 |  | Gıda benzeri D1 ve/veya D2’nin kullanıldığı yağlı gıdalar ile temasta bulunan maddeler için kullanılmaz. |  |
| 885 | 45676 | 0263244-54-8 | cyclic oligomers of (butylene terephthalate) | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece ağırlıkça %1’e kadar olan konstantrasyonlarda sulu, asidik ve alkollü gıdalarla uzun süreli oda sıcaklığında depolanacak PET, PBT, PC, PS ve PVC plastiklerde kullanılır. |  |
| 894 | 93360 | 0016545-54-3 | thiodipropionic acid, ditetradecyl ester | evet | hayır | hayır |  | (14) |  |  |
| 895 | 47060 | 0171090-93-0 | 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoic acid, esters with C13-C15 branched and linear alcohols | evet | hayır | hayır | 0,05 |  | Sadece yağlı/yüksek alkollü ve süt ürünleri dışında diğer gıdalarla temas eden poliolefinlerde kullanılır. |  |
| 896 | 71958 | 0958445-44-8 | 3H-perfluoro-3-[(3-methoxy- propoxy)propanoic acid], ammonium salt | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece, flor içeren polimerlerin polimerizasyonunda kullanılır. Bu durum; - 280 °C den daha yüksek sıcaklıklarda en az 10 dk işlemede, - 190 °C den yüksek sıcaklıklarda polioksimetilen polimerleri ile ağırlıkça %30’a kadar olan karışımlarda ve tekrarlı kullanım amaçlı geçerlidir |  |
| 902 |  | 0000128-44-9 | 1,2-benzisothiazol-3(2H)- one 1,1- dioxide, sodium salt | evet | hayır | hayır |  |  | Gıda katkı maddelerinin saflık kriterleri ile uyumlu. |  |
| 903 | - | 37486-69-4 | 2H-perfluoro-[(5,8,11,14-tetramethyl)-tetraethylene­glycol ethyl propyl ether] | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece aşağıdaki amaçlar için floropolimerlerin polimerizasyonunda polimer üretim yardımcısı olarak kullanılır. a) 360°C’de en az 10 dk veya daha yüksek sıcaklıklarda, eşdeğer daha kısa süreler için sinterlenmiş veya işlenmiş (sinterlenmemiş) tekrarlı kullanılan ve tek kullanımlık madde ve malzemelerde, b) 300°C’den 360°C’ye kadar bir sıcaklıkta en az 10 dk süre ile işlenen (sinterlenmemiş) tekrarlı kullanılan madde ve malzemelerde. |  |
| 923 | 39150 | 0000120-40-1 | N,N-bis(2-hydroxyethyl)dodecanamide | evet | hayır | hayır | 5 |  | Maddenin safsızlık ve bozunma ürünü olarak, plastiklerdeki dietanolaminin kalıntı miktarı; diethanolamin migrasyonunda 0,3 ppm den fazla olamaz. | (18) |
| 924 | 94987 |  | trimethylolpropane, mixed triesters and diesters with n-octanoic and n-decanoic acids | evet | hayır | hayır | 0,05 |  | Sadece yağlı/yüksek alkollü ve süt ürünleri dışında diğer bütün gıdalar ile temas eden PET’lerde kullanılır. |  |
| 926 | 71955 | 0908020-52-0 | perfluoro[(2-ethyloxy-ethoxy)acetic acid], ammonium salt | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece 300 °C den daha yüksek sıcaklıklarda en az 10 dk işlenmiş flor içeren polimerlerin polimerizasyonunda kullanılır. |  |
| 969 | - | 24937-78-8 | ethylene-vinyl acetate copolymer wax | evet | hayır | hayır |  |  | Poliolefinlerde ağırlıkça %2’ye kadar sadece polimerik katkı olarak kullanılır. 1000 Da’dan daha düşük molekül ağırlıklı oligomerik kısmın migrasyonu 5 mg/kg gıdayı geçmeyecektir. |  |
| 971 | 25885 | 0002459-10-1 | trimethyl trimellitate | hayır | evet | hayır |  |  | Sadece yüzeyde serbest yağ içermeyen sulu ve kuru gıdalar ile temas etmesi beklenen modifiye poyesterlerin üretimi için ağırlıkça %0,35 oranına kadar yardımcı monomer olarak kullanılır. | (17) |
| 972 | 45197 | 0012158-74-6 | copper hydroxide phosphate | evet | hayır | hayır |  |  |  |  |
| 973 | 22931 | 0019430-93-4 | (perfluorobutyl)ethylene | hayır | evet | hayır |  |  | Sadece yüksek sıcaklıklarda sinterlenmiş flor içeren polimerlerin polimerizasyonunda, ağırlıkça %0,1 oranına kadar yardımcı monomer olarak kullanılır. |  |
| 974 | 74050 | 939402-02-5 | phosphorous acid, mixed 2,4- bis(1,1-dimethylpropyl)phenyl and 4-(1,1-dimethylpropyl)phenyl triesters | evet | hayır | evet | 10 |  | SML, maddenin fosfat ve fosfit formu ile 4-tert-amylphenol ve 2,4-di-tert-amylphenol hidroliz ürününün toplamı olarak ifade edilir. 2,4-di-tert-amylphenol migrasyonu 1 mg/kg gıda’yı aşamaz. |  |
| 979 | 79987 | - | (polyethylene terephthalate, hydroxylated polybutadiene, pyromellitic anhydride) copolymer | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece PET’de (polyethylene terephthalate) ağırlıkça en fazla %5 düzeyinde kullanılır |  |
| 988 |  | 3634-83-1 | 1,3-bis(isocyanato-methyl)benzene | hayır | evet | hayır |  | (34) | SML(T) maddenin hidroliz ürünlerinin migrasyonuna uygulanır. (1,3 benzenedimethanamine) sadece çok katmanlı filmlerde poli(etilentereftalat) polimer filminde orta katman kaplamasının üretiminde yardımcı monomer olarak kullanılır. |  |
| 998 | - | - | (butadiene, ethyl acrylate, methyl methacrylate, styrene) copolymer not cross-linked, in nanoform | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece, tüm gıdaların, oda sıcaklığı ya da daha düşük sıcaklıklarda ve uzun süreli depolanması da dâhil olmak üzere, temas ettiği plastikleştirilmemiş PVC’de parçacık olarak ağırlıkça (w/w) %10’a kadar kullanılır. Bu madde madde no 859 ve/veya madde no 1043 ile beraber kullanıldığında ağırlıkça %10 kısıtlaması tüm bu maddelerin toplamı için uygulanır. Parçacıkların çapı >20 nm olacaktır ve sayıca en az %95’i >40 nm olacaktır. |  |
| 1007 |  | 976-56-7 | diethyl[[3,5-bis (1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl] phosphonate | hayır | evet | hayır |  |  | PET(polyethylene terephthalate) üretmek için polimerizasyon sürecinde son ürün olan polimerin ağırlığı dikkate alınarak ağırlıkça (w/w) %0,2 ye kadar kullanılır. |  |
| 1016 |  |  | (methacrylic acid, ethyl acrylate, n-butyl acrylate, methyl methacrylate and butadiene) copolymer in nanoform | evet | hayır | Hayır |  |  | Sadece; (a) Plastikleştirilmemiş PVC’de ağırlıkça (w/w) %10’a kadar (b) Plastikleştirilmemiş PLA’de ağırlıkça (w/w) %15’e kadar kullanılır. Son ürün oda sıcaklığı veya daha düşük sıcaklıklarda kullanılır. |  |
| 1017 | - | 25618-55-7 | polyglycerol | evet | hayır | hayır |  |  | Maksimum 275°C sıcaklıkta ve maddenin parçalanmasını/dekompozisyonunu önleyecek koşullarda işlenir. |  |
| 1030 |  |  | montmorillonite clay modified by dimethyldialkyl (C16-C18)ammonium chloride | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece; oda sıcaklığı veya daha düşük sıcaklıklarda gıda benzeri E’nin yerine geçtiği kuru gıdalarla temas eden poliolefinlerde ağırlıkça (w/w) %12’ye kadar kullanılır. 1-chlorohexadecane ve 1-chlorooctadecane’in spesifik migrasyonları toplamı 0,05 mg/kg gıda’yı geçmez. Sadece, tek boyuttaki kalınlığı 100 nm’yi geçmeyen nanoform şeklinde tanecik/pulcuk içerebilir. Bu tür tanecikler polimer yüzeyine paralel olarak yönlendirilmiş ve polimer içine tam olarak gömülü olmalıdır. |  |
| 1031 |  | 3238-40-2 | furan-2,5-dicarboxylic acid | hayır | evet | hayır | 5 |  | Sadece polyethylene furanoate üretiminde monomer olarak kullanılır. 1000 Da’dan daha düşük oligomerik fraksiyonların migrasyonu 50 μg/kg gıda’yı geçmeyecektir ( furan-2,5-dicarboxylic acid olarak ifade edilen). | (22) (23) |
| 1034 |  | 3710-30-3 | 1,7-octadiene | hayır | evet | hayır | 0,05 |  | Sadece Sıcak dolum koşullarından paketlemeyi de içerecek şekilde oda sıcaklığında uzun süre depolanan her tür gıdayla temas eden poliolefinlerin üretiminde çapraz bağlı komonomer olarak kullanılır. |  |
| 1043 | - | - | (butadiene, ethyl acrylate, methyl methacrylate, styrene) copolymer cross­linked with 1,3butanediol dimethacrylate, in nanoform | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece, tüm gıdaların, oda sıcaklığı ya da daha düşük sıcaklıklarda ve uzun süreli depolanması da dâhil olmak üzere, temas ettiği plastiklerştirilmemiş PVC’de parçacık olarak ağırlıkça (w/w) %10’a kadar kullanılır. Bu madde madde no 859 ve/veya madde no 998 ile beraber kullanıldığında ağırlıkça %10 kısıtlaması tüm bu maddelerin toplamı için uygulanır. Parçacıkların çapı >20 nm olacaktır ve sayıca en az %95’i >40 nm olacaktır. |  |
| 1045 |  | 1190931-27-1 | perfluoro{acetic acid, 2-[(5-methoxy-1,3-dioxolan-4-yl)oxy]}, ammonium salt | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece en az 370 °C’deki yüksek sıcaklık koşulları altında floropolimerlerin üretiminde polimer üretim yardımcısı olarak kullanılır. |  |
| 1046 |  |  | zinc oxide, nanoparticles, coated with [3-(methacryloxy)propyl] trimethoxysilane (FCM No 788) | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece plastikleştirilmemiş polimerlerde kullanılır. 788 Referans numaralı madde için belirlenen spesifikasyonlara uyulmalıdır. |  |
| 1048 |  | 624-03-3 | ethylene glycol dipalmitate | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece yenilebilir/tüketime uygun katı ve sıvı yağlardan elde edilen yağ asiti öncüllerinden elde edildiğinde kullanılır. |  |
| 1050 |  |  | zinc oxide, nanoparticles, uncoated | evet | evet | hayır |  |  | Sadece plastikleştirilmemiş polimerlerde kullanılır. |  |
| 1051 |  | 42774-15-2 | N,N′-bis(2,2,6,6- tetramethyl-4-piperidinyl) isophthalamide | evet | hayır | hayır | 5 |  |  |  |
| 1052 |  | 1455-42-1 | 2,4,8,10-tetraoxaspiro[5,5]undecane-3,9-diethanol,β3,β3,β9,β9- tetramethyl- (“SPG”) | hayır | evet | hayır | 5 |  | Sadece poliesterlerin üretiminde monomer olarak kullanılır. 1000 Da’dan daha düşük oligomerik fraksiyonların migrasyonu 50 μg/kg gıda’yı geçmeyecektir (SPG olarak ifade edilen). | (22) (23) |
| 1053 |  |  | fatty acids, C16– 18 saturated, esters with dipentaerythritol | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece yenilebilir/tüketime uygun katı ve sıvı yağlardan elde edilen yağ asiti öncüllerinden elde edildiğinde kullanılır. |  |
| 1055 |  | 7695-91-2 58-95-7 | α-tocopherol acetate | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece poliolefinlerde antioksidan olarak kullanılır. | (24) |
| 1060 |  |  | ground sunflower seed hulls (öğütülmüş ayçiçeği tohum/çekirdek kabukları) | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece oda sıcaklığı veya daha düşük sıcaklıklarda gıda benzeri E’nin yerine geçtiği kuru gıdalarla temas eden malzemelerde kullanılır.Kabuklar insan tüketimine uygun ayçiçeğinden elde edilir. Bu katkıyı içeren plastiklerin işleme/üretim/proses sıcaklığı 240 °C’yi geçmemelidir. |  |
| 1061 |  | 80512-44-3 | 2,4,4′-trifluorobenzophenone | hayır | evet | hayır |  |  | Sadece polieter eter keton plastik üretiminde son üründe ağırlıkça (w/w) %0,3’e kadar komonomer olarak kullanılır. |  |
| 1063 |  | 1547-26-8 | 2,3,3,4,4,5, 5-heptafluoro-1- pentene | hayır | evet | hayır |  |  | Sadece florokopolimer üretiminde polimer üretim yardımcısı olarak uygulanan tetrafloroetilen ve/veya etilen komonomerle birlikte gıda ile temas eden malzemenin ağırlıkça %0,2’sine kadar floropolimerde 1500 Da’nın altındaki düşük molekül ağırlıklı fraksiyonu 30 mg/kg’ı geçmediğinde kullanılır. |  |
| 1064 |  | 39318-18-8 | tungsten oxide | evet | hayır | hayır | 0,05 |  | Sitokiyometri: WOn, n = 2,72-2,90 | (25) |
| 1065 |  | 85711-28-0 | mixture of methylbranched and linear C14-C18 alkanamides, derived from fatty acids | evet | hayır | hayır | 5 |  | Sadece poliolefinlerden yapılan madde ve malzemelerin üretiminde ve gıda benzeri D2’nin kullanıldığı gıdalarda temas etmeyecek ürünlerde | (26) |
| 1066 |  | 23985-75-3 | 1,2,3,4-tetrahydronaphtalene-2,6-dicarboxylic acid, dimethyl ester | hayır | Evet | hayır | 0,05 |  | Sadece gıda benzerleri A, B, C ve/veya D1’in yerine geçtiği gıdalar için yalnızca çok katmanlı plastikte gıda ile temas etmeyen katmandaki polyesterin üretiminde monomer olarak kullanılır. 8. Sütundaki spesifik migrasyon limitimaddenşn ve dimerlerinin (siklik ve açık zincirli) toplamıdır. |  |
| 1068 |  | 2530-83-8 [ | 3-(2,3-epoxypropoxy) propyl]trimethoxy silane | evet | hayır | hayır |  |  | Sadece, tüm gıdalarla temas için, cam elyafla güçlendirilmiş düşük difüzyonlu plastiklere (polyethylene terephthalate (PET), polycarbonate (PC), polybutylene terephthalate (PBT), thermoset polyesters and epoxy bisphenol vinylester) gömülü halde olacak cam elyafların muamele edilmesinde kullanılan boyuntlandırma ajanının bileşeni olarak kullanılır. İşlenmiş cam elyafta madde kalıntıları 0,01 mg/kg, seviyesinde, reaksiyon ürünlerinin (hydrolysed monomers and epoxy-containing cyclic dimer, trimer and tetramer) her biri de 0,06 mg/kg seviyesinde tespit edilmeyecektir. |  |

### 2. Maddelere İlişkin Grup Kısıtlamaları

### Maddelere ilişkin grup kısıtlamalarının yer aldığı Tablo 2 aşağıdaki bilgileri içerir:

| 1. Sütun (Grup kısıtlama No) | : | Grup kısıtlamasının uygulanacağı madde grubuna ait ayırt edici tanımlama numarasını içerir. Bu ekin Tablo 1’inin 9. sütununda yer alan numaradır. |
| --- | --- | --- |
| 2. Sütun (Madde No) | : | Grup kısıtlamasının uygulanacağı maddeye ait özel tanımlama numarasını içerir. Bu ekin Tablo 1’inin 1. sütununda yer alan numaradır. |
| 3. Sütun (SML (T) [mg/kg]) | : | Bu gruba uygun maddelerin tümü için toplam spesifik migrasyon limitini içerir. Gıdanın kg’ı başına mg madde olarak ifade edilir. Maddenin tespit edilebilir düzeyde migrasyonunun olmaması isteniyorsa TED (Tespit edilemeyen düzey)olarak belirtilir. |
| 4. Sütun ( Grup kısıtlaması özellikleri) | : | Sonuçların ifade edilmesi için, maddenin moleküler ağırlığının temel oluşturduğu durumlara ilişkin açıklayıcı ifadeler içerir. |

### Tablo 2

| (1) | (2) | (3) | (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| Grup Kısıtlama No | Madde No | SML (T) [mg/kg] | Grup Kısıtlama Spesifikasyonu |
| 1 | 128 211 | 6 | Asetaldehit olarak ifade edilen |
| 2 | 89 227 263 1048 | 30 | Etilenglikol olarak ifade edilen |
| 3 | 234 248 | 30 | Maleik asit olarak ifade edilen |
| 4 | 212 435 | 15 | Kaprolaktam olarak ifade edilen |
| 5 | 137 472 | 3 | Maddelerin toplamı olarak ifade edilen |
| 6 | 412 512 513 588 | 1 | İyot olarak ifade edilen |
| 7 | 19 20 | 1,2 | Tersiyer amin olarak ifade edilen |
| 8 | 317 318 319 359 431 464 | 6 | Maddelerin toplamı olarak ifade edilen |
| 9 | 650 695 697 698 726 | 0,18 | Kalay olarak ifade edilen |
| 10 | 28 29 30 31 32 33 466 582 618 619 620 646 676 736 | 0,006 | Kalay olarak ifade edilen |
| 11 | 66 645 657 | 1,2 | Kalay olarak ifade edilen |
| 12 | 444 469 470 | 30 | Maddelerin toplamı olarak ifade edilen |
| 13 | 163 285 | 1,5 | Maddelerin toplamı olarak ifade edilen |
| 14 | 294 368 894 | 5 | Maddelerin toplamı ve bunların oksidasyon ürünleri toplamı olarak ifade edilen |
| 15 | 98 196 344 | 15 | Formaldehyde olarak ifade edilen |
| 16 | 407 583 584 599 | 6 | 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla boron olarak ifade edilir. |
| 17 | 4 167 169 198 274 354 372 460 461 475 476 485 490 653 | TED | isocyanate kısmı olarak ifade edilen |
| 18 | 705 733 | 0,05 | Maddelerin toplamı olarak ifade edilen |
| 19 | 505 516 519 | 10 | SO2 olarak ifade edilen |
| 20 | 290 386 390 | 30 | Maddelerin toplamı olarak ifade edilen |
| 21 | 347 349 | 5 | Trimellitik asit olarak ifade edilen |
| 22 | 70 147 176 218 323 325 365 371 380 425 446 448 456 636 | 6 | Akrilik asit olarak ifade edilen |
| 23 | 150 156 181 183 184 355 370 374 439 440 447 457 482 | 6 | Metakrilik asit olarak ifade edilen |
| 24 | 756 758 | 5 | Maddelerin toplamı olarak ifade edilen |
| 25 | 720 747 | 0,05 | mono-n-dodecyltin tris(isooctylmercaptoacetate), di-n-dodecyltin bis(isooctyl mercaptoacetate), mono-dodecyltin trichloride and di-dodecyltin dichloride) toplamı mono- and di-dodecyltin chloride olarak ifade edilen |
| 26 | 728 729 | 9 | Maddelerin toplamı olarak ifade edilen |
| 27 | 188 291 | 5 | isophthalic acid olarak ifade edilen |
| 28 | 191 192 785 | 7,5 | terephthalic acid olarak ifade edilen |
| 29 | 342 672 | 0,05 | 6-hydroxyhexanoic acid ve caprolactone toplamı olarak ifade edilen |
| 30 | 254 344 672 | 5 | 1,4-butanediol olarak ifade edilen |
| 31 | 73 797 | 30 | Maddelerin toplamı olarak ifade edilen |
| 32 | 8 72 73 138 140 157 159 207 242 283 532 670 728 729 775 783 797 798 810 815 | 60 | Maddelerin toplamı olarak ifade edilen |
| 33 | 180 874 | TED | eugenol olarak ifade edilen |
| 34 | 421 988 | 0,05 | 1,3 benzenedimethanamine olarak ifade edilen |

### 3. Uygunluğun Doğrulanması İçin Açıklayıcı Notlar

### Uygunluğun doğrulanmasına ilişkin açıklayıcı notları içeren Tablo 3 aşağıdaki bilgileri içerir;

| 1. Sütun (Açıklayıcı Not No) | : | Açıklayıcı notun tanımlayıcı numarasını içerir. Tablo 1’in 11. sütununda yer alan numaradır. |
| --- | --- | --- |
| 2. Sütun (Uygunluğun doğrulanması için açıklayıcı not) | : | Maddenin spesifik migrasyon limitlerine uygunluğunun test edilmesinde dikkate alınacak kuralları veya maddenin uygunluğunun riskli olduğu durumlar için uyarılar içerir. |

### Tablo 3

| (1) | (2) |
| --- | --- |
| Açıklayıcı Not No | Uygunluğun doğrulanması için açıklayıcı not |
| (1) | Gıda ile temas eden yüzey alanı başına düşen kalıntı miktarına göre uygunluğun doğrulanması(QMA) Analiz metotunun oluşturulması bekleniyor |
| (2) | Yağlı gıda benzerlerinde SML veya TML (OML) aşılması riski bulunmaktadır. |
| (3) | Maddenin migrasyonunun temas halinde bulunduğu gıdanın bileşiminde istenmeyen duyusal değişimlere neden olma riski vardır ve bu nedenle de son ürün Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olacaktır. |
| (4) | Yağ ile temas söz konusu olduğunda uygunluk testi doymuş yağlı gıdalar için kullanılan gıda benzeri D2 kullanılarak gerçekleştirilir. |
| (5) | Yağ ile temas söz konusu olduğunda uygunluk testi gıda benzeri D2 (kararsız) yerine isooktan kullanılarak gerçekleştirilir. |
| (6) | Çok yüksek sıcaklıklarda migrasyon limiti aşılabilecektir. |
| (7) | Test gıda ile gerçekleştiriliyorsa Ek-4’ün 1.4 maddesi dikkate alınır. |
| (8) | Gıda ile temas eden yüzey başına düşen kalıntı miktarı ile uygunluğun doğrulanması(QMA); QMA = 0,005 mg/6 dm2 |
| (9) | Gıda ile temas eden yüzey başına düşen kalıntı miktarı ile uygunluğun doğrulanması(QMA) için, migrasyon testi metotunun oluşturulması beklenmektedir. Gıda miktarına karşılık gelen yüzey oranı 2dm2/kg’dan daha az olacaktır. |
| (10) | Gıda ya da gıda benzeri ile reaksiyon söz konusu olduğunda gıda ile temas eden yüzey başına düşen kalıntı miktarı ile uygunluğun doğrulanması(QMA) |
| (11) | Sadece işlem görmüş dolgu maddesindeki kalıntı monomerin tespitine yönelik bir analiz metodu. |
| (12) | SML’nin poliolefinlerden aşılması riski vardır. |
| (13) | Sadece polimerdeki içeriğin tespiti için bir metot ve gıda benzerinde başlangıç maddesinin tespiti için bir metot mevcuttur. |
| (14) | Maddenin ağırlıkça %0,5 (w/w)’ten daha fazla olduğu plastiklerden SML’in aşılması riski vardır. |
| (15) | Yüksek alkollü gıdalarla temas söz konusu olduğunda SML’in aşılması riski vardır. |
| (16) | Yağlı gıdalarla temas söz konusu olduğunda maddeyi ağırlıkça % 0,3 (w/w)’ten daha fazla içeren düşük yoğunluklu polietilenden (LDPE) SML’in aşılması riski vardır. |
| (17) | Sadece maddenin polimerdeki kalıntı miktarının tespiti için bir metot mevcut. |
| (18) | Düşük yoğunluklu polietilenden (LDPE) SML’in aşılması riski vardır. |
| (19) | Etilvinilalkol (EVOH) ve polivinilalkol (PVOH) kopolimerlerinin sulu gıdalarla doğrudan teması halinde Toplam Migrasyon Limitinin (TML/OML) aşılması riski vardır. |
| (20) | Madde safsızlık olarak anilin içerir. EK-2’nin 2. maddesinde yer alan aromatik aminlere ilişkin kısıtlamalara göre uygunluğun doğrulanması gerekmektedir. |
| (21) | Gıda ya da gıda benzeri ile reaksiyon olması durumunda uygunluğun doğrulanması hidroliz ürünlerinin, formaldehyde ve 1,4-butanediol migrasyon limitlerini aşmadığını içermelidir. |
| (22) | Gıda Benzeri D1’in karşılık geldiği alkolsüz gıdalarla temas için kullanıldığında uygunluğun doğrulanması için Gıda benzeri D1 yerine Gıda Benzeri C kullanılır. |
| (23) | Bu maddeyi içeren bir son ürün piyasaya arz edildiğinde, oligomer migrasyonunun Tablo 1’in 10. Sütununda yer alan kısıtlamalarla uyumlu olduğunu belirlemek için kapsamlı bir metodun, 11 inci maddeye göre hazırlanmış olan destekleyici belgeler kapsamında bulunması gerekmektedir. Bu metot uygunluğun kontrolü için yetkili otorite tarafından kullanılmaya da uygun olmalıdır. Geçerli metot herkes tarafından ulaşılabilir ise sadece metoda ait referans belirtilmesi yeterlidir. Metot için bir kalibrasyon numunesine ihtiyaç duyuluyorsa, talep halinde yetkili otoriteye yeterli miktarad numune temin edilir. |
| (24) | Madde veya bu maddenin hidroliz ürünleri onaylı gıda katkı maddesidir ve uygunluk 7 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre doğrulanır. |
| (25) | PETde (polyethylene terephthalate) yeniden ısıtma etkeni olarak kullanıldığında spesifik migrasyon limiti ile uygunluğun doğrulanması gerekli değildir. Diğer tüm durumlar için spesifik migrasyon limiti 13 üncü maddeye göre doğrulanır. Spesifik migrasyon limiti “mg tungsten/kg gıda “ olarak ifade edilir. |
| (26) | Spesifik migrasyon limiti uygulanmayan Tablo 1’de Madde No 306’da yer alan Stearamid’in migrasyonu karışım için belirlenmiş olan spesifik migrasyon limiti ile uygunluğun doğrulanmasında karışım migrasyonundan çıkarılır. |

### 4. Maddeler İçin Ayrıntılı Spesifikasyonlar/Özellikler

### Maddeler için ayrıntılı özelliklerin yer aldığı Tablo 4 aşağıdaki bilgileri içerir.

| 1. Sütun (Madde No) | : | Spesifikasyonları belirtilecek maddenin, bu ekin Tablo 1’inin 1. Sütununda yer alan ait ayırt edici tanımlama numarasını içerir. |
| --- | --- | --- |
| 2. Sütun (Madde için ayrıntılı spasifikasyon) | : | Maddeye ait spesifikasyonu içerir. |

### Tablo 4

| (1) | (2) |
| --- | --- |
| Madde No | Madde için ayrıntılı spesifikasyon |
| 744 | Tanım (tarif/açıklama) | Kopolimerler, karbon kaynağı olarak glukoz ve propiyonik asit karışımı kullanılarak Alcaligenes eutrophus’un kontrollü fermantasyonu ile üretilir.Fermantasyonda kullanılan bu organizma genetik olarak tasarlanmamıştır ve Alcaligenes eutrophus’un H16 NCIMB 10442 suşundan elde edilmiştir. Organizmanın ana stoğu dondurarak kurutulmuş ampul/tüp olarak muhafaza edilir. Ana stoktan alt stok/çalışma stoğu hazırlanır ve sıvı azotta muhafaza edilir ve fermentöre aşı için kullanılır. Fermentör numuneleri her gün hem mikroskobik olarak hem de koloni morfolojisindeki değişimler için farklı sıcaklıklarda çeşitli (farklı) agarlarda incelenir Kopolimerler diğer hücresel bileşenlerin kontrollü parçalanması, yıkama ve kurutma yapılarak ısıl işlem bakterilerinden ayrılırlar. Bu kopolimerler, normalde, genel ve özel spesifikasyonlar ile uyumlu olan çekirdekleştirici maddeler, plastikleştiriciler, dolgu maddeleri, stabilizörler ve pigmentler gibi katkıları içeren erimiş formdaki granüllerle formüle edilmiş olarak bulunurlar. |
|  | Kimyasal Adı | Poly(3-D-hydroxybutanoate-co-3-D-hydroxypentanoate) |
|  | CAS No | 0080181-31-3 |
|  | Yapı Formülü | n/(m + n) değeri sıfırdan büyük ve 0,25’e eşit veya 0,25’ten küçük olduğunda |
|  | Ortalama Molekül Ağırlığı | En az 150000 Dalton (geçirgenlik kramotografisi ile ölçülen) |
|  | Ana Element | 3-D-hydro- xybutanoic ve 3-D-hydroxypentanoic acids karışımının hidrolizinden sonra analiz edilen en çok %98’lik poly(3-D-hydroxybutanoate-co-3-D-hydoxy-pentanoate) |
|  | Tanımlama/Açıklama | İzolasyondan sonra beyaz - kirli beyaz renkli toz |
|  | Karakteristikler Tanımlayıcı/Ayırt Edici Test Çözünürlük | Kloroform veya dikloro metan gibi klorlanmış hidrokarbonlardaçözünebilen ancak, etil alkol, alifatik alkanlar ve suda çözünmeyen |
|  | Kısıtlama | Krotonik asit için QMA 0,05 mg/6 dm2 |
|  | Saflık | Ham haldeki kopolimer tozu granül haline getirilmeden önce aşağıdakileri içermelidir. |
|  | — azot | En çok 2500 mg/kg plastik |
|  | — çinko | En çok 100 mg/kg plastik |
|  | — bakır | En çok 5 mg/kg plastik |
|  | — kurşun | En çok 2 mg/kg plastik |
|  | — arsenik | En çok 1 mg/kg plastik |
|  | — krom | En çok 1 mg/kg plastik |

### EK - 2

### Kısıtlamalar

### 1. Plastik madde ve malzemelerden aşağıda belirtilen maddeler burada verilen spesifik migrasyon limitlerini aşacak miktarda açığa çıkmayacaktır.

| Madde |  | SML (mg/kg gıda veya gıda benzeri) |
| --- | --- | --- |
| Alüminyum | : | 1 |
| Baryum | : | 1 |
| Kobalt | : | 0,05 |
| Bakır | : | 5 |
| Demir | : | 48 |
| Lityum | : | 0,6 |
| Mangan | : | 0,6 |
| Nikel | : | 0,02 |
| Çinko | : | 5 |

2. Plastik maddelerden gıda ya da gıda benzerine, Ek-1 Tablo-1’de yer almayan pirimer aromatik aminlerin 7 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre migrasyonu olamaz. 7 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirlenmiş olan tespit limiti ortaya çıkan pirimer aromatik amin toplamına uygulanır.

### EK - 3

### Uygunluk Beyanı

### 11 inci maddede belirtilen uygunluk beyanı aşağıdaki bilgileri içerir.

1. Uygunluk Beyanını düzenleyen işletmecinin adı veya ticari unvanı ve adresi

2. Plastik madde veya malzemeyi veya üretiminin ara basamağındaki ürünleri veya bu madde veya malzemelerin üretiminde kullanılacak maddeyi üreten ya da ithal eden işletmecinin adı veya ticari unvanı ve adresi

3. Maddenin, malzemenin, üretimin ara basamaklarında üretilen maddelerin veya üretimde kullanılması öngörülen maddelerin adı ve temel özellikleri

4. Beyan tarihi

5. Plastik madde veya malzemelerin veya üretiminin ara basamağındaki ürünlerin bu Tebliğ ve Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi, 11 inci maddesinin  altıncı fıkrası, 15 inci maddesi ve 17 nci maddesinde yer alan kurallara uygunluğuna ilişkin bilgiler

6. Sonraki basamaklarda işletmecinin kullanılan malzemeler veya bunların parçalanma ürünlerine ilişkin olarak Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen kısıtlama ve/veya özellikler uygunluğunu sağlayabilmesi için gerekli bilgiler

7.  Gıdada belli bir kısıtlamaya tabi olan maddeler için deneysel veya teorik hesaplama ile elde edilen spesifik migrasyon limiti ve uygun olduğunda tatlandırıcı saflık kriterleri, renklendirici saflık kriterleri, renklendirici ve tatlandırıcı dışındakiler saflık kriterlerine göre bu madde ve malzemeyi kullanacaklar için ilgili mevzuata uygun üretim yapılabilmesine olanak verecek yeterli bilgi

8. Madde veya malzemenin kullanımına ilişkin özel nitelikler, örneğin;

a) Temas etmesi öngörülen gıda türleri

b) Gıda ile temas halindeyken uygulanan işlem süresi ve sıcaklığı ve depolama koşulları

c) 12 nci ve 13 üncü maddeye veya eşdeğer bilgiye göre uygunluğun doğrulandığı gıda ile temas eden en büyük yüzey/hacim oranı

9. Çok katmanlı madde veya malzemede işlevsel engel kullanıldığında madde veya malzemenin 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası ile 10 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan gereklilikleri sağladığına ilişkin belgeler

### EK - 4

### Uygunluk Analizleri

### Gıda ile temas eden plastik madde ve malzemelerdeki migrasyonun uygunluğunun kontrol edilmesi için aşağıdaki genel kurallar uygulanır.

1. BÖLÜM

Hali Hazırda Gıda ile Temas Etmekte Olan Madde ve Malzemeler İçin Spesifik Migrasyon Testi

1.1. Numune Hazırlama

Madde veya malzeme, etikette belirtilmiş koşullar varsa buna uygun olarak, belirtilmemişse ambalajlı  gıdaya uygun koşullar altında depolanır. Gıda, son tüketim tarihinden önce veya ürünün kalitesi ya da güvenliği için belirli bir tarihten önce tüketilmesi gerektiği üretici tarafından özel olarak belirtilmişse bu tarihten önce temas eden madde veya malzemeden ayrılır.

1.2. Test Koşulları

Gıda, ambalajı içinde pişirilecekse etiketinde yer alan pişirme talimatlarına göre pişirilir. Gıdanın tüketilmeyecek kısımları ayrılır ve atılır. Kalan kısım homojenize edilir ve migrasyon testi yapılır. Analiz sonuçları her zaman, gıda ile temas eden malzemeyle temas halinde olan gıdanın tüketilmesi öngörülen kütlesi üzerinden ifade edilir.

1.3. Migrant Analizi

Gıdadaki spesifik migrasyon Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesinde yer alan kurallara uygun bir analiz metodu ile analiz edilir.

1.4. Diğer Kaynaklardan Gelen Madde Miktarı

Gıda örneğinin içindeki bir maddenin tamamen veya kısmen madde veya malzeme dışındaki bir kaynaktan ya da kaynaklardan geldiğini gösteren bir kanıt olması halinde analiz sonuçları spesifik migrasyon limitleri ile karşılaştırılmadan önce diğer kaynak veya kaynaklardan gelen maddenin miktarı dikkate alınarak düzeltilir.

2. BÖLÜM

Henüz Gıda İle Temas Etmemiş Madde ve Malzemeler İçin Spesifik Migrasyon Testi

2.1. Doğrulama Yöntemi

Gıdaya olan migrasyonun migrasyon limitlerine uygunluğunun doğrulanması için test, öngörülen gerçek kullanımı için 1.4, 2.1.1, 2.1.6 ve 2.1.7 numaralı paragraflar göz önünde bulundurularak süre ve sıcaklık açısından en  zorlayıcı koşullarda gerçekleştirilir.

Gıda benzerlerine olan migrasyonun migrasyon limitlerine uygunluğunun doğrulanması için test, 2.1.1 - 2.1.7 numaralı paragraflarda belirtilen kurallara göre klasik yöntemle gerçekleştirilir.

2.1.1 Numune Hazırlama

Madde veya malzeme beraberindeki talimatlarda tarif edilen şekilde veya uygunluk beyanında belirtilen koşullara uygun olarak işleme alınır. Migrasyon testi madde veya malzemenin kendisinde veya bunun mümkün olmadığı durumlarda madde ve ya malzemeden alınan bir parçada ya da madde veya malzemeyi temsil eden bir parçada gerçekleştirilir. Her bir gıda benzeri veya gıda türü için yeni bir numune parçası kullanılır. Numunenin sadece gerçek kullanım sırasında gıda ile temas etmesi öngörülen kısımlarının gıda benzeri veya gıda ile temas etmesi sağlanır.

2.1.2 Gıda Benzerinin Seçilmesi

Her türlü gıda ile temas etmesi öngörülen madde ve malzemeler gıda benzeri A, B ve D2 ile test edilir. Ancak, asidik gıda benzeri veya gıda ile reaksiyona girebilecek bir madde yoksa gıda benzeri B ile test yapılmayabilir.

Belirli gıda türleri için kullanılması öngörülen madde ve mazlemelerin migrasyon testinde, Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Plastik Madde Ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği’nin ekinde sadece bu gıda türleri için belirtilen gıda benzerleri kullanılır.

2.1.3 Gıda Benzerleri Kullanımı İçin Temas Koşulları

Numune, madde veya malzemenin öngörülen kullanım koşullarından en zorlayıcı olanı temsil edecek şekilde, Tablo 1’e göre belirlenen temas süresi ve Tablo 2’ye göre belirlenen temas sıcaklığı dikkate alınarak gıda benzeri ile temas etmesi sağlanır.

Tablo 1 ve Tablo 2’de belirtilen test koşullarına istisna olarak aşağıdaki kurallar uygulanır;

(i) Tablo 1 ve Tablo 2’ye göre belirlenen test koşulları altında gerçekleştirilen analizlerde numune parçasında, madde veya malzemenin öngörülen kullanım koşullarından en zorlayıcı olanında gerçekleşmeyen fiziksel veya diğer değişimlerin ortaya çıkması halinde; migrasyon testi öngörülen kullanım koşullarından fiziksel veya diğer değişimlerin gözlenmediği en zorlayıcı koşul dikkate alınarak gerçekleştirilir.

(ii) Madde veya malzeme öngörülen/belirlenen/hedeflenen kullanımı gıda işleme ekipmanında net/tam olarak kontrol edilen süre ve sıcaklık koşullarına tabiyse ya da gıda ambalajı veya işleme ekipmanının bir parçasıysa, analiz gıdanın o ekipman içinde işlenmesi sırasında oluşan öngörülen kullanım koşullarından en zorlayıcı olanında gerçekleştirilir.

(iii) Madde veya malzeme sadece sıcak dolum koşulları için kullanılıyorsa sadece 70 ºC’de 2 saat süre ile analiz yapılır. Ancak madde veya malzeme bunun yanı sıra oda sıcaklığı ya da daha düşük sıcaklıklarda depolama amacıyla da kullanılıyorsa depolama süresine göre bu bölümün Tablo 1 ve Tablo 2’si veya bu bölümün 2.1.4 maddesindeki test koşulları uygulanır.

Madde veya malzemenin öngörülen kullanım koşullarından en zorlayıcı olanı temsil eden analiz koşullarının gıda benzeri D2 için kullanımı teknik olarak mümkün değilse migrasyon testi %95’lik etil alkol ve izooktan kullanılarak yapılır. Buna ilave olarak, öngörülen kullanım koşullarından en zorlayıcı olan 100º C’yi geçiyorsa gıda benzeri E ile de bir migrasyon testi yapılır. En yüksek spesifik migrasyonun gözlendiği sonuçlar bu Tebliğe uygunluğu değerlendirmek için kullanılır.

### Tablo 1

Test Süresinin Seçilmesi

| En Zorlayıcı Kullanım Koşulları İçin Temas Süresi | Test (Analiz) İçin Seçilecek Süre |
| --- | --- |
| t≤ 5 dk | 5 dk |
| 5 dk < t ≤ 0,5 saat | 0,5 saat |
| 0,5 saat < t ≤ 1 saat | 1 saat |
| 1 saat < t ≤ 2 saat | 2 saat |
| 2 saat < t ≤ 6 saat | 6 saat |
| 6 saat < t ≤ 24 saat | 24 saat |
| 1 gün < t ≤ 3 gün | 3 gün |
| 3 gün < t ≤ 30 gün | 10 gün |
| 30 günden fazla | Spesifik koşullara bakınız |

### Tablo 2

Test Sıcaklığının Seçimi

| En Zorlayıcı Kullanım Koşulları İçin Temas Sıcaklığı | Test (Analiz) İçin Seçilecek Sıcaklık |
| --- | --- |
| T ≤ 5 ºC | 5 ºC |
| 5 ºC < T ≤ 20 ºC | 20 ºC |
| 20 ºC < T ≤ 40 ºC | 40 ºC |
| 40 ºC < T ≤ 70 ºC | 70 ºC |
| 70 ºC < T ≤ 100 ºC | 100 ºC veya geri akış sıcaklığı |
| 100 ºC < T ≤ 121 ºC | 121 ºC (*) |
| 121 ºC < T ≤ 130 ºC | 130 ºC (*) |
| 130 ºC < T ≤ 150 ºC | 150 ºC (*) |
| 150 ºC < T ≤ 175 ºC | 175 ºC (*) |
| 175 ºC < T ≤ 200 ºC | 200 ºC (*) |
| T > 200 ºC | 225 ºC (*) |
| (*) Bu sıcaklık sadece Gıda benzeri D2 ve Gıda benzeri E için kullanılır. Basınç altında ısıtma uygulamalarında migrasyon testi de basınç altında ilgili sıcaklıkta gerçekleştirilebilir. Gıda benzeri A, B, C ve D1 için analiz 100°C’de bir analizle veya Tablo 1’ deki koşullara göre seçilen sürenin 4 katı kadar bir süre içinde geri akış sıcaklığı ile gerçekleştirilebilir. |

2.1.4 Oda Sıcaklığında Veya Daha Düşük Sıcaklıklarda Temas Süresinin 30 Günden Fazla Olduğu Durumlar İçin Spesifik Koşullar

Oda sıcaklığında veya daha düşük sıcaklıklarda temas süresinin 30 günün üzerinde (uzun süreli) olduğu durumlarda numune parçası 60 °C’de en fazla 10 gün süre ile yüksek sıcaklıkta hızlandırılmış teste tabi tutulur(^).

a) 10 gün süre ile 20 °C’de yapılan analiz dondurucu koşullarındaki tüm depolama zamanlarına karşılık gelir. Etiket bilgileri ya da diğer kullanım koşulları gereği madde veya malzemenin öngörülen kullanım koşullarında sıcaklık 20°C’yi geçmiyor ve -15 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda geçirdiği toplam zaman 1 günü aşmıyorsa bu analiz dondurma ve çözdürme prosesini de kapsar.

b) 10 gün süre ile  40 °C’de yapılan analiz; sıcak dolum koşulları ve/veya en fazla t = 120/2^((T-70)/10) dakika süre ile 70 °C ≤ T ≤ 100 °C’ye ısıtma koşullarını da içerecek şekilde soğutucu ve dondurucu için tüm saklama koşullarını kapsar.

c) 10 gün süre ile  50 °C’de yapılan analiz; sıcak dolum koşulları ve/veya en fazla t = 120/2^((T-70)/10) dakika süre ile 70 °C ≤ T ≤ 100 °C’ye ısıtma koşullarını da içerecek şekilde oda sıcaklığında 6 aya kadar tüm saklama koşullarını kapsar.

ç) 10 gün süre ile  60 °C’de yapılan analiz; sıcak dolum koşulları ve/veya en fazla t = 120/2^((T-70)/10) dakika süre ile 70 °C ≤ T ≤ 100 °C’ye ısıtma koşullarını da içerecek şekilde oda sıcaklığı veya daha düşük sıcaklıklarda 6 aydan uzun tüm saklama koşullarını kapsar.

d) Polimerdeki her bir maddenin migrasyonunun bu test koşulları altında dengeye ulaştığına ilişkin bir bilimsel kanıt mevcutsa oda sıcaklığında muhafaza için test süresi 40 °C’de 10 gün olarak değiştirilebilir.

e) (a) bendinden (d) bendine kadar belirtilen test koşullarının öngörülen kullanım koşullarındaki en zorlayıcı olanı kapsamadığı durumlarda test süresi ve sıcaklığı aşağıdaki formüle göre belirlenir;

t2 = t1 * Exp (9627 * (1/T2 – 1/T1))

t1= Temas süresi

t2= Test süresi

T1= Kelvin cinsinden temas sıcaklığı (Sıcakık değerleri; oda sıcaklığında depolama için 298K (25°C), soğutucu koşulları için 278K (5°C) ve dondurulmuş depolama için 258K (-15°C) olarak sabitlenmiştir.

T2= Kelvin cinsinden test sıcaklığı

(^) Malzemenin faz transferi de dahil olmak üzere, hızlandırılmış test koşullarında analiz yapıldığında numunenin gerçek kullanım koşullarına göre her hangi bir fiziksel veya diğer değişim oluşmamalıdır.

2.1.5 Temas Süresi Ve Sıcaklığı Kombinasyonları İçin Spesifik Koşullar

Bir madde veya malzemenin farklı sıcaklık ve süre kombinasyonlarında farklı biçimlerde kullanımı öngörülmüşse; test bilimsel kanıtlar dikkate alınarak kabul edilmiş olan en zorlayıcı koşullarda gerçekleştirilir.

Madde veya malzeme art arda iki veya daha fazla sıcaklık ve süre kombinasyonuna tabi tutulacaksa, migrasyon testi; numune parçasının, aynı miktardaki gıda benzeri kullanılarak numuneye uygun olan ve uygulanabilir en zorlayıcı koşullara art arda maruz bırakılması ile gerçekleştirilir.

2.1.6 Tekrarlı Olarak Kullanılan Malzemeler

Madde veya malzemenin tekrarlı kullanımı söz konusu olduğunda; aynı numune, her seferinde farklı gıda benzeri kullanılarak üç kez migrasyon testine tabi tutulur. Numunenin uygunluğu üçüncü analizden elde edilen migrasyon sonucu ile belirlenir. Ancak, migrasyonun ikinci ya da üçüncü testlerde artmayacağına dair kesin kanıt varsa ve ilk testte migrasyon limitleri aşılmamışsa daha fazla test yapılmasına gerek yoktur.

Madde 7’nin dördüncü fıkrasına göre tespit edilebilir düzeyde geçiş olmaması gereken yasaklanmış maddeler için yapılan ilk analizde uygunluk aranır.

2.1.7 Migrant Analizi

Belirlenmiş olan temas süresinin sonunda gıda veya gıda benzerindeki spesifik migrasyon Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesinde yer alan kurallara uygun bir analiz metodu ile analiz edilir.

2.1.8 Gıda İle Temas Eden Birim Yüzey Alanına Düşen Kalıntı Miktarına Göre Uygunluğun Doğrulanması (QMA)

Gıda veya gıda benzerinde kararsızlık gösteren veya uygun bir analitik yöntemin bulunmadığı maddeler için  uygunluğun doğrulanması Ek-1’de belirtildiği gibi 6 mg/dm2’lik temas yüzeyine düşen kalıntı miktarının doğrulanmasıyla gerçekleştirilir.

Hacmi 500 mL ile 10 L arasında olan madde ve malzemeler için gerçek temas yüzeyi esas alınır. Hacmi 500 mL’nin altında ve 10 L’nin üzerinde olan madde ve malzemeler ile gerçek temas yüzeyinin hesaplanmasının mümkün olmadığı durumlarda temas yüzeyi kg gıda başına 6 dm2 olarak kabul edilir.

2.2. Tarama Yaklaşımı

Bir madde veya malzemenin migrasyon limitlerine uygun olup olmadığını incelemek için en az Bölüm 2.1’de tarif edilen doğrulama yöntemleri kadar zorlayıcı olduğu düşünülen aşağıdaki yaklaşımlardan biri uygulanabilir.

2.2.1 Spesifik Migrasyonun Toplam Migrasyonla Değiştirilmesi

Uçucu olmayan maddelerin spesifik migrasyonunun incelenmesi için, en az spesifik migrasyondaki kadar zorlayıcı şartlar altında toplam migrasyon belirleme yöntemi uygulanabilir.

2.2.2 Kalıntı Miktarı

Spesifik migrasyonun incelenmesi için tüm migrasyonun sona erdiği kabul edilerek madde veya malzemede maddenin  kalıntı miktarı esas alınarak migrasyon potansiyeli hesaplanabilir.

2.2.3 Migrasyon Modelleme

Spesifik migrasyonun incelenmesi için, migrasyon potansiyeli, migrantın madde veya malzemedeki kalıntı içeriğine dayanılarak, gerçek migrasyondan daha düşük seviyede migrasyon tahmininde bulunmayacak şekilde yapılandırılmış, bilimsel kanıtlara dayanan, genel kabul görmüş difüzyon modelleri uygulanarak hesaplanabilir.

2.2.4 Gıda Benzeri İkameleri

Spesifik migrasyonun incelenmesi için, gıda benzeri ikamesindeki migrasyonun, en az Bölüm 2.1.2’de belirlenmiş olan gıda benzerindeki migrasyonunu kadar olduğuna ilişkin bilimsel dayanaklar varsa gıda benzeri bir gıda benzeri ikamesi ile değiştirilebilir.

2.2.5 Ardışık Süre ve Sıcaklık Kombinasyonları İçin Tek Analiz

Madde ve Malzemenin gıda ile teması sırasında ardışık olarak iki veya daha fazla süre ve sıcaklık kombinasyonu ile karşılaşılıyorsa Bölüm 2.1.3 ve/veya 2.1.4 te yer alan en yüksek analiz sıcaklıklarındanbiri için 2.1.4’ün (f) bendinde yer alan eşitlik kullanılarak analiz için tek bir temas süresi tanımlanabilir. Tek analizde uygulanan süre sıcaklık kombinsayonlarının en az gerçek kombinasyonlar kadar zorlayıcı olduğunu gösteren gerekçeler 11 inci maddenin ikinci fıkrasına göre sağlanan destekleyici dökümanlarla belirtilir.

3. BÖLÜM

Toplam Migrasyon Testi

Toplam migrasyon testi bu bölümde yer alan standart metotlar kullanılarak gerçekleştirilir.

3.1 Standart Test Koşulları

Madde ve malzemelerin, Tablo 3’ün 3. Sütununda belirtilen “öngörülen kullanım koşulları” için toplam migrasyon testi 2. Sütunda belirtilen süre ve sıcaklıkta gerçekleştirilir. TM5 testi; 100 °C’de (gıda benzeri D2 ile) veya geri akış sıcaklığında (gıda benzerleri A,B,C,D1 ile) 2 saatte veya 121°C’de 1 saatte gerçekleştirilir. Gıda benzeri Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Plastik Madde Ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği’ne göre seçilir.

Tablo 3’te belirlenmiş olan test koşulları altında gerçekleştirilen analizlerde numune parçasında, madde veya malzemenin öngörülen kullanım koşullarından en zorlayıcı olanında gerçekleşmeyen fiziksel veya diğer değişimlerin ortaya çıkması halinde migrasyon testi öngörülen kullanım koşullarından fiziksel veya diğer değişimlerin gözlenmediği en zorlayıcı koşul dikkate alınarak gerçekleştirilir.

### Tablo 3

Toplam Migrasyon Testi İçin Standart Test Koşulları

| 1. sütun | 2. Sütun | 3. Sütun |
| --- | --- | --- |
| Test Numarası | [°C] Temas Sıcaklığında Temas Süresi ( gün veya saat olarak) | Öngörülen temas koşulları |
| TM1 | 20 °C’de 10 gün | Buzdolabı veya dondurucu koşullarında her türlü temas |
| TM2 | 40 °C’de 10 gün | Sıcak dolum koşullarında ambalajlanan ve/veya en fazla t = 120/2^((T-70)/10) dakika süre ile 70 °C ≤ T ≤ 100 °C’ye ısıtma koşullarını da içerecek şekilde oda sıcaklığı ya da daha düşük sıcaklıklarda uzun süreli depolamalar |
| TM3 | 70 °C’de 2 saat | Sıcak dolum koşullarında ambalajlanan ve/veya en fazla t = 120/2^((T-70)/10) dakika süre ile 70 °C ≤ T ≤ 100 °C’ye ısıtma koşullarında ambalajlama yapılan ancak sonrasında oda sıcaklığında ya da buzdolabı koşullarında uzun süreli depolama yapılmayan koşullar. |
| TM4 | 100 °C’de 1 saat | Tüm gıda benzerleri için 100°C’ye kadar sıcaklıklarda yüksek sıcaklık uygulamaları |
| TM5 | 100°C’de veya geri akışta 2 saat ya da 121 °C’de 1 saat | 121°C’ye kadar yüksek sıcaklık uygulamaları |
| TM6 | 100°C’de veya geri akışta 4 saat | 40°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda gıda benzeri A,B, C veya D1 ile her türlü temas koşullarında |
| TM7 | 175°C’de 2 saat | Yağlı gıdalarla, TM5 koşullarını aşan yüksek sıcaklık uygulamaları |

TM7 Testi; TM1, TM2, TM3, TM4, TM5 için belirtilmiş olan temas koşullarını da kapsar. Poliolefin olmayan (dışındaki) madde ve malzemelerle temas eden gıda benzeri D2 için en zorlayıcı (en kötü durum) koşullarını temsil eder. TM7 Testinin Benzer D2 ile gerçekleştirilmesinin teknik olarak mükün olmadığı durumlarda test 3.2’de belirtildiği şekilde gerçekleştirilebilir.

TM6 Testi; TM1, TM2, TM3, TM4 ve TM5 için belirtilmiş olan temas koşullarını da kapsar ve poliolefin olmayan madde ve malzemelerle temas eden benzer A, B, C ve D1 için en zorlayıcı koşulları (en kötü durum) temsil eder.

TM5 Testi; TM1, TM2, TM3, TM4 için belirtilmiş olan temas koşullarını da kapsar ve poliolefinlerle temas eden tüm gıda benzerleri için en zorlayıcı koşulları temsil eder.

TM2 Testi; TM1 ve TM3 için belirtilmiş olan temas koşullarını da kapsar.

3.2 Benzer D2 ile TM7 için Yerine Geçme Testi

TM1’den TM6’ya kadar olan testlerden bir veya bir kaçının gıda benzeri D2 ile gerçekleştirilmesi teknik olarak mümkün değilse migrasyon testi %95 etil alkol ve izooktan kullanılarak yapılabilir. Buna ek olarak migrasyon testi 100 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda öngörülen en zorlayıcı koşullar için gıda benzeri E kullanılarak gerçekleştirilebilir. Tebliğ ile uygunluğun değerlendirilmesi için en yüksek spesifik migrasyonun elde edildiği test sonuçları  kullanılır.

TM7 Testinin gıda benzeri D2 ile gerçekleştirilmesinin teknik olarak mümkün olmadığı durumlarda öngörülen kullanım koşullarına uygun olarak TM8 veya TM9 testleri TM7 yerine geçebilir. Koşulları aşağıda belirtilen her iki test yeni bir test numunesi ile gerçekleştirilir.  Tebliğ ile uygunluğun değerlendirilmesi için en yüksek toplam migrasyonun elde edildiği test koşulları kullanılır.

| Test Numarası | Test Koşulları | Öngörülen Temas Koşulları | Tanımlanan gıda ile temas etme koşullarını kapsar |
| --- | --- | --- | --- |
| TM 8 | 175 °C’de 2 saat için Benzer E ve 100 °C’de 2 saat için Benzer D2 | Sadece yüksek sıcaklık uygulamaları | TM1, TM3, TM4, TM5 ve TM6 |
| TM 9 | 175 °C’de 2 saat için Benzer E ve 40 °C’de 10 gün için Benzer D2 | Oda sıcaklığında uzun süre depolamayı da içeren yüksek sıcaklık uygulamaları | TM1, TM2, TM3, TM4, TM5 ve TM6 |

3.3 Uygunluğun Doğrulanması

3.3.1. Tek Kullanımlık Madde ve Malzemeler

Tarif edilen temas süresinin sonunda uygunluğun doğrulanması için 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesine uygun analiz metodu kullanılarak gıda benzerinde toplam migrasyon analizi yapılır.

3.3.1. Tekrarlı Kullanılan Madde ve Malzemeler

Bir madde veya malzemenin gıda ile tekrarlı kullanımı öngörüldüğünde migrasyon testi, tek bir numunede her seferinde yeni gıda benzeri kullanılarak 3 kez gerçekleştirilir.

Uygunluk üçüncü testte bulunan migrasyon seviyesine bakılarak kontrol edilir. Ancak, migrasyonun ikinci ya da üçüncü testlerde artmayacağına dair kesin kanıt varsa ve ilk testte migrasyon limitleri aşılmamışsa daha fazla analiz yapılmasına gerek yoktur.

Geçerli migrasyon testi tek bir numunede her seferinde yeni gıda benzeri kullanılarak 3 kez gerçekleştirilir. Migrasyon, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesine uygun analiz metodu kullanılarak belirlenir. İkinci testteki toplam migrasyon birinciden ve üçüncü testteki migrasyon ikinciden düşük olur. Toplam migrasyonun uygunluğu üçüncü testten elde edilen toplam migrasyon seviyesine göre belirlenir. Aynı numune parçası ile 3 kez analiz yapılması teknik olarak mümkün değilse (örneğin yağda analiz yapılması); migrasyon testi farklı numunelerle uygulanacak temas süresine göre 3 farklı sürede (uygulanması gereken temas süresi, sürenin iki ve üç katı) gerçekleştirilir. İkinci ve üçüncü test sonuçları arasındaki fark toplam migrasyonu temsil eder. Uygunluk, toplam migrasyon limitini geçmeyen bu fark esas alınarak doğrulanır. İlaveten bu sonuç; ilk sonuç ve ilk ve ikinci test sonuçları arasındaki farktan yüksek olmaz.

Birinci paragrafa istisna olarak; migrasyonun ikinci ya da üçüncü testlerde artmayacağına dair bilimsel kanıt varsa ve ilk testte migrasyon limitleri aşılmamışsa daha fazla analiz yapılmasına gerek yoktur.

3.4 Tarama Yaklaşımı

Bir madde veya malzemenin migrasyon limitlerine uygun olup olmadığını incelemek için en az Bölüm 3.1 ve 3.2’de tarif edilen doğrulama yöntemlerinden kadar zorlayıcı olduğu düşünülen aşağıdaki yaklaşımlardan biri uygulanabilir.

3.4.1. Kalıntı Miktarı

Toplam migrasyonun incelenmesi için, madde veya malzemenin tümünün ekstraksiyonu sonucunda belirlenen  migrasyona uğrayan maddelerin kalıntı miktarı esas alınarak migrasyon potansiyeli hesaplanabilir.

3.4.2. Gıda Benzeri İkameleri

Toplam migrasyonun incelenmesi için, ikame gıda benzerleri ile migrasyonun en az belirlenmiş olan gıda benzeri ile yapılan migrasyon kadar olduğu bilimsel kanıtna dayanıyorsa belirlenmiş gıda benzerleri bir ikame gıda benzeri ile değiştirilebilir.

4. BÖLÜM

Migrasyon Testi Sonuçları Migrasyon Limitleri ile Karşılaştırılırken Uygulanan Düzeltme Faktörleri

4.1. Yağ İçeriği %20’den Fazla Olan Gıdalarda Yağ İndirgeme Faktörü (YİF) ile Spesifik Migrasyonun Düzeltilmesi

Ek-1’in 7. Sütununda belirtilmiş olan YİF’in uygulanabileceği lipofilik maddeler için spsifik migrasyon YİF ile düzeltilebilir.

YİF,  “YİF = (gıdadaki g yağ /kg gıda)/200 = (% yağ × 5)/100” formülüne göre hesaplanır.

YİF aşağıdaki kurallara göre uygulanır.

Migrasyon testi sonuçları migrasyon limitleri ile karşılaştırılmadan önce YİF’e bölünür.

Aşağıdaki durumlarda YİF ile düzeltme uygulanmaz;

a) Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliği, Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği ve Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliği’nde tanımlanan küçük çocuk veya bebek gıdalarıyla temas eden veya temas edecek madde ve malzemelerde.

b) Şekil veya kullanım gibi nedenlerle yüzey alanı ile temas edecek gıda miktarı arasındaki ilişkinin tespit edilemediği ve migrasyon miktarının yüzey alanı/hacim çevrim faktörü olan 6dm2/kg’ın kullanılmasıyla hesaplandığı madde ve malzemelerde.

Gıda ya da gıda benzeri ile yapılan spesifik migrasyon 60 mg/kg’ı geçerse YİF uygulanmaz.

Migrasyon testi gıda benzeri D2 veya E ile gerçekleştirildiğinde ve analiz sonuçları gıda benzerleri tablosunda yer alan faktörler ile düzeltildiğinde, YİF’in uygulanabildiği durumlar için faktörlerin çarpımlarının kullanılmasıyla kombine edilebilir. Bu durumda, eğer Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Plastiklerin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Bezerleri Listesi Tebliğinde 1 No’lu ekinin Tablo-1’inde yer alan düzeltme faktörü tek başına 5’i geçmiyorsa kombine edilerek uygulanan  düzeltme faktörü 5’i geçmeyecektir.